S.C. Diral Publishing S.R.L.

Diral Publishing               Sediul social:  Bucuresti, Str Patriotilor, Nr 9, Sector 3

Punctul de lucru: Com. Jilava, Str. Ana Ipatescu, Nr 44,

CUI:  29338574, R.C.: J40/13545/2011

Tel/fax : 0311033809

E-mail: diralpublishing@hotmail.com,

Website: www.diralpublishing.uv.ro

Combustibil Lichid Usor Ecotermic Tip III

Combustibil pentru centrale termice

FISA TEHNICA Conform STAS 54 / 80

| Caracteristici | Conditii tehnice de calitate | Metode de analiza |
| --- | --- | --- |
|  |  | STAS | ISO | ASTM |
| Densitate relativa la 15 oC, max. | 0,91 | 35-81 | 3675 | D1298/ 85 |
| Vâscozitate la 20 oC, oE, max. / cSt, max. | 04/01/34 | 117-87 | 3104 | D 445/ 96 |
| Inflamabilitate M, oC, min. | 50 | 5489-80 | - | D 92/ 97 |
| Punct de congelare, oC, max. | -9 | 39-80 | - | D 97/ 96 |
| Aciditate minerala si alcalinitate | lipsa | 22-64 | - | D 664/ 95 |
| Apa si impuritati, %, max. | 0,1 | 24/2-89 | 3733 | D 95/ 83 |
| Cenusa, %, max. | 0,15 | 38-81 | 6245 | D 482/ 95 |
| Sulf, %, max. | 1 | SRO ISO 8754 | 8754 | D 4294/ 90 |
| Putere calorifica inferioara Kj/kg, min. (Kcal/kg min.) | 40550 (12700) | 5269-77 | - | D 4809 |

Director Desfacere                                                                              Director Administrativ

Mocanu Felician                                                                                 Tache Iuliana Gladiola

L. S.                                                                                                             L. S.