Caracteristici tehnice ale sistemelor solare complexe:

Presiunea maxima in tub                                          -  0.05 Mpa

Colectore solar (tubul) din                                      -sticla de borosilicat 3.3 acoperit cu  N/Al + tub de curpru       + film de aluminiu

Grosimea sticlei tubului                                          - 1.6mm

Rezistenta la grindina                                              - 25mm

Temperatura de funtionare                                    - -30 C° - +200 C°

Vacuum in tub                                                          -  P≤0.005 Pa

Gradul de absorbtie                                                - as=0.93-0.96(AM1.5)

Rata de emisie                                                         - εh=0.04-0.06(80C°±5C°)

Coeficientul mediu de pierdere a caldurii          - ULT=0.6~0.7W/(m2. C°)

Presiunea maxima                                                  - 0,8Mpa

Suport sistem                                                          - otel galvanizat/aluminiu

Sudura                                                                      - in arc de argon

Piesele pentru fixare                                             - otel inoxidabil

Certificari                                                                - CE/ISO9001/CCC/SOLAR KEYMARK, EN12975

| Model/capacitate boiler | 150L | 200L | 300l |
| --- | --- | --- | --- |
| Numar tuburi solare | 15 | 20 | 30 |
| Suprafata colector solar | 1,95mp | 2,60mp | 3,90mp |
| Diametru boiler | 470 | 560 | 560 |
| Inaltime boiler | 1520 | 1520 | 1870 |
| Boiler: material interior/grosime | Otel inoxidabil alimentar SUS 304/ 1,2mm | Otel inoxidabil alimentar SUS 304 /1,5mm | Otel inoxidabil alimentar SUS 304/ 1,5mm |
| Boiler: Material exterior /grosime | Otel vopsit/0,5mm | Otel vopsit/0,5mm | Otel vopsit/0,5mm |
| Grosime izolare boiler | 50mm | 50mm | 50mm |