Vopsea lavabila ultra mata pentru pereti si tavane, cu extra putere de acoperire, disponibila pentru colorare in  alb si peste 1000 de nuante. Formeaza o pelicula cu aspect mat pentru a masca micile imperfectiuni ale suportului. Se utilizeaza pentru protejarea si finisarea decorativa a suprafetelor de interior (pereti, tavane), noi sau vechi, din gips carton, zidarie, tencuiala, beton, lemn.

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizeaza pentru protejarea si finisarea decorativa a suprafetelor de interior (pereti, tavane), noi sau vechi, din gips carton, zidarie, tencuiala, beton, lemn.

.

| CARACTERISTICI | BENEFICII |
| --- | --- |
| Culori strălucitoare | Aplicare usoara |
| Aspect ultra mat | Acopera imperfectiunile peretelui |
| Lucrabilitate excelenta | Putere mare de acoperire |

CARACTERISTICI TEHNICE

| Parametru | Valoare | Standard |
| --- | --- | --- |
| Densitate (Kg/L) | Alb: 1.49 (± 0.02) Baza 1: 1.54 (± 0.02) Baza 2: 1.40 (± 0.02) Baza 3: 1.34 (± 0.02) | ISO 2811 |  |
| Substante nevolatile (%) | Alb: 58 Baza 1: 61-62 Baza 2: 54-55 Baza 3: 53-54 | ISO 3251 |  |
| Viscozitate Brookfield, dorn 5, 30 rpm, (cP) | Alb: 8500 -11500 Baze:10000-12500 | ISO 2555 |  |
| Raportul de contrast, CR, % | Alb :> 99 Baza1: > 98 Baza2: > 85 Baza3: > 32 | ISO 3905 |  |
| Rezistenta la cicluri de spalare (dupa 28 zile de la aplicare) | > 10.000 | ASTM D2486/ DIN 53778 |  |
| Grad de alb (pentru Brilliant Alb) | W.I. > 92 | SR ISO 6504-3/2003 ; ASTM E 313-05 |  |
| Indice de galben(pentru Brilliant Alb) | Y.I. > 0.5 | SR ISO 6504-3/2003 ; ASTM E 313-05 |  |
| Grosime film uscat (μm) | 34 - 40 | ISO 2808 |  |
| Acoperire (m2/L/strat) | 10-12 *) | ISO 6504 |  |
| Compusi Organici Volatili,( g/lt) Produs gata de utilizat | max.30 | ASTM D 3960 SR EN ISO 11890-2 |  |
| Subcategorie produs (cf. Directivei Europene 2004/42/CE-HG 735 / 2006 | A/a Ziduri interioare cu substrat mineral 75 – Faza I 30 – Faza II |  |  |
| pH | 9 – 10 | SR ISO 10523/1997 |
| Grad de luciu (unitati) | 60° < 4 85° < 14 | ISO 2813 |

*) Acoperirea (consumul) depinde de tipul suprafetei, de conditiile si metoda de aplicare

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI

Suprafata pe care se aplica trebuie sa fie uscata, curata, fara praf, urme de grasimi, saruri, rugina, vopsele vechi degradate sau alte impuritati care pot impiedica aderenta.

- Suprafetele degradate trebuie reparate si apoi amorsate.

- Fisurile se repara cu KRAFT Repair. Dupa uscarea acestuia se slefuieste zona respectiva, se desprafuieste si se amorseaza cu  Kraft Wall Primer sau Kraft White Primer in dilutia adecvata si apoi se aplica Kraft Brilliant Fortificat.

- Suprafetele vopsite anterior – Se spala cu solutie de detergent (daca este necesar) si se amorseza cu Kraft Wall Primer sau Kraft White Primer.Daca suprafetele sunt portante, fara exfolieri , blistere se poate trece la aplicarea directa a Kraft Brilliant Fortificat.

- Suprafetele care prezinta pete de mucegai se curata bine si se trateaza cu KRAFT  BLOCKER. A doua zi se curata cu o perie curata si se aplica un strat de amorsa KRAFT WALL PRIMER sau KRAFT WHITE PRIMER dupa care se pot aplica 1-2 straturi de Kraft Brilliant Fortificat.

- Suprafetele patate de fum de tigara se trateaza mai intai cu grund KRAFT Stain Blocker Primer; dupa 24 ore de la aplicarea grundului, se poate aplica vopseaua.

- Suprafetele noi din ciment, beton sau tencuiala se amorseaza cu KRAFT Wall Primer dupa minim 30 de zile de la punerea lor in opera si apoi se vopsesc cu Kraft Brilliant Fortificat.

INSTRUCTIUNI DE APLICARE

Unelte: pensula, rola, pistol cu aer sau airless

Curatare unelte: cu apa. Duzele dispozitivelor de pulverizare trebuie curatate atunci cand se intrerupe lucrul pentru mai mult de 10 minute, pentru a preveni infundarea.

DILUARE

-      Vopseaua alba se dilueaza primul start cu maxim 10% apa curate , iar cel de-al doilea strat se aplica nediluat.

- Vopseaua colorata  nu se dilueaza si se aplica in 2-3 staturi

- Nu se recomanda colorarea vopselei cu coloranti diferiti de cei din sistemul de nuantare Kraft Mix.

- Pistol cu aer sau airless: se recomanda dilutie de 25% si aplicare in 2-3 straturi

- Pentru obtinerea unei suprafete cat mai uniforme se recomanda aplicarea initiala a unui strat de amorsa alba :  Kraft White Primer.

Se omogenizeaza bine continutul ambalajului atat pe parcursul cat si in timpul aplicarii

Timpul de uscare superficiala este de  2-6 ore (la 25ºC, umiditate relativa 65%).

Conditii de mediu: NU APLICATI PRODUSUL la temperatura  mai mica de  5 ºC  sau mai mare de 35 ºC si in conditii de umiditate relativa mai mari de 65%.

Conditii optime de aplicare pentru suport: temperatura suport  5 - 25°C si umiditate de max.20%

AMBALARE: Alb: 4L; 10L; 15L;45 KG

Baze :  0.75 L, 3.75 L, 9.75L, 15 L

MASURI DE SECURITATE :

S 2 - A nu se lasa la indemana copiilor; S 26 - În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa si consultati medicul.  S 46 - În caz de înghiţire,  a se consulta imediat un medic şi a i se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta.

Pentru mai multe informaţii consultaţi Fişa de Securitate a acestui produs.

NU CONTINE PLUMB SAU MERCUR!

DEPOZITARE: Produsul se depoziteaza in spatii acoperite, uscate (a caror umiditate relativa nu depaseste 65%), ferite de actiunea directa a razelor solare, la temperaturi cuprinse intre 5 si 35 ˚C. A SE FERI DE INGHET SI TEMPERATURI EXCESIVE ! Pe durata depozitarii, ambalajele trebuie sa fie inchise etans.