Vopsea acrilică modificata, albă, cu putere de acoperire, foarte usor de aplicat

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pentru suprafeţe de interior (noi sau vopsite anterior) din gips carton, zidărie, tencuială, beton sau ciment.

| CARACTERISTICI | BENEFICII |
| --- | --- |
| Aderenţă foarte bună la suport | Durabilitate |
| Grad de alb si textura fina | Lucrabilitate usoara |
|  | Se poate nuanta in 700 de culori conform Ambiance |

CARACTERISTICI TEHNICE

| Parametru | Valoare | Standard |
| --- | --- | --- |
| Densitate (Kg/L) | 1.48-52 | ISO 2811 |
| Substanţe nevolatile (%) | 59 ± 2 | ISO 3251 |
| Viscozitate Brookfield, dorn 5, 30 rpm, (cP) | 8000 –10.000 | ISO 2555 |
| pH | 8.5 – 10.5 |  |
| Grad de alb | Wi =min 90 | SR ISO 6504-3 / 2003 ASTM E 313-05 |
| Grad de ingalbenire | Yi = max.0.5 | SR ISO 6504-3 / 2003 ASTM E 313-05 |
| Grad de luciu - la unghi de 85º - la unghi de 60º | < 10 < 3 | ISO 2813 |
| Raportul de Contrast, CR | Min.98.5 | ISO 6504-3 |
| Subcategorie produs (cf. Directivei Europene 2004/42/CE- HG 735 / 2006 | A/a-SBA Ziduri interioare cu substrat mineral 75 – Faza I 30 – Faza II |  |
| Compuşi Organici Volatili, VOC, (g/L) Produsul gata de aplicat | 24 | ASTM D 3960 SR EN ISO 11890-2 |
| Randament teoretic (m2/L/strat) | 10-13 *) | ISO 6504 |
| Grosime film uscat (μm) | 30-35 | ISO 2808 |

*) Randamentul (consumul) depinde de tipul suprafeţei şi de condiţiile şi metoda de aplicare.

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI

Suprafaţa pe care se aplică trebuie să fie solidă, uscată, curată, fără praf, urme de grăsimi, săruri, rugină, vopsele vechi degradate sau alte impurităţi care pot împiedica aderenţa.

- Suprafeţele degradate (care prezintă fisuri, crăpături, găuri etc) se repară:

    - Fisuri - cu KRAFT REPAIR. După uscare se şlefuieşte zona, se desprăfuieşte şi se aplică un strat de amorsă KRAFT WALL PRIMER in dilutia corespunzatoare sau un strat de amorsa KRAFT  WHITE  PRIMER , dupa care se aplica 1-2 straturi de KRAFT  COMFORT

    - Crăpături - se repară cu KRAFT PUTTY. După uscare se şlefuieşte zona şi se desprăfuieşte. Se finisează cu KRAFT REPAIR, se şlefuieşte din nou, după care se aplică 1 strat de amorsă KRAFT WALL PRIMER in dilutia corespunzatoare sau un strat de amorsa KRAFT  WHITE  PRIMER , dupa care se aplica 1-2 straturi de KRAFT  COMFORT

    - Suprafetele care prezintă pete de mucegai, ciuperci, alge: se îndepărtează complet stratul de mucegai şi se tratează suprafaţa cu KRAFT BLOCKER . După 24 ore se curăţă cu o perie curată şi se amorsează cu KRAFT WALL PRIMER in dilutia corespunzatoare sau un strat de amorsa KRAFT  WHITE  PRIMER , dupa care se aplica 1-2 straturi de KRAFT  COMFORT

    - Suprafeţele pătate de fum de ţigară se tratează mai întâi cu 1 – 2 straturi de KRAFT STAIN BLOCKER AQUA (pe bază de apă) sau KRAFT STAIN BLOCKER SOLVENT; după 24 ore se poate aplica vopseaua.

    - Suprafeţele noi din ciment, beton sau tencuială se amorsează cu KRAFT WALL PRIMER in dilutia corespunzatoare sau un strat de amorsa KRAFT  WHITE  PRIMER , dupa care se aplica 1-2 straturi de KRAFT  COMFORT după minim 30 de zile de la punerea lor în operă.

    - Suprafeţele vopsite anterior se pot revopsi fără amorsare prealabilă dacă stratul vechi  de vopsea este solid şi portant (nu prezintă exfolieri, blistere etc).

Pentru o amorsare eficientă, se testează gradul de absorbtie al suprafeţei pe o suprafaţă mică. Amorsa aplicată nu trebuie să formeze strat lucios după uscare.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

- Conţinutul ambalajului se omogenizează atăt înainte de începerea lucrului cât şi pe parcursul aplicării.

- Este interzis să se amestece produsul cu alte materiale decât cele recomandate;

PUNERE ÎN OPERĂ

Condiţii de mediu: NU APLICAŢI PRODUSUL la temperatură < 10 ºC  sau > de 35 ºC şi în condiţii de umiditate relativă > 65%.

Conditii optime de aplicare pentru suport: temperatura suport  5 - 25°C si umiditate de max.20%

Unelte: pensula, rola

Aplicare:

Se aplică 2 straturi de KRAFT COMFORT PAINT pe suprafaţa pregătită corespunzător: primul strat diluat 10%, al doilea strat ne-diluat.

Timpul minim după care se poate aplica al doilea strat de vopsea este 4 – 6 ore, în funcţie de temperatură. Timpul de uscare superficiala este de 1 – 2 ore (la 25ºC, umiditate relativă 50%).
Timpul de uscare creşte cu scăderea temperaturii şi creşterea umidităţii.

Curăţare unelte: cu apă şi detergent sau săpun, înainte şi după utilizare.

Suprafaţa rezistă la apa după 15 zile de la aplicare şi poate fi curatat după 28 de zile de la aplicare.

AMBALARE:  4L, 10L, 15 L, 45 Kg inchis etans, etichetat corespunzator.

MĂSURI DE SECURITATE

S2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor; S 26 - În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medicul. S 62 - În caz de înghiţire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic şi a i se arăta ambalajul(recipientul) sau eticheta.

Pentru mai multe informaţii consultaţi Fişa de Securitate a acestui produs.

NU CONTINE PLUMB SAU MERCUR !

DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: în spaţii acoperite, uscate (umiditate relativă < 50%), ferite de acţiunea directă a razelor solare, la temperaturi cuprinse între 5 şi 35 ˚C.  A SE FERI DE ÎNGHEŢ ŞI TEMPERATURI EXCESIVE! Pe durata depozitării, ambalajele trebuie să fie închise etanş.