Shell Omala HD

Uleiuri sintetice pentru angrenaje industriale si lagare.

Formularea  produsului Omala HD se bazeaza  pe  fluide de sinteza din categoria hidrocarburilor de cea mai inalta calitate.
Aceste fluide de baza combinate cu pachetul de aditivi special selectionati asigura o excelenta lubrifiere sub  actiunea  celor mai severe conditii de exploatare contribuind la imbunatatirea eficientei in functionare a angrenajelor si asigurind datorita rezistentei ridicate la fenonenele de mico-pitting o protectie optima acestora.

Aplicatii

- Angrenaje industriale “de tip inchis” ce opereaza in conditii severe de exploatare cum ar fi : sarcini ridicate, temperaturi scazute ori ridicate  sau regim cu variatii mari de temperatura.

- In  particular la ”sistemele de lubrifierea pe viata” a unor aplicatii bine specificate.

- Lagare  plane  si de rostogolire

- Sisteme  cu circulatie a uleiului

Caracteristici de performanta si avantaje

Shell Omala HD este aprobat si indeplineste cerintele impuse lubrifiantilor de acest tip de Flender AG. 
Printre cerintele indeplinite de lubrifiant amintim:

Stabilitate la oxidare - durata de viata in exploatare la 80°C de cel putin 10.000 ore sau de doi ani.

Capacitate  excelenta de preluare a incarcarilor

Produsul trece  stadiul 12 al testului FZG la viteza dubla (DIN 51354 Partea 2).

Rezistenta ridicata la fenomenele de mico-pitting conform testului FVA-54/II.

Produsul Shell Omala HD trece testul de spumare

Flender si este compatibil cu vopselele si materialele

de etansare utilizate la fabricarea angrenajelor.

In plus lubrifiantii Shell Omala HD  mai ofera:

- Lubrifiere superioara imbunatatind astfel eficienta in exploatare a angrenajelor.

- Performante de lubrifiere superioare celor oferite de uleiurile minerale conventionale.

- Excelenta stabilitate termica si la oxidare ceea ce conduce la prelungirea duratei de viata a uleiului si a componentelot lubrifiate.

- Rezistenta ridicata la formarea depunerilor datorate in special  fenomenelor de oxidare la temperaturi ridicate .

- Punct de curgere scazut ce permite o lubrifiere efectiva a angrenajelor in cazul pornirii la temperaturi scazute.

- Perioade lungi de serviciu in exploatare ceea ce conduce la costuri  scazute de mentenanta.

- O excelenta protectie a suprafetelor metalice  impotriva ruginii si coroziunii.

Compatibilitatea uleiului  cu vopseaua si garniturile

Uleiurile Shell Omala HD sunt compatibile cu toate materialele de etansare si vopselele specificate spre a fi utilizate  impreuna cu uleiurile minerale.

Procedura de inlocuire

Shell Omala HD este compatibil cu uleiurile minerale si nu necesita proceduri speciale la inlocuirea acestora, insa nu este recomandat amestecul cu acestea daca se doreste obtinerea in totalitate a beneficiilor oferite de utilizarea produsului Shell Omala HD.
Este de asemenea recomandat ca inainte de folosire a uleiului sa se verifice daca sistemul de lubrifiere este curat si necontaminat.

Specificatii si aprobari

Uleiurile Shell Omala HD indeplinesc urmatoarele specificatii :

ISO 12925-1 tipul  CKD

ANSI/AGMA 9005-D94

US Steel 224

David Brown S1.53.101 .

Uleiurile Shell Omala  HD sunt aprobate de :

Flender AG.

# Asistenta

Informatii suplimentare cu privire la produs si la aplicatiile acestuia neacoperite de prezenta fisa pot fi obtinute de la reprezentantii Shell.

## Date de siguranta privind produsul

Pentru informatii suplimentare privind datele de siguranta ale produsului consultati fisa tehnica de securitate.

## Protectia mediului inconjurator

Predati uleiurile uzate unui punct de colectarea sau colector autorizat.Nu deversati uleiurile uzate in canalizari,sol sau apa.

Caracteristici fizice (valori tipice)

Valorile caracteristicilor din tabel sunt tipice pentru productia curenta .

In timp ce productia viitoare se va conforma specificatiilor Shell  pot apare variatii ale acestor valori