ALIAJE ALUMINIU

Aluminiu Nealiat:clasa 1xxx—aluminiu in proportie de peste
99%

Se caracterizeaza printr-o foarte buna rezistenta la coroziune, conductivitate electrica si termica ridicate, proprietati mecanice scazute si o foarte buna prelucrabilitate prin deformare (maleabilitate). Ultimile doua cifre in simbolizare indica procentul minim de aluminiu.

Exemplu: 1070 (aluminiu min. 99,7%); 1050 (aluminiu min. 99,5%) A doua cifra diferita de zero indica un control special al uneia sau al mai multor
impuritati.

Exemplu: 1100 (Si + Fe <= 0,95%); 1200 (Si + Fe <=1,00%)

Marci uzuale: 1050, 1050A, 1060, 1070, 1070A, 1100, 1200, 1350, 1350A

Aceste marci de aluminiu sunt disponibile, în principal, sub forma de table groase, table, benzi, folii, bare si tevi.

Aluminiu aliat: clasa 2xxx (DURAL)—aluminiu aliat cu Cupru

Seria 2xxx - aliajele acestei serii se mai numesc “duraluminiu”

Pe lânga cupru, care este elementul principal de aliere, aceste aliaje contin în principal magneziu si mangan.Pentru obtinerea carcteristicilor mecanice ridicate (similare sau chiar mai mari decât cele ale otelurilor cu continut scazut de carbon), aceste aliaje trebuie supuse calirii (tratament termic de punere în solutie urmata de îmbatrânire naturala - la temperatura ambianta sau artificiala la temperatura ridicata, în cuptor). Aliajele Seriei 2xxx au rezistenta mecanica ridicata si o buna prelucrabilitate prin aschiere, în general nu sunt sudabile si nu au o buna rezistenta la coroziune.

Aliaje uzuale: 2007, 2011, 2024, 2014, 2014A, 2017, 2017A

Aceste aliaje de aluminiu sunt disponibile, în principal, sub forma de table groase, table, bare si tevi.

Aluminiu aliat: clasa 3xxx —aluminiu aliat cu Mangan si Cupru

Seria 3xxx - aliaje în care manganul este elementul principal de aliere

Pe lânga mangan, aceste aliaje mai pot fi aliate cu magneziu sau cupru.Se caracterizeaza prin proprietati mecanice (rezistente) mai bune decât aluminiul nealiat (Seria 1xxx), comportare corespunzatoare la actiunea diferitilor agenti nocivi (rezistenta la coroziune), o buna sudabilitate si prelucrabilitate prin deformare (maleabilitate).

Aliaje uzuale: 3003, 3103, 3004, 3005, 3105, 3019

Aceste aliaje de aluminiu sunt disponibile, în principal, sub forma de table, benzi si folii
groase.

Aluminiu aliat: clasa 5xxx —aluminiu aliat cu Magneziu

Seria 5xxx - aliaje în care magneziul este elementul principal de aliere

Pentru îmbunatatirea rezistentei, aceste aliaje mai pot fi aliate cu mangan si crom.
Aliajele acestei serii se caracterizeaza printr-o buna rezistenta mecanica, prelucrabilitate mecanica corespunzatoare, foarte bune proprietati de sudare si rezistenta la coroziune, mai ales în mediul marin.

Aliaje uzuale: 5005, 5052, 5251, 5049, 5754, 5083, 5086, 5456

Aceste aliaje de aluminiu sunt disponibile, în principal, sub forma de:

- Table groase (5083,5086, 5754)

- Table si benzi (5005, 5052, 5251, 5049, 5754)

- Folii groase (5052)

Bare si tevi (5754, 5083, 5086)

Aluminiu aliat: clasa 6xxx —aluminiu aliat cu Magneziu
si Siliciu

Seria 6xxx - aliaje aluminiu cu magneziu si siliciu

Pentru îmbunatatirea caracteristicilor mecanice, aceste aliaje se utilizeaza în general în stare tratata (calita). Se caracterizeaza printr-o rezistenta mecanica ridicata dupa tratament termic, rezistenta buna la coroziune, sudabilitate, caracteristici bune de prelucrare mecanica, se preteaza la finisarea suprafetei prin anodizare.

Aliaje uzuale: 6005, 6060, 6063, 6061, 6082, 6066

Aceste aliaje de aluminiu sunt disponibile, în principal, sub forma de:

- Table groase calite (6061, 6082)

- Table calite (6061, 6082)

Bare, tevi, profile calite sau necalite (6005, 6060, 6063, 6061, 6082, 6066).

Aluminiu aliat: clasa 7xxx —aluminiu aliat cu Zinc si Magneziu

Seria 7xxx - aliaje aluminiu cu zinc

Pe lânga zinc, aceste aliaje contin magneziu si cupru. Aliajul 7075 este cel mai rezistent aliaj de aluminiu, utilizat în industria aeronautica si constructoare de masini.Pentru obtinerea carcteristicilor mecanice ridicate, aceste aliaje trebuie supuse calirii (tratamentului termic de punere în solutie urmata de îmbatrânire artificiala). Aliajele Seriei 7xxx au rezistenta mecanica si la oboseala ridicata (solicitari dinamice), o buna prelucrabilitate prin aschiere, sudabilitate buna, rezistenta buna la coroziune, în special la propagarea fisurilor.

Aliaje uzuale: 7175, 7075, 7050, 7022, 7021, 7020, 7010

Aceste aliaje de aluminiu sunt disponibile, în principal, sub forma de table groase, bare si tevi.