POLIE-CHEM

Avertismente:

S3   - A se pastra intr-un loc racoros

S16 - Tineti departe de foc deschis.

S2   - Nu lasati la indemana copiilor

Ambalare :Recipiente de 750ml/ 4 lt./ 19 lt.

Limite responsabilitate : Producatorul nu isi asuma raspunderea pentru folosirea necorespunzatoare sau incorecta a produsului.

Aplicatii:

POLIE-CHIM mastic bi-component, de inalta performanta ,combină caracteristicile rasinei epoxidic cu cele ale unuia poliesteric , rezultand  unul dintre cel mai bune masticuri comercializate. Datorită caracteristicilor sale chimice POLIE-CHIM, este capabil să reziste cu brio la agenții atmosferici și la acțiunea lor corozivă. Piesele lipite cu acest adeziv,rezista, chiar si la spălări cu agenți de curățare agresivi , cum ar fi hipocloritul sau diferiti detergenti de degresare.

Mod de folosire: Înainte de a aplica produsul, suprafata trebuie sa fie  este curata, uscata și fără praf. Se aplica cantitatea de mastic amestecata cu 2-3% de intaritor ( proportional cu cantitatea de mastic pe care o folositi). Se va amesteca energic, pana cand veti obtine o pasta omogena ,dupa care puteti incepe procedura de utilizare. Restul de pasta rezultata din mastic si intaritor nu se mai poate refolosi. Pentru a schimba culoarea masticului este posibilă utilizarea colorantului  specific pentru poliester sau se mai poate folosi si oxizi metalici. Si in acest caz, culoarea trebuie amestecata înaintea adaugarii intaritorului. Adăugați cantitatea de pigment în funcție de culoarea pe care doriți să o obțineți, apoi se adaugă catalizatorul pentru a obține întărirea. Orice exces de pigmenți în pastă sau praf pot provoca modificări ale caracteristicilor adezivului. După utilizare, se pastreaza atat chitul , cat și catalizatorul  bine inchise, etans si  departe de orice sursa de caldura, lumina si in special de soare(18-25° C)

Termen de valabilitate 12 luni.

Proprietatile chimice:

Aspect                                                                                                                                           pasta

Culoare                                                                                                                               transparent/crem

Subst.nevolatile                                                                                                                            74%

Stabilitate                                                                                                                                      24 luni

Densitate                                                                                                                                 1.177 gr/ml

Punctul de aprindere                                                                                                                     55 ° C

Rezistenta                                                                                                                                80-90Mpa

Modul de elasticitate                                                                                                                2900 Mpa

Temperatura denaturare                                                                                                          102° C

Temperatura de tranzitie                                                                                                           115° C

Orele de uscare/intarire/timp  30 ° C                                                                                         4-6 minute

20 ° C                                                                                         7-10 minute

10 ° C                                                                                       15-20 minute