S.C. **“ELO COMIMPEX”** S.R.L.



540466 Târgu-Mureş Mobil: 00-40-745-517-902 Nr.înreg: J26-616-1999

str. Subpadure. Nr. 30 Tel/Fax: 00-40-265-268-322 CIF: RO 12200800

ROMÂNIA E-mail: feob@hotmail.com Cont: RO18 RZBR 0000 0600 0663 7294/RON

 RO94 RZBR 0000 0600 0666 6481/EUR

 Banca Raiffeisen Tg.-Mureş

 Swift Code RZBR ROBU suc. Tg.-Mureş str. Bartok Bela

**…………………………………………………………..…………………………………………………………**

***Rezultatele analizelor***

***Analiza chimica a sulfatului de sodiu fara continut de apa***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cod | Na2SO4 | 16-181/52 |
| Denumire |  | Sulfat de sodiu (Sulfat de natriu)  |
| Analiza de laborator data inceperii/data finalizarii | 25.02./09.03. |
| Continut pH 1:10  |  | 8,40 |
| Puritate (Continut Na2SO4) | m/m% | 99,8 |
| Umiditatea | m/m% | <0,01 |
| Insolubilitatea in apa | m/m% | <0,01 |
| Masavolum | g/ml | 1,7470 |
| Puritatea si grnulitatea |  |  |
| ≥0,315 mm | m/m% | 0,67 |
| ≥0,250 mm | m/m% | 42,07 |
| ≥0,200 mm | m/m% | 10,90 |
| ≥0,160 mm | m/m% | 23,95 |
| ≥0,125 mm | m/m% | 6,14 |
| ≥0,080 mm | m/m% | 13,02 |
| ≥0,050 mm | m/m% | 2,19 |
| <0,050 mm | m/m% | 1,06 |
| Cloruri (Cl) | m/m% | 0,03 |
| TOC | m/m% | <0,01 |
| Fier (Fe) | mg/kg | 2,55 |
| Metale grele (Pb) | mg/kg | <0,01 |
| Zinc (Zn) | mg/kg | 0,21 |