Fisa tehnicã			Weichwachs Kö140 000 (ceara moale)

Domenii de utilizare :

- pentru remedierea zgârieturilor, crãpãturilor, gãurilor si loviturilor de pe suprafetele elementelor de mobilier

- pentru lemn masiv, PAL furniruit, folii, suprafete din mase plastice in domeniu interior

- pentru suprafete care sunt situate înafara zonelor de uzurã intensã

- recomandat pentru mediul interior

Caracteristicile produsului :

- amestec de ceruri minerale, colorat cu pigmenti oxidici

- culorile se pot amesteca între ele

- întrebuintare usoarã

- rezistentã mecanicã limitatã

- rezistentã la cãldurã limitatã

Indicatii de utilizare :

- pãrtile desprinse si aschiile se îndepãrteazã iar marginile defectului se dinteazã

- marginile defectului mai deschise la culoare se vor colora mai întîi în nuanta de culoare de bazä a suprafetei cu unul din produsele König (carioci, acuarele, tincturã, Fehler-Ex, etc.)

- cu ajutorul vârfului spatulei de retus pentru cearã moale sau al spatulei de retus universale se ia putinã cearã si se aplicã în locul de reparat.

- ceara aplicatã în exces se rade cu spatula universalã Kö161500 (suprafata cu rizuri triunghiulare se foloseste pe suprafete iar cea cu rizuri rotunde pentru canturi)

- cu ajutorul unui burete de vase se curãtã prin apãsare usoarã ceara în exces.

( la suprafetele dificile cum ar fi cele din domeniul lemnului natur, se utilizeazã un material textil moale (finet) care nu are efect de slefuire asupra suprafetei )

- în cazul pierderii gradului de luciu al suprafetei în zona reparatiei dar si pentru o mai bunã rezistentã a suprafetei retusate se va aplica un strat fin de lac incolor cu ajutorului unui spray König (acrilic, nitrocelulozic sau pe bazã de apã), având gradul de luciu corespunzãtor

- reparatia  se poate sigila de asemenea cu "Fehler-Ex Super Kö255" sau cu "Aqua-Grund Kö A310"

- vã rugãm sã respectati instructiunile de utilizare care se gãsesc în fiecare pachet. Numai astfel operatia de retus va avea succesul dorit.

Datele produsului :

- Punct de înmuiere :      66 oC (metoda DIN/ISO 2207)

- Punct de picurare :       74 oC (metoda DIN/ISO 51801)

- Rezistenta mecanicã : conditionata; prin aplicarea unor sarcini mecanice

ridicate ceara se deformeazã

- Supralãcuibilitate :	cu orice tip de lac König

- Aderenta: buna pe toate tipurile de materiale sus-mentionate

- Depozitarea: nelimitat ( in ambalaj original la temperatura de camera )

Mod de livrare : batoane de 10 x 8 cm / cutie   						                 culori standard sau speciale

Siguranta in munca/ Sfaturi de siguranta:

Prepararea nu este obiectul dispozitiilor privind marfurile periculoase si nici a celor privind materialele periculoase

Norme de casare:

Nu exista prescriptii care ar trebui sa fie respectate.

Poate fi disponibilizat odata cu deseurile menajere.

Sfaturi practice de la centrul de perfectionare König :

- cu jutorul cerii moi transparente (nuanta de culoare nr. 900, 901 sau 902) se poate diminua gradul de intensitate al unei ceri moi colorate sau se pot umple defecte transparent.

- corectiile de culoare si realizarea texturii specifice materialului lemnos (fibre, dungi colorate, etc.) se pot obtine executând mai întîi zgârieturi fine cu vârful spatulei de aplicat cearã. Ulterior acestea se pot acoperi fie cu ajutorul unui material de retus propriu-zis (carioci, ticturã, acuarele, etc.) fie cu ajutorul unei ceri moi colorate.

- cu ajutorul letconului cu gaz König Schmelzkobold Kö 440 sau a unui letcon electric obisnuit se pot topi si aplica în locul reparatiei cantitãti mici de cearã moale. Prin aceasta ceara moale va "prinde" mai bine în locul reparatiei.

- porii suprafetei care s-au închis eventual prin umplerea defectului cu cearã moale se pot redeschide cu ajutorul unui ac sau cu o periutã König Kö 407

- sigilati întotdeauna reparatia cu un strat foarte fin de lac incolor aplicat cu ajutorul unui spray de retus König prin pulverizare de la o distantã de 30 - 40 cm