KNOTTEC 7713

FISA TEHNICA

Descriere generala

Knottec 7713: adeziv material de umplere pentru reparare lemn/ noduri, disponibil in multe culori, pentru ca sa se potriveasca perfect.

Priza si intarire rapida, usor de nivelat si slefuit, cu scadere redusa, adecvat pt. finisare prin lacuire si uleiere.

Umplerea nodurilor/ Repararea lemnului:

Caracteristicile de curgere si scaderea minima il  fac ideal pentru umplerea modurilor si pentru alte reparatii la lemn.

Este deosebit de usor de nivelat cu o lama ascutita sau dalta si poate fi slefuit usor pentru obtinerea unui finisaj fin.

Caracteristici tehnice:

Tipul adezivului: adeziv de topire pe baza de polimer sintetic

Culori: batoanele de fi 12 mm sunt disponile in urmatoarele culori: ambra, bej, negru, cola, crem, stejar, fag, larice, pin, gri, maro, alb, galben, mahon, fildes, bej deschis, maro deschis.

Sub forma de peleti in vrac este disponila numai culoarea ambra.

Vascozitate in stare topita: medie

Caracteristici                                           fi 12 mm                                Vrac

Forma de prezentare:                             11,5 x 250 mm                          peleti

Batoane pe kg ( aprox )                                 40

Cantitate pe cutie                               5 kg ( 2 pungi x 2,5 kg)                 10 kg

Alternativ                                           10 pungi x 10 buc

Geutatea unui palet                                    500 kg                                   500 kg

Temperatura de aplicare                        160 – 215 gr. C                    160 – 215 gr. C

Vascozitate Brookfield

( POW-12-VISC)                                   5000cps@190C                  5000cps@190C

Punct de inmuiere Ring&Ball                      115 gr.C                              115 gr. C

( ASTM E28)

Rezistenta la caldura                                       70 gr.C                               70 gr.C

(BS5350 Partea H3)

Timp deschis                                                     mediu                               mediu

Flexibilitate la temp. joasa (tg)                       -30 gr.C                           - 30 gr.C

Depozitare: A se depozita in loc curat si uscat la temperaturi intre 5 gr.C si 30 gr.C in cutii inchise.

A nu se expune direct razelor soarelui sau langa surse locale de caldura, cum ar fi: radiatoare, calorifere.

Indepartarea adezivului: componente asamblate ( cu adezivul ) pot fi separate incalzind ansamblul pana la o temperatura usor peste

nivelele de rezistenta la caldura.

EVA si Polipropilena: Reziduuri de adezivi de topire pe baza de tip EVA si polipropilena pot fi indepartate de pe componente cu

white spirit/solvent nafta.

Poliamide: Reziduuri de adezivi de topire pe baza de poliamide pot fi indepartate de pe componente cu acetona.

PUR: Inainte de reticulare adezivul poate fi indepartat cu white spirit sau acetona. Dupa reticulare adezivul nu opoate fi indepartat usor.

Nota: Informatia continuta de aceasta fisa este doar orientativa. Ea se bazeaza pe rezultatul evaluarilor de laborator  efectuate de catre personal calificat, folosind standarde britanice sau metode de testare similare.Totusi nu exprimam sau implicam aici o garantie in ceea ce priveste acuratetea datelor sau potrivirea adezivului pentru anumite scopuri specifice. In fiecare caz  recomandam puternic ca utilizatorul sa faca teste proprii care sa determine potrivirea adezivului pentru scopul particalar dorit. Nici vanzatorul si nici producatorul nu va fi raspunzator pentru raniri, pierederi, pagube, directe sau aparute ca urmare a folosirii produsului sau a inabilitatii de a utiliza produsul. Totdeauna sunt disponibile informatii suplimentare care ajuta la rezolvarea problmei Dvs. legat de adeziv.

Daca aveti nevoie de orice informatie suplimentara referitor la adezivii nostri va rugam sa contactati distribuitorul cel mai apropiat.