**MATERIALE DE REPARATII**

**ZINCSPRAY**

**FISA TEHNICA**

**PROTECTIE ANTIRUGINA BOGATA IN ZINC**

* Confera un efect metalic lucios si nou
* Primer sau strat de finisare

**PROPRIETATI TEHNICE**

* Pe baza de solvent
* Inflamabil
* Temperatura de aplicare : 10-30°C
* Pentru uz profesional
* Feriti de inghet sau razele soarelui

**UTILIZARE**

* Aplicati tubul bine
* Grosimea stratului : film cu grosimea de 20-40 μm
* Inaintea vopsirii indepartati vopselele vechi afectate si praful, degresati si curatati suprafata
* Aplicati pe partea care trebuie tratata in stature subtiri
* Distanta de aplicare: 20-30 cm in straturi subtiri – aplicati al doilea strat dupa 15-20 de minute
* Aplicati primer dupa uscarea Zincspray, inaintea refinisarii prin colorare
* Dupa aplicare pastrati tubul intors cu capul in jos si goliti capul de pulverizare

**AMBALARE**

* TUB SPRAY 400 ML