**MATERIALE DE REPARATII**

**STOP RUST ( STOP RUGINA )**

**Cod art: 0612QR1L – continut: sticla de 1 litru**

**Cod art: 0612QR2,5L – continut: bidon de 2.5 l**

**Cod art: 0612QR5L – continut: bidon de 5 l**

**FISA TEHNICA**

**ANTIRUGINA**

* Transformator reactiv al ruginei pentru neutralizarea ruginei de pe otel
* Utilizat in principal pentru rugina greu de indepartat, inaintea aplicarii primerului

**PROPRIETATI TEHNICE**

* Crema alba transparenta gata de utilizare
* Compozitie : polimer chelatic, contine acizi tanici, protectori impotriva ruginei
* Neutralizeaza rugina in profunzime si asigura posibilitatea de vopsire cu majoritatea sistemelor de vopsire
* Greutate specifica : 1,2 KG/L
* Randament : 15-20 m²/L
* Pentru uz profesional
* Feriti de inghet si temperatura ridicata
* Durata de viata : 1 an in ambalajul original

**UTILIZARE**

* Indepartati straturile de lac vechi si rugina desprinsa
* Aplicati nediluat, numai pe rugina
* Procesare : aplicati cu o pensula pana la umezirea completa
* Rezultatul: albastru/negru dupa aplicare
* Curatare: cu apa curata
* Timp de uscare: aplicati primerul dupa minim 4 ore si maxim 8 zile

**AMLABARE**

* 1L – 2,5 L – 5 L