| PRODOTTO (parte A) | VERNICE PER STUCCO |  |
| --- | --- | --- |
| Definizione Tecnica | VERNICE TRASPARENTE PER STUCCATURE |
| Catalizzatore (parte B) |  |
| Diluente | DILUENTE NITRO 7/D – DILUENTE LUX 50 |
| Campi d’impiego | FESSURE, INTERSPAZI, PARQUET |
| Specifiche | USI GENERALI, OTTIMA RAPIDITà DI ESSICAZIONE |

| Caratteristiche |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | valori | unita’ misura |
| VISCOSITA’ |  | tazza din 8 a 20°c +/-5 | 60 | secondi |
| VISCOSITA’ | dopo catalisi | tazza din 4 a 20°c +/-2 |  | secondi |
| VISCOSITA’ BROOKFIELD | parte A | 20°C | 2000 | CPS |
| RESIDUO SECCO | parte A | +/-2 | 13 | % |
| RESIDUO SECCO | parte B | +/- 2 |  | % |
| RESIDUO SECCO | A+B | +/- 2 |  | % |
| PESO SPECIFICO | parte A | +/- 0,02 | 0,880 | kg/lt |
| PESO SPECIFICO | parte B | +/- 0,02 |  | kg/lt |
| POT-LIFE |  | a 20°C 70% u.r. |  | ORE |
| FUORI POLVERE |  | a 20°C | 10/15 | MINUTI |
| ESSICAZIONE ALL’ARIA |  | a 20°c 70% u.r. | 4 | ORE |
| ESSICAZIONE FORZATA |  | a 40-45°c | 2 | ORE |
| FUORI IMPRONTA |  | a 20°c 70% u.r. | 2 | ORE |
| Applicazione | Spatola |  | Airmix | Airless |
| Quantitativi (per mano) | A PIACERE |  | NO | NO |
| Diluizione | A PIACERE |  |  |  |

| CICLO CONSIGLIATO: | DOPO LA LEVIGAZIONE DEL PARQUETS SI PROCEDE ALLA STUCCATURA CON VERNICE PER STUCCO, IMPASTATA CON LA POLVERE DI LEGNO SCATURITA DALLA LEVIGATURA PRECEDENTE. |
| --- | --- |
| Supporti | VARI |
| Tinta | VARIE |
| Fondo |  |
| Carteggiatura | GRANA 180-220 |
| Finitura |  |
| Stoccaggio | 12 mesi a 20°C in confezione intima |
|  | INTEGRA |
| Note Generali | prodotto per usi interni |