Fluide pentru lubrifiere

# Hydrex  H21

# Uleiuri  hidraulice pentru instalatii hidraulice si hidrostatice

# Descriere                           Uleiul hidraulic Hydrex H21  este constituit  dintr-un amestec de uleiuri minerale rafinate si aditivi performanti care confera protectie la uzura, coroziune, rugina si oxidare  si este folosit ca fluid de ungere pentru instalatii industriale  hidraulice si hidrostatice .

Domeniu de utilizare   Hydrex H21   se utilizeaza ca mediu tehnologic de lubrifiere si de transmisie hidraulica a puterii  pentru echipamente care opereaza la viteze mari si temperaturi medii, fiind recomandat tuturor tipurilor de sisteme  hidraulice si hidrostatice care functioneaza la presiune de pana la 300 barr, unde nu este solicitat un ulei aditivat extrema-presiune.

Specificatii           - SR ISO 6743/4 HL

- DIN 51524 HL

Aplicatii    - sisteme hidraulice echipate cu pompe Vickers, pompe cu pistoane axiale, pompe rotative          cu roti dintate , realizand atat transmiterea hidraulica a puterii cat si lubrifierea circuitelor.

Avantaje   - performante de lubrifiere foarte bune

- proprietati antispumare si anticoroziune : bune

- stabilitate la oxidare : buna,  asigurand o perioada mare de functionare

Proprietati Specifice

Ulei hidraulic tip Hydrex:                               H21

Grad Viscozitate                      ISO VG                        32

Densitate la 20 oC,           Kg/mc, min                  	875

Indice de vascozitate	      , min       		              90

Viscozitate cinematica la 40 oC cSt,       	       28.8 - 35.2

Punct de inflamabilitate            oC, min		            180

Punct de curgere                   oC, max		             -25

Proprietati de spumare:

stabilitatea spumei la 24oC,ml max                    20/0

93.5 oC, ml max                  40/0

24 oC revenire ,ml max                   25/0

Actiune corrosiva pe lama Cu /3h,100oC, max             1b

LUBREX Technology Srl,    Oradea                                   office@lubrex.ro