Transmisii auto

# Gear  T 140Ep

# Ulei monograd pentru transmisii mecanice

# Descriere                    Uleiul   T 140  este constituit  dintr-un amestec de uleiuri minerale rafinate si aditivi performanti care confera protectie la uzura , coroziune , ruginire si oxidare, asigurand siguranta in functionare si rezistenta la presiuni ridicate

Domeniu de utilizare    ULEIUL  T 140 este un ulei monograd recomandat pentru lubrifierea , in toate regimurile de ungere, a  transmisiilor auto, pentru autovehicole  si autoutilitare de de mic si mediu tonaj pentru care fabricantul recomanda un ulei de performanta SAE140 / API GL 2

Specificatii   -  API  GL2

-  SAE 140

Aplicatii       -  transmisii auto : cutie de viteza, caseta de directie, reductoare, diferentiale

-  transmisii industriale, cu dantura dreapta , melcata sau elicoidala, dupa prescriptii

Avantaje   - performante de lubrifiere foarte bune

- proprietati antiuzura bune

- efect  EP moderat ( solicitari medii )

- proprietati antioxidare si anticoroziune : bune

- buna  stabilitate la oxidare

Proprietati Specifice

Densitate la 20 oC,               Kg/mc, max                     	  910

Indice de vascozitate	                   min       	                 90

Viscozitate cinematica la 100 oC,    cSt         	            24   - 41

Punct de inflamabilitate                  oC, min		               210

Punct de curgere                       oC, max		               - 12

Incercari pe nasina cu 4 bile:

- sarcina sudura    N min                           3000

Proprietati de spumare:

stabilitatea spumei la 24oC,ml max                          20/0

93.5oC, ml max                           40/0

24 oC revenire ,ml max                           20/0

LUBREX Technology Srl,    Oradea                                   office@lubrex.ro