Fluide pentru tratament termic

# TT  100A

# Ulei pentru tratament termic

# Descriere                      Uleiul   TT100A  este constituit  dintr-un amestec de uleiuri minerale rafinate si aditivi specifici, caracterizat de stabilitate termica buna si buna capacitate de racire si este utilizat ca fluid de tehnologic de racire, in operatiile de tratament termic.

Domeniu de utilizare   Uleiul TT100A se utilizeaza ca mediu tehnologic de racire a pieselor din  fonta si otel, in cadrul tratamentelor termice ( calire, revenire, detensionare )

Specificatii                      ISO 6743/14 L-UHA

Aplicatii     - la tratamentul termic al pieselor din otel, dar si al pieselor din fonta  sau metale neferoase,

dupa prescriptii

Avantaje   - proprietati de racire : foarte bune

- stabilitate termica si la  oxidare : foarte buna

- cracteristici de transfer termic foarte bune

- fluiditate scazuta la temperaturi inalte, asigurand consumuri scazute in timpul calirii

Proprietati Specifice

Tip ulei tratament termic  LUBREX TT                   TT 100A

Grad Viscozitate                      ISO VG                                 100

Densitate la 20 oC,           Kg/mc, max                       	 890

Indice de vascozitate	            min       		                80

Viscozitate cinematica la 40 oC,   cSt                                90 - 110

Punct de inflamabilitate            oC,  min		              220

Punct de curgere                   oC, max		              -12

LUBREX Technology Srl     Oradea                                                     office@lubrex.ro