# LubWay  VG-220

# Descriere      LubWay VG-150  este un lubrifiant constituit din fractii de uleiuri minerale rafinate si aditivi performanti, care confera protectie la ruginire si oxidare, reduce uzura pieselor in frecare si asigura cresterea duratei de exploatare a instalatiei .

Domeniu de utilizare     LubWay VG-150 se utilizeaza pentru lubrifierea unor organe de masini , angrenaje, lagare  in conditii de solicitari moderate dar si in anumite sisteme hidraulice, dupa prescriptiile constructorului utilajului .

Specificatii                ISO 6743-3A DAA          ISO VG -150        DIN 51524 -1

Aplicatii       -  ungerea unor organe de masini , lagare , angrenaje industriale si  in sisteme hidraulice de transmitere a puterii, unde se solicita un lubrifiant VG-150, pe baza de prescriptii

Avantaje  - performante de lubrifiere foarte bune

- bune proprietati antioxidare si anticoroziune

- stabilitate buna la forfecare

Proprietati Specifice

| DENUMIRE | UM | LIMITE | VALOARE | METODA ANALIZA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grad Viscozitate ISO VG | - | 150 | 150 | - |
| Densitate la 20 oC, | Kg/mc | 890 - 910 | 900 | ISO 3675 |
| Indice de vascozitate, | cSt cSt | 90 - 100 | 95 | ISO 2909 |
| Viscozitate cinematica la 40 oC | cSt | 135 - 165 | 145 | ISO 3104 |
| Viscozitate cinematica la 100 oC | cSt |  |  | ISO 3104 |
| Punct de inflamabilitate, | oC | 220 - 230 | 225 | ISO 2592 |
| Punct de curgere, | oC | -12/ -15 | -12 | ISO 3016 |
| Stabilitatea spumei , -la 24oC, 93.5 oC si revenire la 24 oC | ml | 0/0/0 | 0/0/0 | ISO 6247 |
| Actiune coroziva, - pe lama Cu /3h,100oC | - | max 1b | 1b | ISO 2160 |
| Prevenire rugina – test apa salina de mare | - | trecut | trecut | ISO 7120 |
| Testul FZG - reductoare | FLS | 12 - 15 | 12 | ISO 14635 |
| Testul Timken | Kg/lb | 40 – 45 95 | 43/95 | ASTM D1401 |