Stergatorul de Picioare Profesional Berlin

Stergatorul profesional BERLIN este compus din insertii de cauciuc si perii inserate in profile de aluminiu portante. Insertiile de perii permite eliminarea unei cantitati mai mare de noroi si murdarie, iar insertiile de cauciuc servesc ca niste raclete eliminand apa si murdaria medie.

Stergatorul Berlin ofera caracteristici antialunecare foarte bune, combinate cu inlaturarea murdariei grele de pe incaltaminte, astfel previne introducerea acesteia in cladire. Ideal pentru usile rotative, poate fi incastrat in pardoseala cat si la suprafata cu rampa de preluare a nivelului. Cu ajutorul acestui sistem de stergatoare cu structura din aluminiu pentru zone de acces la exterior si zone acoperite se reduce cu pana la 80% gradul de murdarie de pe pardoseli.

Recomandat pentru trafic intens la intrarile pietonale cu numar mare de persoane (centre comerciale, showroom-uri, banci, scoli, intreprinderi, hipermarket-e, cladiri administrative, hoteluri, restaurante...).

Date tehnice:

- Profile din Al eloxat (grosime profil 1.0 mm) rezistente la trafic intens, interconectate cu    elemente de legatura din PVC sau cablu de otel;

- Insertii: cauciuc canelat conform DIN 7863 si perie tripla din polyamida;

- Culoare cauciuc si perie: negru, gri, maro;

- Baza stergatorului dotat cu insertii de cauciuc pentru anti-alunecare si reducerea zgomotului;

- Inaltime profil Al.: 18 mm;

- Inaltime totala stergator: 22 mm;

- Latime profil: 31 mm;

- Spatiu intre profile: 4 - 7mm;

- Rezistenta la temperatura: de la -30°C pâna la +70°C

- Dimensiuni: la cerere cu lungimea profilului max 3000 mm;

- Forme speciale: la cerere;

- Trafic: intens;

- Montajul: incastrat in pardoseala într-un cadru metalic L cu adâncimea de 20 sau 25 mm sau pe

pardoseala într-o rama de aluminiu în rampa.

Intretinere: stregatorul se ruleaza iar impuritatile se matura sau se aspira.