Stergatorul professional de picioare London

Sistem de stergator professional London este format din profile de aluminiu cu insertii din perii combinate cu insertii din cauciuc si ramforsat cu profile Al in Y pentru rezistenta sporita la trafic intens si sarcini mecanice.

Ofera caracteristici antialunecare foarte bune, combinate cu inlaturarea murdariei grosiere de pe

incaltaminte, astfel previne introducerea acesteia in cladire. Poate fi incastrat in pardoseala cat si la suprafata cu rampa de urcare. Cu ajutorul stergatoarelor cu structura din aluminiu pentru zone de acces la exterior si zone acoperite se reduce cu pana la 80% gradul de murdarie de pe pardoseli.

Recomandat pentru trafic foarte intens la intrarile pietonale cu numar mare de persoane si vehicole ocazionale (mall-uri, banci, scoli, intreprinderi, hipermarket-e, cladiri administrative...).

Date tehnice:

- Profile din Al eloxat (grosime profil 1.0 mm) rezistente la trafic intens, interconectate cu elemente de

- Legatura intre profile: cablu de otel galvanizat anticoroziv cu diametrul de 2.3mm;

- Insertii: cauciuc canelat conform DIN 7863 si perie tripla din polyamida;

- Profile intermediare Al eloxat Y pentru ramforsare: inaltime 24mm, latime 10mm;

- Culoare cauciuc si perie: negru, gri, maro;

- Baza stergatorului dotat cu benzi de cauciuc pentru anti-alunecare si reducerea zgomotului;

- Inaltime profil Al.: 18 mm;

- Inaltime totala stergator: 24 mm;

- Latime profil: 31 mm;

- Spatiu intre profile: 4 mm;

- Rezistenta la temperatura: de la -30°C până la +70°C

- Dimensiuni: la cerere cu lungimea profilului max 3000 mm;

- Fome speciale: la cerere;

- Trafic: foarte intens;

- Sarcina statica: >2000kg/mp

- Montajul: incastrat in pardoseala într-un cadru metalic L cu adâncimea de 20 sau 25 mm sau pe

pardoseala într-o ramă de aluminiu în rampă la exterior sau interior.

Intretinere: stregatorul se ruleaza iar impuritatile se matura sau se aspira.