Maşina pt. Fier Forjat Model T 1

Maşina Multi–Ornamentală model T1 este proiectată pentru a produce forme ornamentale din fier forjat, prin deformarea la rece şi la cald a fierului pătrat, rotund şi platband din oţel de duritate medie.

Maşina este echipată cu un motor special de 2,5 CP (1,85 Kw), alimentat la curent trifazat 380 V şi frecvenţa  50 Hz, cu frână electromagnetică si limitator cu decuplare automată.

Toate capacitaţile tehnice din tabelul de mai jos sunt prezentate bazându-se pe utilizarea unui oţel cu rezistenţa mecanică medie de 45Kg/mm2.

| Fier Rotund | 10 - 20 mm. 3/8" până la 3/4" |
| --- | --- |
| Fier Pătrat | 10x10 - 20x20 mm |
| Platband | Până la 40x10 mm |
| Ţeavă | Până la Ø 42 mm x3 mm. |
| Motorul | 2,5 HP / 1,85 Kw. |
| Tensiune Alimentare | 220 sau 380V/ 3 faze |
| Greutate | Netto 390 Kg. |
| Opţional | Programator cu afişaj |

Scule disponibile pentru prelucrat metal la rece în dotarea standard:

Scule PT pentru răsucit bare pătrate, UP pt. fabricat coşuleţe, TV 125 şi TV 246 pt. fabricat S-uri şi C-uri, UPPC pt. îndoiri din scurt, PE pt. fabricat ochiuri şi cîrlige, UP-P pt. roluit suporţi balustrade şi roluiri la rază fixă şi variabilă,

Opţionale sunt sculele UCT pt. roluit ţevi D=20 sau 25 mm, CF pt. roluit cercuri D-85mm

Pe maşina T1 pot fi montate unităţile de amprentat la rece UGFT 20 şi la cald UF 16T cu

Scule pt. amprentat la rece platband cu unitatea UGFT 20 (13 modele diferite)

Şi opţional scule pt amprentat la cald platband şi bară pătrată cu unitatea UF 16T

| MATERIAL CAPACITIES | Bară pătrată | Bară rotundă | Platband |
| --- | --- | --- | --- |
| Amprentat capete de bară la cald | Până la 16x16mm. | Până la 16mm. | Până la 30x8mm. |
| Amprentat central bare de fier | Până la 16x16mm. | Până la 16mm. |  |

Obs. Pentru amprentare la cald am luat în consideraţie rezistenţa la rupere a materialului de max. 45 Kg/mm2 Pentru deformările la cald trebuie folosită o forjă pe gaz pentru a obţine o temperatură potrivită pentru deformarea la cald a fierului (1100 – 1200 °C)

Bare aplatizate şi amprentate (lăbuţă de gâscă).		Capete de bară ondulate

Capăt de bară vârf de suliţă 		        Bare amprentate central cu diverse modele

Pyramidal end bars

Wide end bars

Capete de bară piramidale

# Text boxes

UGFT 20

Unitatea de forjat la cald UF 16 T

Role disponibile pentru unitatea de amprentat UGFT 20

UPPC

UCT pt. ţevi D20 şi 25mm

PT-răsucire fier

UP-Coşuleţe bulbi

PE ochiuri şi cîrlige

UPPC-roluire la rază fixă

TV 246-spirala mijlocie

TV 125-spirala mică

TV OVAL

CF –inele D=85mm

Unitatea UF 16T –forjare la cald.