Thinner/xylene/butac

Dino1

| PARAMETROS / parameters | ESPECIFICACION / Specs | ANALISIS / analysis 22.01.13 |
| --- | --- | --- |
| Acetato de Butilo Buthyl acetate | 15-40% | 35.15 |
| Xileno Xilene | 50-70 % | 54.85 |
| Otros /others | <10 % | Butanol - 3.9 % Naftas aromatic - 3.99% Otros - 2.11% |
| Peso específico / density 20ºC g/cm3 | Informativa information | 0.876 |
| Appearance | Waterclear & colorless Typicall smell | ok |
| Acidez / acidity mg KOH/g | <0,10 | 0.07 |
| Agua /water | <0,50% | 0.32 |

This information does not free the customer to do a stock receipt control and do not have the meaning to assure the qualification of the product for a certain purpose.