Batch: HC1502801

CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUCT: recovery MINERAL OIL

CHARACTERISTICS	VALUES

|  | Density | 877 kg/m3 |
| --- | --- | --- |
|  | Water K.F. | 600 PPM |
|  | PCB | 3 PPM |
|  | Colour | 4 G |
|  | Viscosity at 40° C | 23,6 CST |
|  | Acidity | 0,2 mg KOH/g |