VOPSELE   LAVABILE

DE INTERIOR SI EXTERIOR

Condiţii Generale de Calitate

| APROBAT | Aprobată de Directorul General al firmei, la data de 04.02.2008 Prezenta specificaţie tehnică se aplică începând cu data de 19.02.2008 DIRECTOR GENERAL Ec ELENA DOBRE |
| --- | --- |
| CORESPONDENŢA | În legătură cu prezenta specificaţie nu există standarde naţionale pentru acest produs |
|  | ELABORAT Chim. DANIELA EFTIMIE |

1.  OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

1.1  Produsele sint  amestecuri omogene  pe bază de dispersie apoasă stiren-acrilică, pigmenţi, materiale de umplutură şi aditivi.

1.2    Elementele caracteristice principale sunt:

- se prezintă ca un lichid alb, vâscos, omogen;

- putere de acoperire foarte bună la 1-2 straturi;

- etalare bună;

- prezinta o excelenta aplicabilitate;

- realizeaza pelicule culavabilitate remarcabila;

- timp de uscare rapid astfel încât într-o zi de lucru (8-10 ore) se pot aplica ambele straturi ale finisajului;

- aderenţă foarte bună la toate suprafeţele pe bază de materiale minerale;

- pelicula umple bine porii;

- pelicula este permeabilă la vapori ;

- ofera posibilitate de colorare si nuantare diversa.

1.3  Tip produse - monocomponente.

  - Denumire comerciala :  VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR /EXTERIOR.

  - Sortimente :

- SUPERPLASTIC  DE  INTERIOR  – vopsea lavabila de interior,

- PRACTIC - vopsea lavabila de interior,

- ECONOMIC -  vopsea lavabila de interior

- ACRYL PLUS -  vopsea lavabila de interior,

- SUPERPLASTIC  DE  EXTERIOR -   vopsea lavabila de exterior

1.6  Diluare  - produsele se  se diluează cu apă curată in proportia indicata pe ambalaj

1.7 Utilizări tipice:

Vopselele lavabile  se utilizează pentru zugrăvirea pereţilor de interior si exterior din materiale minerale: beton, tencuială, zidărie, inclusiv azbociment, b.c.a., ipsos, plăci de gips-carton, carton asfaltat, etc.

Se mai poate folosi pentru vopsirea plăcilor din lemn de fibră dură, aglomerate şi placaje din lemn

- CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

| NR. CRT | CARACTERISTICA | CONDITII DE ADMISIBILITATE | METODA DE ANALIZA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ACRYL | ECONOMIC | PRACTIC | SUPER PLASTC INTERIOR | SUPER PLASTIC EXTERIOR |  |
| A | PRODUS LICHID |  |
| 1 | Aspect | amestec alb, viscos, omogen, | vizual |
| 2 | Densitatea, 23ºC,g/cm3 | 1.55-1.65 | 1.55-1.65 | 1.55-1.65 | 1.55-1.65 | 1.55-1.65 | SR EN ISO 2811 |
| 3 | Continut nevolatile,% | 60-65 | 60-65 | 60-65 | 60-67 | 60-65 | SR EN ISO 3251 |
| 4 | pH | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | STAS 8619 |
| 5 | Vascozitate Brookfield, sp.4, 0.3 rpm. cps | 200000-300000 | 200000-300000 | 200000-300000 | 200000-300000 | 200000-300000 | ASTM D 2196 |
| B | PELICULA USCATA |  |
| 6 | Aspect | Pelicula uniforma, alba | vizual |
| 7 | Timp de uscare aparent completa ore, | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | SR EN ISO 3678 |
| 8 | Putere de acoperire - raport de contrast, 100 μm, %, min. - clasa de acoperire | 98.0-99.5 2 | 98.0-99.5 2 | 98.0-99.5 2 | 98.0-99.5 2 | 98.0-99.5 2 | SR ISO 2814 SR EN 13300 |
| 9 | Rezistenta la frecare umeda (lavabilitate) - pierderea in grosime a peliculei, μm, - clasa lavabilitate | ≥70 5 | ≤70 4 | ≤70 4 | 20-70 3 | 5-20 2 | SR EN ISO 11998 SR EN 13300 |
| 10 | Grad de alb, % | 95-96 | 95-96 | 95-96 | 95-96 | 94,5-96 | STAS 6880 |
| 11 | Reflexie regulata (luciu), 60º, %, max | 25 | 25 | 25 | 20 | 10 | SR EN ISO 2813 |

2.1  Valorile acestor caracteristici sunt valabile dacă, în prealabil, produsul au fost bine omogenizate în vederea determinărilor (pentru caracteristicile în stare fluidă) şi dacă au fost respectate condiţiile de aplicare (pentru caracteristicile peliculelor).

3.   REGULI DE VERIFICARE A CALITĂŢII

  - Tipuri  de verificări

##### 3.1.1.  Verificarea calităţii produsului se face prin:

- Verificări  de  tip

- Verificări  de  lot

    - Verificările se efectuează conform tabelului:

| Tip de verificari | Condiţia tehnică de calitate conform pct. 2 |
| --- | --- |
|  | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 |
| Tip | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Lot | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - |

3.2  Verificări de tip

Verificările de tip se efectuează la omologarea produsului sau la schimbarea tehnologiei de fabricaţie şi constau în determinarea tuturor caracteristicilor tehnice conţinute în prezentul standard.

3.3  Verificări de lot

3.3.1  Mărimea unui lot este de max. 13 t. La fiecare lot se verifică  caracteristicile

fizico-  chimice conform pct. 3.1.2.

    - Verificarea ambalării, marcării şi a masei nete se efectuează prin

metode statistico-matematice conform STAS 3160/2-84, cu următoarele caracteristici:

- nivel de control uzual Nc I

- plan simplu de control

- nivel de calitate acceptabil AQL 2,5

- verificare redusa

Volumul lotului, volumul eşantionului şi condiţiile de acceptare şi respingere a lotului sunt prezentate în tabelul următor:

| Nr. crt. | Volumul lotului N | Volumul eşantionului n | Nivel de calitate acceptabil AQL = 2,5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Acceptat | Respins |
| 1 | 2-8 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 9-15 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 16-25 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | 26-50 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | 51-90 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 91-150 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | 151-280 | 5 | 0 | 2 |
| 8 | 281-500 | 8 | 0 | 2 |
| 9 | 501-1200 | 13 | 1 | 3 |
| 10 | 1.201-3.200 | 20 | 1 | 4 |
| 11 | 3.201-10.000 | 32 | 2 | 5 |
| 12 | 10.001–35.000 | 50 | 3 | 6 |
| 13 | 35.001–150.000 | 80 | 5 | 8 |

3.4.  Probele elementare pentru verificare calităţii se prelevează cu ajutorul unui dispozitiv adecvat după ce în prealabil produsul a fost omogenizat.

3.5.  Probele elementare se unesc, se omogenizează şi se împart în două părţi: o parte se analizează conform prezentului standard, iar cealată se etichetează şi se păstrează ca martor timp de 6 luni.

# 4.  METODE DE VERIFICARE

4.1  Metodele de verificare ale caracteristicilor fizico-chimice ale produselor sunt prezentate în cap.2

5.   RECOMANDĂRI PRIVIND UTILIZAREA PRODUSELOR

  - Pregătirea suprafeţei

Indiferent de natura lor, suporturile pe care se aplică vopseaua în dispersie apoasă trebuie să fie sănătoase, curate, uscate şi degresate.

Suprafeţele de aplicat critice se tratează astfel:

- vopselele vechi care prezintă aderenţă necorespunzătoare se înlătură total;

- tencuielile proaspete sau locurile proaspăt reparate se fluatizează;

- tencuielile de ipsos, var şi ciment, plăci de ipsossau gips-carton, beton cu umiditate normală, zidării normale se grunduiesc cu amorse de perete.

5.2  Condiţii de aplicare:

Vopselele se aplică în două straturi:

- stratul de bază-vopsea diluată max. 10% cu apă;

- stratul final-vopsea nediluată sau diluată cu max. 5% apă.

Materialul se aplică prin cu pensula, rola sau prin pulverizare.

Temperatura minimă de aplicare: +5 ºC.

La temperatura normală a încăperii (+20 ºC) se pot aplica ambele straturi în aceeaşi zi. 
La temperaturi mai scăzute este nevoie de un timp de uscare mai îndelungat.

Curăţarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă şi detergent, imediat după întrebuinţare.

Consum estimat : 9 -11m²/litru/strat in funcţie de sortimentul de vopsea si de tipul si calitatea suportulu

6.  AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT ŞI DOCUMENTE

6.1	Ambalare

Produsele se ambalează în cutii de material plastic avind capacitatea de:

1L, 2.5L, 3.3L,  8.5L, 10L, 15L, 18L.

6.2  Marcare

Produsul se marchează prin etichetare, cu următoarele menţiuni:

- denumirea produsului şi a producătorului

- număr lot şi data fabricaţiei

- recomandări privind utilizarea şi depozitarea produsului

- termen de valabilitate

- capacitate netă (L)

6.3	Depozitare

Temperatura de depozitare şi transport trebuie să fie de min. +5 ºC. Sub această temperatură produsele riscă să îngheţe şi să devină neaplicabile.

6.4	Transport

Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

6.5.     Documente

Fiecare lot va fi însoţit de documente întocmite conform normelor legale în vigoare (declaraţie de conformitate şi la cerere buletin de analiză) care atestă calitatea produsului.

7. MASURI DE SECURITATE

- Produs ecologic – nu conţine substanţe periculoase

- Deşeuri: Reziduurile uscate se îndepărtează în gunoiul menajer. A nu se arunca la canalizare. A se evita  aruncarea în mediu

- TERMEN DE VALABILITATE

În ambalaj original închis etanş, în cazul respectării condiţiilor de la punctul 6.3, termenul de valabilitate este de 24 luni de la data fabricaţiei.