SC VADOVA SRL

ROMANIA, jud VILCEA, loc BUDESTI, nr 164

Tel/fax 0250/737636; 0250/737400

E-mail: secretariat@vadova.

# FIŞA TEHNICĂ

SOLVADIL D 209

Diluant pentru produse nitrocelulozice

1. Compoziţie

- amestec omogen de solventi organici ( hidrocarburi aromatice, esteri, cetone)

2. Domeniu de  utilizare

- diluarea lacurilor, grundurilor, vopselelor si emailurilor nitrocelulozice;

3. Performante

- asigurǎ uscare optimǎ a peliculei vopselei;

- menţine luciul vopselei pe care o diluează;

- are compatibilitate excelentǎ cu produsele nitrocelulozice;

- permite o foarte buna etalare si egalizare a peliculei;

4. Caracteristici tehnice

| NR. CRT | # CARACTERISTICA | CONDIŢII DE ADMISIBILITATE | METODA DE ÎNCERCARE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | # 1 | 2 | 3 |
| 1 | # Aspect | lichid limpede, omogen | vizual |
| 2 | # Densitatea la 20º, g/cm3 | 0,845 - 0.870 | STAS 35 – 81 |
| 3 | # Distilare - interval distilare, 0C - volum distilat, % min | 60- 140 98 | SR ISO 918 |
| 4 | # Indice de aciditate # cm3 sol 0,1 n KOH/100 cm3, max | 3 | SR ISO 3682 |
| 5. | # Miscibilitate cu produsele nitrocelulozice vol 1:1 | Amestec omogen ,fără impuritati mecanice | vizual |

5. Mod de utilizare

- inainte de începerea operaţiei de amestecare se verificǎ dacǎ diluantul este compatibil cu produsul ce urmează a fi diluat

- dupa verificarea prealabila, produsul poate fi utilizat ca inlocuitor al diluantilor tip D2025

6. Masuri de securitate

- produsul se utilizează în locuri cu ventilaţie sau aerisire corespunzătoare, departe de orice sursǎ de caldura

- in timpul utilizării este obligatoriu sǎ se respecte normele de tehnica a securităţii muncii recomandate la lucrul cu substanţe inflamabile  combustibile si nocive

- după golire ambalajele reţin vapori de diluant şi în consecinţǎ sunt     periculoase în ceea ce priveşte riscul de incendiu, explozie şi nocivitate

- agenţi de stingere recomandaţi: CO2 , praf chimic, nisip

- agenţi de stingere interzişi: apǎ (jet compact, jet pulverizat), apǎ îmbunǎtǎţitǎ chimic

- clasificare: preparat nociv si inflamabil

7. Ambalare,  transport si depozitare

- ambalarea se realizează în:

-facoane tip PET de 0.5L şi 0.9 L

-bidoane metalice de 20 L

-butoaie de 200 L

- transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor privind transportul substanţelor inflamabile şi  nocive.

- depozitarea produsului se face în spaţii uscate, aerisite, fără surse de căldură, acoperite, la temperaturi sub 25o C.

8.Consum estimat

- diluţia se va face în raporturile indicate în instrucţiunile de utilizare a produsului care urmează a fi diluat, pânǎ la atingerea vâscozitaţii optime de lucru a produsului diluat (5-15%).

9. Valabilitate: 12 luni, in ambalajul original inchis etans pastrat in conditiile de la pct 7.

.

SC VADOVA SRL

ROMANIA, jud VILCEA, loc BUDESTI, nr 164

Tel/fax 0250/737636; 0250/737400

E-mail: secretariat@vadova.ro

# FIŞA TEHNICĂ

SOLVADIL D 506

1. Compoziţie

- amestec omogen de solventi organici (hidocarburi aromatice, esteri, alcooli)

2. Domeniu de  utilizare

- degresarea suprafetelor metalice inainte de vopsire

- diluarea lacurilor, grundurilor, vopselelor si emailurilor alchidice cu uscare la aer,

3. Performante

- asigurǎ uscare optimǎ a peliculei

- menţine luciul vopselei pe care o diluează

- are compatibilitate excelentǎ cu produsele pe bazǎ de rǎşini alchidice

4. Caracteristici tehnice:

| NR. CRT | # CARACTERISTICA | CONDIŢII DE ADMISIBILITATE | METODA DE ÎNCERCARE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | # 1 | 2 | 3 |
| 1 | # Aspect | lichid limpede, omogen | vizual |
| 2 | # Densitatea , g/cm3 | 0,830-0.860 | STAS 35 – 81 |
| 3 | # Distilare - interval distilare, 0C - volum distilat, % min | 85- 145 98 | SR ISO 918 |
| 4 | # Indice de aciditate # cm3 sol 0,1 n KOH/100 cm3, max | 3 | SR ISO 3682 |
| 5. | # Miscibilitate cu produsele alchidice, vol 1:1 | Amestec omogen ,fără impuritati mecanice | vizual |

5. Mod de utilizare

- inainte de începerea operaţiei de amestecare se verificǎ dacǎ diluantul este compatibil cu produsul ce urmează a fi diluat

6. Masuri de  securitate

- produsul se utilizează în locuri cu ventilaţie sau aerisire corespunzătoare, departe de orice sursǎ de aprindere

- in timpul utilizării este obligatoriu sǎ se respecte normele de tehnica a securităţii muncii recomandate la lucrul cu substanţe inflamabile şi combustibile

- după golire ambalajele reţin vapori de diluant şi în consecinţǎ sunt     periculoase în ceea ce priveşte riscul de incendiu, explozie şi nocivitate

- agenţi de stingere recomandaţi: CO2 , praf chimic, nisip

- agenţi de stingere interzişi: apǎ (jet compact, jet pulverizat), apǎ îmbunǎtǎţitǎ chimic

- clasificare: preparat nociv si inflamabil

7. Ambalare,  transport si depozitare

- ambalrea se realizează în:

-facoane tip PET de 0.5L şi 0.9 L

-bidoane metalice de 20 L

-butoaie de 200 L

    - transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor privind transportul substanţelor inflamabile şi toxice.

    - depozitarea produsului se face în spaţii uscate, aerisite, fără surse de căldură, acoperite, la temperaturi sub 25o C.

8. Consum estimat

- diluţia se va face în raporturile indicate în instrucţiunile de utilizare a produsului care urmează a fi diluat, pânǎ la atingerea vâscozitaţii optime de lucru a produsului diluat (5-15%).

9. Valabilitate: 12 luni, in ambalajul original inchis etans

.

SC VADOVA SRL

ROMANIA, jud VILCEA, loc BUDESTI, nr 164

Tel/fax 0250/737636; 0250/737400

E-mail: secretariat@vadova.ro

# FIŞA TEHNICĂ

SOLVADIL D 510

1. Compoziţie

- amestec omogen de solventi organici (hidocarburi aromatice, fractii petroliere)

2. Domeniu de  utilizare

- degresarea suprafetelor metalice inainte de vopsire

- diluarea lacurilor, grundurilor, vopselelor si emailurilor alchidice cu uscare la aer

3. Performante

- asigurǎ uscare optimǎ a peliculei

- menţine luciul vopselei pe care o diluează

- are compatibilitate excelentǎ cu produsele pe bazǎ de rǎşini alchidice

4. Caracteristici tehnice

| NR. CRT | # CARACTERISTICA | CONDIŢII DE ADMISIBILITATE | METODA DE ÎNCERCARE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | # 1 | 2 | 3 |
| 1 | # Aspect | lichid limpede, omogen | vizual |
| 2 | # Densitatea , g/cm3 | 0,810-0.840 | STAS 35 – 81 |
| 3 | # Distilare - interval distilare, 0C - volum distilat, % min | 80- 125 97 | SR ISO 918 |
| 4 | # Indice de aciditate # cm3 sol 0,1 n KOH/100 cm3, max | 3 | SR ISO 3682 |
| 5. | # Miscibilitate cu produsele alchidice, vol 1:1 | Amestec omogen ,fără impuritati mecanice | vizual |

5. Mod de utilizare

- inainte de începerea operaţiei de amestecare se verificǎ dacǎ diluantul este compatibil cu produsul ce urmează a fi diluat

6. Masuri de  securitate

- produsul se utilizează în locuri cu ventilaţie sau aerisire corespunzătoare, departe de orice sursǎ de aprindere

- in timpul utilizării este obligatoriu sǎ se respecte normele de tehnica a securităţii muncii recomandate la lucrul cu substanţe inflamabile şi combustibile

- după golire ambalajele reţin vapori de diluant şi în consecinţǎ sunt     periculoase în ceea ce priveşte riscul de incendiu, explozie şi nocivitate

- agenţi de stingere recomandaţi: CO2 ,  praf chimic, nisip

- agenţi de stingere interzişi: apǎ (jet compact, jet pulverizat), apǎ îmbunǎtǎţitǎ chimic

- clasificare: preparat nociv si inflamabil

7. Ambalare,  transport si depozitare

- ambalrea se realizează în:

-facoane tip PET de 0.5L şi 0.9 L

-bidoane metalice de 20 L

-butoaie de 200 L

    - transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor privind transportul substanţelor inflamabile şi toxice.

    - depozitarea produsului se face în spaţii uscate, aerisite, fără surse de căldură, acoperite, la temperaturi sub 25o C.

8. Consum estimat

- diluţia se va face în raporturile indicate în instrucţiunile de utilizare a produsului care urmează a fi diluat, pânǎ la atingerea vâscozitaţii optime de lucru a produsului diluat (5-15%).

9. Valabilitate: 12 luni, in ambalajul original inchis etans

SC VADOVA SRL

ROMANIA, jud VILCEA, loc BUDESTI, nr 164

Tel/fax 0250/737636; 0250/737400

E-mail: secretariat@vadova.ro

# FIŞA TEHNICĂ

SOLVADIL D 509

1. Compoziţie

- amestec omogen de solventi organici (hidocarburi aromatice, fractii petroliere)

2. Domeniu de  utilizare

- degresarea suprafetelor metalice inainte de vopsire

- diluarea lacurilor, grundurilor, vopselelor si emailurilor alchidice cu uscare la aer

3. Performante

- asigurǎ uscare optimǎ a peliculei

- menţine luciul vopselei pe care o diluează

- are compatibilitate excelentǎ cu produsele pe bazǎ de rǎşini alchidice

4. Caracteristici tehnice

| NR. CRT | # CARACTERISTICA | CONDIŢII DE ADMISIBILITATE | METODA DE ÎNCERCARE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | # 1 | 2 | 3 |
| 1 | # Aspect | lichid limpede, omogen | vizual |
| 2 | # Densitatea , g/cm3 | 0,780-0.810 | STAS 35 – 81 |
| 3 | # Distilare - interval distilare, 0C - volum distilat, % min | 85- 170 97 | SR ISO 918 |
| 4 | # Indice de aciditate # cm3 sol 0,1 n KOH/100 cm3, max | 3 | SR ISO 3682 |
| 5. | # Miscibilitate cu produsele alchidice, vol 1:1 | Amestec omogen ,fără impuritati mecanice | vizual |

5. Mod de utilizare

- inainte de începerea operaţiei de amestecare se verificǎ dacǎ diluantul este compatibil cu produsul ce urmează a fi diluat

6. Masuri de  securitate

- produsul se utilizează în locuri cu ventilaţie sau aerisire corespunzătoare, departe de orice sursǎ de aprindere

- in timpul utilizării este obligatoriu sǎ se respecte normele de tehnica a securităţii muncii recomandate la lucrul cu substanţe inflamabile şi combustibile

- după golire ambalajele reţin vapori de diluant şi în consecinţǎ sunt     periculoase în ceea ce priveşte riscul de incendiu, explozie şi nocivitate

- agenţi de stingere recomandaţi: CO2 ,  praf chimic, nisip

- agenţi de stingere interzişi: apǎ (jet compact, jet pulverizat), apǎ îmbunǎtǎţitǎ chimic

- clasificare: preparat nociv si inflamabil

7. Ambalare,  transport si depozitare

- ambalrea se realizează în:

-facoane tip PET de 0.5L şi 0.9 L

-bidoane metalice de 20 L

-butoaie de 200 L

    - transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor privind transportul substanţelor inflamabile şi toxice.

    - depozitarea produsului se face în spaţii uscate, aerisite, fără surse de căldură, acoperite, la temperaturi sub 25o C.

8. Consum estimat

- diluţia se va face în raporturile indicate în instrucţiunile de utilizare a produsului care urmează a fi diluat, pânǎ la atingerea vâscozitaţii optime de lucru a produsului diluat (5-15%).

9. Valabilitate: 12 luni, in ambalajul original inchis etans

SC VADOVA SRL

ROMANIA, jud VILCEA, loc BUDESTI, nr 164

Tel/fax 0250/737636; 0250/737400

E-mail: secretariat@vadova.ro

# FIŞA TEHNICĂ

SOLVENT WS

1. Compoziţie

- amestec omogen de solventi organici (hidocarburi aromatice, fractii petroliere)

2. Domeniu de  utilizare

- degresarea suprafetelor metalice inainte de vopsire

- diluarea lacurilor, grundurilor, vopselelor si emailurilor alchidice cu uscare la aer

3. Performante

- asigurǎ uscare optimǎ a peliculei

- menţine luciul vopselei pe care o diluează

- are compatibilitate excelentǎ cu produsele pe bazǎ de rǎşini alchidice

4. Caracteristici tehnice

| NR. CRT | # CARACTERISTICA | CONDIŢII DE ADMISIBILITATE | METODA DE ÎNCERCARE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | # 1 | 2 | 3 |
| 1 | # Aspect | lichid limpede, omogen | vizual |
| 2 | # Densitatea , g/cm3 | 0,780-0.810 | STAS 35 – 81 |
| 3 | # Distilare - interval distilare, 0C - volum distilat, % min | 85- 170 97 | SR ISO 918 |
| 4 | # Indice de aciditate # cm3 sol 0,1 n KOH/100 cm3, max | 3 | SR ISO 3682 |
| 5. | # Miscibilitate cu produsele alchidice, vol 1:1 | Amestec omogen ,fără impuritati mecanice | vizual |

5. Mod de utilizare

- inainte de începerea operaţiei de amestecare se verificǎ dacǎ diluantul este compatibil cu produsul ce urmează a fi diluat

6. Masuri de  securitate

- produsul se utilizează în locuri cu ventilaţie sau aerisire corespunzătoare, departe de orice sursǎ de aprindere

- in timpul utilizării este obligatoriu sǎ se respecte normele de tehnica a securităţii muncii recomandate la lucrul cu substanţe inflamabile şi combustibile

- după golire ambalajele reţin vapori de diluant şi în consecinţǎ sunt     periculoase în ceea ce priveşte riscul de incendiu, explozie şi nocivitate

- agenţi de stingere recomandaţi: CO2 ,  praf chimic, nisip

- agenţi de stingere interzişi: apǎ (jet compact, jet pulverizat), apǎ îmbunǎtǎţitǎ chimic

- clasificare: preparat nociv si inflamabil

7. Ambalare,  transport si depozitare

- ambalrea se realizează în:

-facoane tip PET de 0.5L şi 0.9 L

-bidoane metalice de 20 L

-butoaie de 200 L

    - transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor privind transportul substanţelor inflamabile şi toxice.

    - depozitarea produsului se face în spaţii uscate, aerisite, fără surse de căldură, acoperite, la temperaturi sub 25o C.

8. Consum estimat

- diluţia se va face în raporturile indicate în instrucţiunile de utilizare a produsului care urmează a fi diluat, pânǎ la atingerea vâscozitaţii optime de lucru a produsului diluat (5-15%).

9. Valabilitate: 12 luni, in ambalajul original inchis etans

SC VADOVA SRL

ROMANIA, jud VILCEA, loc BUDESTI, nr 164

Tel/fax 0250/737636; 0250/737400

E-mail: secretariat@vadova.ro

# FIŞA TEHNICĂ

TERPISOL

1. Compoziţie

- amestec omogen de solventi organici (hidocarburi aromatice, fractii petroliere)

2. Domeniu de  utilizare

- degresarea suprafetelor metalice inainte de vopsire

- diluarea lacurilor, grundurilor, vopselelor si emailurilor alchidice cu uscare la aer

3. Performante

- asigurǎ uscare optimǎ a peliculei

- menţine luciul vopselei pe care o diluează

- are compatibilitate excelentǎ cu produsele pe bazǎ de rǎşini alchidice

4. Caracteristici tehnice

| NR. CRT | # CARACTERISTICA | CONDIŢII DE ADMISIBILITATE | METODA DE ÎNCERCARE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | # 1 | 2 | 3 |
| 1 | # Aspect | lichid limpede, omogen | vizual |
| 2 | # Densitatea , g/cm3 | 0,780-0.810 | STAS 35 – 81 |
| 3 | # Distilare - interval distilare, 0C - volum distilat, % min | 85- 170 98 | SR ISO 918 |
| 4 | # Indice de aciditate # cm3 sol 0,1 n KOH/100 cm3, max | 3 | SR ISO 3682 |
| 5. | # Miscibilitate cu produsele alchidice, vol 1:1 | Amestec omogen ,fără impuritati mecanice | vizua |

5. Mod de utilizare

- inainte de începerea operaţiei de amestecare se verificǎ dacǎ diluantul este compatibil cu produsul ce urmează a fi diluat

6. Masuri de  securitate

- produsul se utilizează în locuri cu ventilaţie sau aerisire corespunzătoare, departe de orice sursǎ de aprindere

- in timpul utilizării este obligatoriu sǎ se respecte normele de tehnica a securităţii muncii recomandate la lucrul cu substanţe inflamabile şi combustibile

- după golire ambalajele reţin vapori de diluant şi în consecinţǎ sunt     periculoase în ceea ce priveşte riscul de incendiu, explozie şi nocivitate

- agenţi de stingere recomandaţi: CO2 ,praf chimic, nisip

- agenţi de stingere interzişi: apǎ (jet compact, jet pulverizat), apǎ îmbunǎtǎţitǎ chimic

- clasificare: preparat nociv si inflamabil

7. Ambalare,  transport si depozitare

- ambalrea se realizează în:

-facoane tip PET de 0.5L şi 0.9 L

-bidoane metalice de 20 L

-butoaie de 200 L

    - transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor privind transportul substanţelor inflamabile şi toxice.

    - depozitarea produsului se face în spaţii uscate, aerisite, fără surse de căldură, acoperite, la temperaturi sub 25o C.

8. Consum estimat

- diluţia se va face în raporturile indicate în instrucţiunile de utilizare a produsului care urmează a fi diluat, pânǎ la atingerea vâscozitaţii optime de lucru a produsului diluat (5-15%).

9. Valabilitate: 12 luni, in ambalajul original inchis etans

SC VADOVA SRL

ROMANIA, jud VILCEA, loc BUDESTI, nr 164

Tel/fax 0250/737636; 0250/737400

E-mail: secretariat@vadova.ro

FISA TEHNICA

LICHIDE DE RACIRE

Antigel concentat

Antigel diluat

1.   Compozitie

- amestec omogen de glicoli ,inhibitori de coroziune , stabilizatori, agenti de conservare  ,detartranti   etc

2.   Domeniu de aplicare ;

- agent de raciere pentru radiatoarele auto  , centrale termice   etc

3.   Performante

- asigura racirea eficienta a motoarelor auto  ;

- ofera  protectie anticoroziva  suprafetelor metalice;

- nu ingheata  si nu  isi mareste volumul la temperaturi scazute;

- nu ataca  materialele plastice si nici garniturile de cauciuc cu care vine in contact in utilizare

4   .Caracteristici tehnice

| Nr.crt | # CARACTERISTICA | CONDITII DE ADMISIBILITATE |  | METODA DE ANALIZA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CONCENTRAT | DILUAT 1/1(vol) |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aspect | Lichid limpede, omogen |  | vizual |
| 2 | Densitate relativa la 150C | 1,10÷1,14 | 1,06÷1,085 | STAS 35 – 81 |
| 3 | Punct de congelare, 0C | max. -12 | max. -35 | STAS 8671-78 |
| 4 | Punct de fierbere, 0C | min. 145 | min. 102 | NF R 15602 - 4 |
| 5 | Reziduu la calcinare, % | max. 3 | max. 1,5 | STAS 8671-78 |
| 6 | PH | 5,8.....9 | 6,5......10 | STAS 8619/3-90 |
| 7 | Alcalinitate de rezervă, ml HCl 0,1 N | min. 5 | min. 5 | NF T 78 – 101 |
| 8 | Acţiunea asupra emailurilor | conform test | conform test | STAS 8671 – 78 |
| 9 | Rezistenţa la coroziune-variaţii de masă epruvete metalice, mg/cm2,max.* - cupru Cu 9,9 STAS 270/3-80 - alamă CuZn 30 STAS 95-90 - fontă Fe 200 STAS 7945-67 - oţel OLC 35 STAS 880-88 - aluminiu Al 99,5 SREN 573-95 | - - - - - | 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 | STAS 8671 - 78 |

5.   Mod de  utilizare

Produsul se utilizeaza diluat cu apa tratata (distilata , demineralizata)in rapoarte de dilutie in functie de temperature de congelare vizata .Produsul este compatibil  cu  toate lichidele de raciere  pe baza de glicoli care corespund  caracteristicilor continute de standarde.

Inainte de utilizare antigelul concentrat, se dilueaza in rapoarte determinate, cu cantitatea necesara de apa, intr-un recipient curat,se omogenizeaza si se introduce in instalatie cu grija pentru a se evita stropirile accidentale.

6  .Masuri de securitate

- produsul se utilizeaza in locuri cu ventilatie  sau aerisire corespunzatoare departe de orice sursa de aprindere;

- in timpul utilizarii este oblgatoriu sa se respecte normele de tehnica securitatii muncii recomandate la lucrul  cu substante  inflamabile , combustibile si nocive

- dupa golire ambalajele retin vapori de produs in consecinta sint periculoase in ceea ce priveste riscul de incendiu  si nocivitate

- agenti de stingere recomandati :CO2, Halon ,1211(BCF),praf chimic  ,nisip

- agenti de stingere  interzisi :apa sub forma de jet compact sau pulverizat

- clasificare:preparat nociv si inflamabil

7.  Ambalare depozitare transport

- Produsul se pastreaza in ambalaje inchise etans  in spatii  acoperite si bine ventilate  departe de surse de foc la temperaturii  sub 25ºC

- Ambalarea se realizeaza in :

-flacoane tip PET 0.9L; 3L; 5L; 10L

-bidoane plastic 60l

-ambalaje de capacitate mare (butoaie) la solicitatea  clientului

- Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite cu respectarea reglementarilor privind transportul produselor nocive ,combustibile  si inflamabile ;

- Depozitarea produsului se face in spatii uscate aerisite fara surse de caldura acoperite       la temperature sub 25º C

8.   Valabilitate     2 ani de la data fabricatiei   in ambalajul oricginal inchis etans  pastrat in    conditiile de la pct 7.

SC VADOVA SRL

ROMANIA, jud VILCEA, loc BUDESTI, nr 164

Tel/fax 0250/737636; 0250/737400

E-mail: secretariat@vadova.ro

FISA TEHNICA

VADY CLAR

SOLUTIE  PENTRU  SPALAREA  PARBRIZELOR

1. Compozitie

- amestec  omogen  de alcooli ,alifatici, glicoli, tenside , odorizanti  ,aditivi de finisare ;

- produsul nu contine   methanol;

2. Domeniu de utilizare

- spalarea parbrizelor auto  ;

- curatarea si degresarea  obiectelor din sticla: geamuri vitine  etc;

3. Performante

- curata si degreseaza suprafetele pe care se  aplica ;

- prezinta uscare rapida;

- indeparteaza eficient depunerile organice, praful si impuritatile de pe suprafetele pe care se aplica ;

- are aplicabilitate la temperaturi scazute si in conditii extreme generate   de    fenomenele  de givraj;

- are miros placut  ,reconfortant si persistent;

4. Caracteristici tehnice

| Nrcrt | # CARACTERISTICA | CONDITII DE ADMISIBILITATE | METODA DE ANALIZA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Aspect | lichid limpede, omogen | vizual |
| 2 | Densitate la 200C, g/cm3 | 0,75 – 0,85 | STAS 35 – 81 |
| 3 | pH | 5,5 – 8,5 | STAS 8619-90 |
| 4 | Miscibilitate cu apa | Corespunzător | ST 18/2006 pct. 4.5 |
| 5 | Punct de congelare, 0C,max - produs concentrat - produs diluat 1:1 apă distilată, vol | -20 -8 | STAS 8671-78 |
| 6 | Efect asupra cauciucului | Corespunzător | ST 18/2006 pct. 4.7 |
| 7 | Efect asupra emailurilor | Corespunzător | ST 18/2006 pct. 4.8 |
| 8 | Reziduu după evaporare, % | Corespunzător | ST 18/2006 pct. 4.9 |
| 9 | Punct de fierbere, 0C | min. 70 | STAS 4059-85 pct 4.4 |

5. Mod de  utilizare

Produsul se aplica manual sau automat  in instalatiile de spalare ale autovehiculelor ;

Produsul se utilizează ca atare sau diluat cu apă distilată sau demineralizata ;

6. Masuri de securitate

- produsul  se utilizeaza in locuri cu ventilatie sau aerisire corespunzatoare departe de orice sursa de caldura ;

- in timpul utilizarii este obligatoriu sa se respecte normele de tehnica securitatii muncii recomandate la lucrul cu substante inflamabile si combustibile;

- dupa golire ambalajele retin vapori de produs si in consecinta sint periculoase in ceea ce priveste  riscul de incendiu si de explozie;

- agenti de stingere recomandati :CO2 , praf chimic, nisip;

- agenti de stingere interzisi: apa sub forma de jet compact sau pulverizat;

- clasificare :preparat  inflamabil;

7 .Ambalare  transport si depozitare

- Produsul se pastreaza in ambalaje inchise etans in spatii sigure  acoperite si bine ventilate departe de surse de foc la temperaturi  sub 25ºC;

- Ambalarea se realizeaza in

-flacoane tip PET 0.9L; 3L; 5L; 10L

- ambalaje de capacitate mare (butoaie )la solicitarea clientului ;

- Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite cu respectarea reglementarilor privind  transportul produselor inflamabile ;

- Dpozitarea produsului se face  in spatii uscate, aerisite,  acoprite, departe de surse  de caldura, la temperature sub 25ºC;

8.Valabilitate  3 ani de la data fabricatiei in ambalajul original inchis etans pastrat in conditiile de la pct 7