SC VADOVA SRL

ROMANIA, jud VILCEA, loc BUDESTI, nr 164

Tel/fax 0250/737636; 0250/737400

E-mail: secretariat@vadova.ro.

FIŞA TEHNICĂ

VOPSEA  PE  BAZA  DE  RASINI  ALCHIDICE

VADY MAESTRO

PENTRU INTERIOR SI EXTERIOR

1. Compoziţie

- amestec omogen de răşini alchidice cu uscare la aer, pigmenţi, materiale de umplutură, solvenţi si aditivi de finisare.

2. Domeniu de utilizare

- vopsirea suprafeţelor de lemn, metal, ciment si zidărie, atât la exterior cât şi la interior

Culori si nuante: ALB,  ALBASTRU,   CREM,  GALBEN,  MARO ROSCAT,  GRI,  MARO,

BLEU,  VERNIL,  ORANGE,   NEGRU,  OCRU,  ROSU,  VERDE,

3. Performante

- prezintă putere buna de acoperire ;

- are uscare rapida ;

- formează pelicule  lucioase ;

- oferă o excelentă aplicabilitate ;

- prezintă  rezistenţă la uzură ;

4. Caracteristici tehnice

| NR. CRT | # CARACTERISTICA | CONDIŢII DE ADMISIBILITATE | METODA DE ÎNCERCARE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| A | PRODUS LICHID |  |  |
| 1 | Aspect | lichid vâscos , omogen | Vizual |
| 2 | Densitate 23C,g/cm3 | 1.18 - 1.35 | SR EN ISO 2811 |
| 3 | Timp de scurgere cupa  4, secunde, min.. | 160 | SR EN ISO 2431 |
| 4 | Fineţe de frecare, microni, max | 40 | SR EN ISO 1524 |
| B | ### PELICULA USCATA |  |  |
| 5 | Luciu ( refexie regulata) la 60°, %, min. | 60 | SR EN ISO 2813 |
| 6 | Uscarea aparent completa ,ore | 24 | SR EN ISO 3678 |
| 7 | Putere de acoperire, nr. straturi | 1 -2 | STAS 2043-73 |
| 8 | Aderentă, grila 2 mm, cifra de aderenta | 2 | ## SR EN ISO 2409 |
| 9 | Indoire pe dorn cilindric , mm | 1 | ## SR EN ISO 1519 |
| 10 | Incercarea la amortizare a pendulului, s min | 60 | ## SR EN ISO 1522 |

5. Mod de utilizare

• 	Pregătirea suprafeţelor: suporturile pe care se aplică vopseaua  trebuie să fie curate, desprăfuite, uscate şi degresate.

- suprafete metalice noi: se curata,se indeparteaza eficient rugina si eventualul tundar  se degresează cu VADY Solvadil D 510 sau Solvent WS, se lasa sa se usuce apoi se grunduiesc cu grund alchidic anticoroziv,

- suprafete noi din lemn: se curăţă,  se şlefuiesc în lungul fibrei cu hârtie abrazivă cu granulaţie medie, se desprăfuiesc,se degreseaza  apoi se grunduiesc cu grund de îmbibare

- suprafete noi din zidărie, beton si tencuieli: se lasă suprafata sa se usuce si sa se matureze, se îndepărtează eventuala eflorescenţă, pana la stoparea ei, apoi se aplica grund de îmbibare

- suprafeţe vopsite în prealabil: se îndepărtează pelicula  veche  până la un suport adecvat, se remediază fisurile şi alte imperfecţiuni ale suprafeţei, se usucă, se îndepărtează praful şi se aplică un strat de grund  alchidic

•	Pregătirea produsului: produsul se diluează numai la nevoie cu VADY Solvadil D 509 sau cu orice diluant pentru vopsele alchidice, în proporţie de 5-10% funcţie de conditiile de aplicare. Produsul diluat trebuie agitat pe timpul aplicării pentru a menţine uniformitatea materialului.

•	Mod de aplicare: se aplică in 1-2 straturi cu pensula sau pistolul  ;

- temperatura de aplicare:minima +5 ºC maxima 25ºC

-	 se va lucra uniform şi fără întrerupere, pentru a preveni apariţia unor dungi inestetice  ;

- curăţarea uneltelor de lucru se face imediat după întrebuinţare cu VADY Solvadil D 509

•	Indicaţii:

Reacoperirea se poate efectua după 12 ore de la aplicarea stratului precedent

Uscare finala  : 24 ore

6. Masuri de  securitate

- produsul se utilizează în locuri cu ventilaţie sau aerisire corespunzătoare, departe de orice sursǎ de aprindere  ;

- in timpul utilizării este obligatoriu sǎ se respecte normele de tehnica a securităţii muncii recomandate la lucrul cu substanţe inflamabile , combustibile si nocive  ;

- după golire ambalajele reţin vapori de diluant şi în consecinţǎ sunt  periculoase în ceea ce priveşte riscul de incendiu, explozie şi nocivitate ;

- agenţi de stingere recomandaţi: CO2 ,  praf chimic, nisip ;

- agenţi de stingere interzişi: apǎ (jet compact, jet pulverizat), apǎ îmbunǎtǎţitǎ chimic ;

- clasificare: preparat nociv si inflamabil ;

7. Ambalare, transport si depozitare

    - Produsul se pastreaza  în ambalaje închise etanş, în spaţii sigure şi bine ventilate, departe de sursele de caldura, neexpuse la radiaţiile solare, la temperaturi între 5-25 0C.

    - Ambalarea se realizează în:

- ambalaje metalice de 0.75 L şi 3.3 L

- galeti metalice de  20 kg

    - Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor privind transportul substanţelor inflamabile şi nocive.

    - Depozitarea produsului se face în spaţii uscate, aerisite, fără surse de căldură, acoperite, la temperaturi sub 250 C.

8. Consum estimat: 10-12 m2/litru/strat

9. Valabilitate: 24 luni pentru produsul ambalat pastrat in conditiile de la pct 7.

SC VADOVA SRL

ROMANIA, jud VILCEA, loc BUDESTI, nr 164

Tel/fax 0250/737636; 0250/737400

E-mail: secretariat@vadova.ro.

# FIŞA TEHNICĂ

VOPSEA  PE  BAZA  DE  RASINI  ALCHIDICE

VADY STANDARD

PENTRU INTERIOR SI EXTERIOR

1. Compoziţie

- amestec omogen de răşini alchidice cu uscare la aer, pigmenţi, materiale de umplutură, solvenţi si aditivi de finisare.

2. Domeniu de utilizare

- vopsirea suprafeţelor de lemn, metal, ciment si zidărie, atât la exterior cât şi la interior

Culori si nuante: ALB,  ALBASTRU,   CREM,  GALBEN,  MARO ROSCAT,  GRI,

NEGRU,  OCRU,  ROSU,  VERDE,

3. Performante

- prezintă putere buna de acoperire ;

- are uscare rapida ;

- formează pelicule  semilucioase ;

- oferă o excelentă aplicabilitate ;

- prezintă  rezistenţă la uzură ;

4. Caracteristici tehnice

| NR. CRT | # CARACTERISTICA | CONDIŢII DE ADMISIBILITATE | METODA DE ÎNCERCARE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| A | PRODUS LICHID |  |  |
| 1 | Aspect | lichid vâscos , omogen | Vizual |
| 2 | Densitate 23C,g/cm3 | 1.27 - 1.45 | SR EN ISO 2811 |
| 3 | Timp de scurgere cupa  4, secunde, min | 160 | SR EN ISO 2431 |
| 4 | Fineţe de frecare, microni, max | 50 | SR EN ISO 1524 |
| B | ### PELICULA USCATA |  |  |
| 5 | Luciu ( refexie regulata) la 60°, %, min. | 30 | SR EN ISO 2813 |
| 6 | Uscarea aparent completa ,ore | 24 | SR EN ISO 3678 |
| 7 | Putere de acoperire, nr. straturi | 2 | STAS 2043-73 |
| 8 | Aderentă, grila 2 mm, cifra de aderenta | 2 | ## SR EN ISO 2409 |
| 9 | Indoire pe dorn cilindric , mm | 3 | ## SR EN ISO 1519 |
| 10 | Incercarea la amortizare a pendulului, s min | 50 | ## SR EN ISO 1522 |

5. Mod de utilizare

• 	Pregătirea suprafeţelor: suporturile pe care se aplică vopseaua  trebuie să fie , curate, desprăfuite, uscate şi degresate.

- suprafete metalice noi: se curata,se indeparteaza eficient rugina si eventualul tundar  se degresează cu  VADY Solvadil D 510 sau Solvent WS, se lasa sa se usuce apoi se grunduiesc cu grund alchidic anticoroziv,

- suprafete noi din lemn: se curăţă,  se şlefuiesc în lungul fibrei cu hârtie abrazivă cu granulaţie medie, se desprăfuiesc,se degreseaza  apoi se grunduiesc cu grund de îmbibare

- suprafete noi din zidărie, beton si tencuieli: se lasă suprafata sa se usuce si sa se matureze, se îndepărtează eventuala eflorescenţă, pana la stoparea ei, apoi se aplica grund de îmbibare

- suprafeţe vopsite în prealabil: se îndepărtează pelicula  veche  până la un suport adecvat, se remediază fisurile şi alte imperfecţiuni ale suprafeţei, se usucă, se îndepărtează praful şi se aplică un strat de grund  alchidic

•	 Pregătirea produsului: produsul se diluează numai la nevoie cu VADY Solvadil D 509 sau cu orice diluant pentru vopsele alchidice, în proporţie de 5-10% funcţie de conditiile de aplicare. Produsul diluat trebuie agitat pe timpul aplicării pentru a menţine uniformitatea materialului.

•  Mod de aplicare: se aplică cu pensula sau pistolul  ;

- temperatura de aplicare:minima +5 ºC maxima 25ºC

-	 se va lucra uniform şi fără întrerupere, pentru a preveni apariţia unor dungi inestetice  ;

- curăţarea uneltelor de lucru se face imediat după întrebuinţare cu VADY Solvadil D 509

•  Indicaţii:

Reacoperirea se poate efectua după 12 ore de la aplicarea stratului precedent

Uscare finala  : 24 ore

6. Masuri de  securitate

- produsul se utilizează în locuri cu ventilaţie sau aerisire corespunzătoare, departe de orice sursǎ de aprindere  ;

- in timpul utilizării este obligatoriu sǎ se respecte normele de tehnica a securităţii muncii recomandate la lucrul cu substanţe inflamabile , combustibile si nocive  ;

- după golire ambalajele reţin vapori de diluant şi în consecinţǎ sunt  periculoase în ceea ce priveşte riscul de incendiu, explozie şi nocivitate ;

- agenţi de stingere recomandaţi: CO2 , , praf chimic, nisip ;

- agenţi de stingere interzişi: apǎ (jet compact, jet pulverizat), apǎ îmbunǎtǎţitǎ chimic ;

- clasificare: preparat nociv si inflamabil ;

7. Ambalare, transport si depozitare

    - Produsul se pastreaza  în ambalaje închise etanş, în spaţii sigure şi bine ventilate, departe de sursele de caldura, neexpuse la radiaţiile solare, la temperaturi între 5-25 0C.

    - Ambalarea produsului se realizează în:

- ambalaje metalice de 0.75 L şi 3.3 L

- galeti metalice de  20 kg

    - Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor privind transportul substanţelor inflamabile şi nocive.

    - Depozitarea produsului se face în spaţii uscate, aerisite, fără surse de căldură, acoperite, la temperaturi sub 250 C.

8. Consum estimat: 8-10 m2/litru/strat

9. Valabilitate: 24 luni pentru produsul ambalat pastrat in conditiile de la pct 7.

SC VADOVA SRL

ROMANIA, jud VILCEA, loc BUDESTI, nr 164

Tel/fax 0250/737636; 0250/737400

E-mail: secretariat@vadova.

# FIŞA TEHNICĂ

GRUND ALCHIDIC ANTICOROZIV PE BAZA DE FOSFAT DE ZINC

1. Compoziţie

- amestec omogen de răşini alchidomelaminice cu uscare la aer, pigmenţi anticorozivi, materiale de umplutură ,solventi si aditivi de finisare ;

2. Domeniu de utilizare

- grunduirea suprafeţelor metalice, aflate la exterior şi/sau la interior;

3. Performante

- aderenta excelentă la suportul pregatit corespunzator ;

- putere foarte mare de acoperire ;

- uscare rapida ;

- protectie anticoroziva a suprafetelor metalice ;

- excelentă rezistenţă la intemperii;

- foarte bună rezistenţă la uzură ;

4. Caracteristici tehnice

| NR. CRT | # CARACTERISTICA | CONDIŢII DE ADMISIBILITATE | METODA DE ÎNCERCARE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| A | PRODUS LICHID |  |  |
| 1 | Aspect | lichid vascos , omogen | Vizual |
| 2 | Densitate 23C,g/cm3 | 1,45-1,65 | SR EN ISO 2811-02 |
| 3 | Timp de scurgere cupa  4, secunde, min. | 100 | SR EN ISO 2431-97 |
| 4 | Fineţe de frecare, microni, max | 60 | SR EN ISO 1524-02 |
| B | ### PELICULA USCATA |  |  |
| 5 | Uscarea aparent completa ,ore | 24 | SR EN ISO 3678-99 |
| 6 | Putere de acoperire, nr. straturi | 1-2 | STAS 2043-73 |
| 7 | Aderentă, grila 2 mm, cifra de aderanta | 1 | ## SR EN ISO 2409-03 |

5. Mod de utilizare

•   Pregătirea suprafeţelor: suporturile pe care se aplică grundul  trebuie să fie  curate, desprăfuite, uscate şi degresate.

- suprafete metalice noi: se curata,  se indeparteaza eficient rugina si eventualul tunder,  se degreseaza cu  VADY Solvadil universal D 510  apoi se grunduiesc

- suprafeţe vopsite în prealabil: se îndepărteaza pelicula  veche până la un suport adecvat,

•    Pregătirea produsului: produsul se diluează numai la nevoie cu VADY Solvadil D 506 sau cu orice diluant pentru vopsele alchidomelaminice, în proporţie de 5-15% funcţie de conditiile de aplicare. Produsul diluat trebuie agitat pe timpul aplicării pentru a menţine uniformitatea materialului.

•      Mod de aplicare: se aplică cu pensula sau pistolul

-  temperatura de aplicare: minima +5 ºC ;maxima 25ºC

-  se va lucra uniform şi fără întrerupere, pentru a preveni apariţia unor dungi inestetice

-  curăţarea uneltelor de lucru se face imediat după întrebuinţare cu VADY Solvadil  D 510

Uscare finala  : 24 ore

6. Masuri de  securitate

- produsul se utilizează în locuri cu ventilaţie sau aerisire corespunzătoare, departe de orice sursǎ de aprindere

- in timpul utilizării este obligatoriu sǎ se respecte normele de tehnica a securităţii muncii recomandate la lucrul cu substanţe inflamabile , combustibile si nocive

- după golire ambalajele reţin vapori de diluant şi în consecinţǎ sunt  periculoase în ceea ce priveşte riscul de incendiu, explozie şi nocivitate

- agenţi de stingere recomandaţi: CO2 , praf chimic, nisip

- agenţi de stingere interzişi: apǎ (jet compact, jet pulverizat), apǎ îmbunǎtǎţitǎ chimic

- clasificare: preparat nociv si inflamabil

7. Ambalare,  transport si  depozitare

    - Produsul se pastreaza  în ambalaje închise etanş, în spaţii sigure şi bine ventilate, departe de sursele de foc, neexpuse la radiaţiile solare, la temperaturi între 5-25 0C.

    - Ambalarea se realizează în galeti metalice de 20 kg

    - Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor privind transportul substanţelor inflamabile şi nocive.

    - Depozitarea produsului se face în spaţii uscate, aerisite, fără surse de căldură, acoperite, la temperaturi sub 250 C.

8. Consum estimat : 14-16m2/kg/strat

9. Valabilitate: 24 luni pentru produsul ambalat pastrat in conditiile de la pct 7.

SC VADOVA SRL

ROMANIA, jud VILCEA, loc BUDESTI, nr 164

Tel/fax 0250/737636; 0250/737400

E-mail: secretariat@vadova.ro

# FIŞA TEHNICĂ

GRUND ALCHIDIC ANTICOROZIV

1. Compoziţie

- amestec omogen de răşini alchidice cu uscare la aer, pigmenţi, materiale de umplutură ,solventi si aditivi de finisare

2. Domeniu de  utilizare

- grunduirea suprafeţelor metalice, situate la exterior şi/sau la interior;

Culori:  GRI,  MARO ROSCAT

3. Performante

- aderenta excelentă la suportul pregatit corespunzator;

- putere foarte mare de acoperire;

- uscare buna;

- protectie anticoroziva a suprafetelor metalice;

- rezistenţă la intemperii;

- bună rezistenţă la uzură;

4. Caracteristici tehnice

| Nr. crt. | # CARACTERISTICA | CONDIŢII DE ADMISIBILITATE | METODA DE ÎNCERCARE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| A | PRODUS LICHID |  |  |
| 1 | Aspect | lichid vascos , omogen | Vizual |
| 2 | Densitate 23C,g/cm3 | 1,54 - 1,6 | SR ISO 2811 |
| 3 | Timp de scurgere cupa  4, secunde, min | 100 | SR EN ISO 2431 |
| 4 | Fineţe de frecare, microni, max | 60 | SR EN 1524 |
| B | ### PELICULA USCATA |  |  |
| 5 | Uscare aparent completa , ore | 24 | SR EN ISO 3678 |
| 6 | Putere de acoperire, nr. straturi | 1-2 | STAS 2043 |
| 7 | Aderentă, grila 2 mm, cifra de aderanta | 1 | ## SR EN ISO 2409 |

5. Mod de utilizare

• Pregătirea suprafeţelor: suporturile pe care se aplică grundul trebuie să fie  curate, desprăfuite, uscate şi degresate.

-suprafete metalice noi: se curata, se indeparteaza eficient rugina si eventualul tundar,se degreseaza cu  VADY Solvadil D 510 sau  Solvent WS si se lasa sa se usuce

-suprafeţe vopsite în prealabil: se îndepărtează pelicula veche până la un suport adecvat,

• Pregătirea produsului: produsul se diluează numai la nevoie cu VADY Solvadil D 509  sau cu orice diluant pentru vopsele alchidice, în proporţie de 5-15% funcţie de conditiile de aplicare. Produsul diluat trebuie agitat pe timpul aplicării pentru a menţine uniformitatea materialului.

• Mod de aplicare: se aplică cu pensula sau pistolul

- temperatura de aplicare: minima+5 ºC maxima 25ºC

- se va lucra uniform şi fără întrerupere, pentru a preveni apariţia unor dungi inestetice

- curăţarea uneltelor de lucru se face imediat după întrebuinţare cu VADY Solvadil D 509

6. Masuri de securitate

- produsul se utilizează în locuri cu ventilaţie sau aerisire corespunzătoare, departe de orice sursǎ de aprindere;

- in timpul utilizării este obligatoriu sǎ se respecte normele de tehnica a securităţii muncii recomandate la lucrul cu substanţe inflamabile , combustibile si nocive ;

- după golire ambalajele reţin vapori de diluant şi în consecinţǎ sunt  periculoase în ceea ce priveşte riscul de incendiu, explozie şi nocivitate ;

- agenţi de stingere recomandaţi: CO2 ,  praf chimic, nisip ;

- agenţi de stingere interzişi: apǎ (jet compact, jet pulverizat), apǎ îmbunǎtǎţitǎ chimic;

- clasificare: preparat nociv si inflamabil ;

7. Ambalare, transport si depozitare

    - Produsul se pastreaza  în ambalaje închise etanş, în spaţii sigure şi bine ventilate,  departe de sursele de foc, neexpuse la radiaţiile solare, la temperaturi între 5-25 0C.

    - Ambalarea se realizează în:

- ambalaje metalice de 0.75 L, 3.3 L

- galeti metalice 20 kg

    - Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor privind transportul substanţelor inflamabile şi nocive.

    - Depozitarea produsului se face în spaţii uscate, aerisite, fără surse de căldură, acoperite, la temperaturi sub 250 C.

8. Consum estimat : 12-14m2/kg/strat

9. Valabilitate:    24 luni pentru produsul ambalat pastrat in conditiile de la pct7.

SC VADOVA SRL

ROMANIA, jud VILCEA, loc BUDESTI, nr 164

Tel/fax 0250/737636; 0250/737400

E-mail: secretariat@vadova.ro

# FIŞA TEHNICĂ

VOPSEA ALCHIDICA  BRONZ   ALUMINIU

PENTRU INTERIOR SI EXTERIOR

1. Compoziţie

- amestec omogen de răşini alchidice cu uscare la aer, pasta de aluminiu,  solvenţi si aditivi de finisare.

2. Domeniu de utilizare

- vopsirea suprafeţelor de  metal, ciment si zidărie, atât la exterior cât şi la interior

3. Performante

- prezintă putere buna de acoperire ;

- are uscare rapida ;

- formează pelicule  lucioase ;

- oferă o excelentă aplicabilitate ;

- prezintă  rezistenţă la uzură ;

4. Caracteristici tehnice

| NR. CRT | # CARACTERISTICA | CONDIŢII DE ADMISIBILITATE | METODA DE ÎNCERCARE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| A | PRODUS LICHID |  |  |
| 1 | Aspect | lichid vâscos , omogen | Vizual |
| 2 | Densitate 23C,g/cm3 | 0.96 -1.10 | SR EN ISO 2811 |
| 3 | Timp de scurgere cupa  4, la 20C, secunde, | 20-30 | SR EN ISO 2431 |
| B | ### PELICULA USCATA |  |  |
| 4 | Uscarea aparent completa ,ore | 24 | SR EN ISO 3678 |
| 5 | Putere de acoperire, nr. straturi | 2 | STAS 2043-73 |
| 6 | Aderentă, grila 2 mm, cifra de aderenta | 1 | ## SR EN ISO 2409 |
| 7 | Indoire pe dorn cilindric , mm | 1 | ## SR EN ISO 1519 |

5. Mod de utilizare

• 	Pregătirea suprafeţelor: suporturile pe care se aplică vopseaua  trebuie să fie , curate, desprăfuite, uscate şi degresate.

- suprafete metalice noi: se curata,se indeparteaza eficient rugina si eventualul tundar  se degresează cu VADY Solvent WS, se lasa sa se usuce apoi se aplica vopseaua  de bronz aluminiu,

- suprafete noi din zidărie, beton si tencuieli: se lasă suprafata sa se usuce si sa se matureze, se îndepărtează eventuala eflorescenţă, pana la stoparea ei, apoi se aplica grund de îmbibare

- suprafeţe vopsite în prealabil: se îndepărtează pelicula  veche  până la un suport adecvat, se remediază fisurile şi alte imperfecţiuni ale suprafeţei, se usucă, se îndepărtează praful şi se aplică un strat de grund  alchidic

•	Pregătirea produsului: produsul se diluează numai la nevoie cu VADY Solvadil D 509 sau cu orice diluant pentru vopsele alchidice, în proporţie de 5-10% funcţie de conditiile de aplicare. Produsul diluat trebuie agitat pe timpul aplicării pentru a menţine uniformitatea materialului.

•	Mod de aplicare: se aplică cu pensula sau pistolul  ;

-	temperatura de aplicare:minima +5 ºC maxima 25ºC

-	se va lucra uniform şi fără întrerupere, pentru a preveni apariţia unor dungi inestetice  ;

-	curăţarea uneltelor de lucru se face imediat după întrebuinţare cu VADY Solvent WS;

•	Indicaţii:

Reacoperirea se poate efectua după 14 ore de la aplicarea stratului precedent

Uscare finala  : 24 ore

6. Masuri de  securitate

- produsul se utilizează în locuri cu ventilaţie sau aerisire corespunzătoare, departe de orice sursǎ de aprindere  ;

- in timpul utilizării este obligatoriu sǎ se respecte normele de tehnica a securităţii muncii recomandate la lucrul cu substanţe inflamabile , combustibile si nocive  ;

- după golire ambalajele reţin vapori de diluant şi în consecinţǎ sunt  periculoase în ceea ce priveşte riscul de incendiu, explozie şi nocivitate ;

- agenţi de stingere recomandaţi: CO2 , praf chimic, nisip ;

- agenţi de stingere interzişi: apǎ (jet compact, jet pulverizat), apǎ îmbunǎtǎţitǎ chimic ;

- clasificare: preparat nociv si inflamabil ;

7. Ambalare, transport si depozitare

    - Produsul se pastreaza  în ambalaje închise etanş, în spaţii sigure şi bine ventilate, departe de sursele de caldura, neexpuse la radiaţiile solare, la temperaturi între 5-25 0C.

    - Ambalarea se realizează în:

-ambalaje metalice de 0.75 L şi 3.3 L,

-galeti metalice  de  20 kg

    - Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor privind transportul substanţelor inflamabile şi nocive.

    - Depozitarea produsului se face în spaţii uscate, aerisite, fără surse de căldură, acoperite, la temperaturi sub 250 C.

8. Consum estimat 6-7m2/litru/strat

9. Valabilitate: 24 luni pentru produsul ambalat pastrat in conditiile de la pct 7.

SC VADOVA SRL

ROMANIA, jud VILCEA, loc BUDESTI, nr 164

Tel/fax 0250/737636; 0250/737400

E-mail: secretariat@vadova.ro

FIŞA TEHNICĂ

LAC LUCIOS INCOLOR

1.  Compoziţie

- amestec omogen format din rasini alchidice, solventi , aditivi specifici de finisare .

2.  Domeniul de utilizare

- finisarea decorativă şi de protecţie a mobilei.;

3.  Performante

- prezintă uscare rapidă ;

- aderă foarte bine la suportul pregătit corespunzător  ;

- prezintă o excelentă aplicabilitate  ;

- are transparenta ridicata, permiţând punerea in valoare a structurii lemnului  ;

- formează pelicule lucioase ;

4.  Caracteristici tehnice

| Nr. crt. | # CARACTERISTICA | CONDIŢII DE ADMISIBILITATE | METODA DE ÎNCERCARE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| A | PRODUS LICHID |  |  |
| 1. | Aspect | fluid vâscos, omogen | vizual |
| 2. | Masa volumica (densitate), 23ºC,g/cm3 | 0.85-0.98 | SR ISO 2811-95 |
| 3. | Conţinut nevolatile,%, min. | 25 | SR EN ISO 3251 |
| 4. | Timp de curgere, cupa Ø4, sec. | 25-50 | SR EN ISO 2431 |
| B | PELICULA USCATA |  |  |
| 5. | Aspect | Pelicula uniforma, transparenta | vizual |
| 6. | Timp de uscare , ore | 24 | SR EN ISO 3678 |
| 7. | Grad de luciu | Lucios | SR EN ISO 2413 |
| 8. | Duritatea Persoz, s, min. | 160 | SR EN ISO 2409 |

5.  Mod de utilizare

• Pregătirea suprafeţelor: Suprafeţele ce urmează a fi lăcuite:

- se rascheteaza ;

- se slefuieste suprafata cu hartie abraziva cu granulatie medie, in lungul fibrei

- se desprafuiesc suprafetele ;

- se recomanda impregnarea ,in prealabil a lemnului,  cu grund de imbibare pentru lemn, in special daca suportul prezintă porozitate ridicata.

Suprafetele lemnoase ce urmeaza a fi lacuite trebuie sa aiba o umiditate de max. 12%

• Pregătirea produsului:     Produsul nu se diluează

Produsul  trebuie agitat pe timpul aplicării pentru a menţine uniformitatea materialului

• Metoda de aplicare: cu pensula sau prin  pulverizare cu aer ;

- se aplica lacul in min. 2 straturi, functie de metoda de aplicare;

- temperatura de aplicare: 15-30oC ;

- umiditatea relativa a mediului: max. 70% ;

- curăţarea uneltelor de lucru se face imediat după întrebuinţare cu VADY Solvent WS ;

6.  Masuri de  securitate

- produsul se utilizează în locuri cu ventilaţie sau aerisire corespunzătoare, departe de orice sursǎ de aprindere ;

- in timpul utilizării este obligatoriu sǎ se respecte normele de tehnica a securităţii muncii recomandate la lucrul cu substanţe inflamabile  combustibile  si nocive

- după golire ambalajele reţin vapori de diluant şi în consecinţǎ sunt  periculoase în ceea ce priveşte riscul de incendiu, explozie şi nocivitate ;

- agenţi de stingere recomandaţi: CO2 ,  praf chimic, nisip

- agenţi de stingere interzişi: apǎ (jet compact, jet pulverizat), apǎ îmbunǎtǎţitǎ chimic

- clasificare: preparat nociv si inflamabil

7.  Ambalare, transport si depozitare

- Produsul se pastreaza  în ambalaje închise etanş, în spaţii sigure şi bine ventilate, departe de sursele de foc, neexpuse la radiaţiile solare, la temperaturi între 5-30 0C.

- Ambalarea se realizează în:

- ambalaje metalice de  3.3 L

- galeti metalice de 20 L

- butoaie metalice de 200 L

- Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor privind transportul substanţelor inflamabile şi nocive.

- Depozitarea produsului se face în spaţii uscate, aerisite, fără surse de căldură, acoperite, la temperaturi sub 250 C.

8.  Consum estimat : 8-10 m2/litru funcţie de tipul si umiditatea lemnului

9. Valabilitate: 24 luni, in ambalajul original, închis etanş ,pastrat in conditiile de la pct 7

.

SC VADOVA SRL

ROMANIA, jud VILCEA, loc BUDESTI, nr 164

Tel/fax 0250/737636; 0250/737400

E-mail: secretariat@vadova.ro

FIŞA TEHNICĂ

BAIT COLORAT PENTRU LEMN

Pentru exterior

1. Compoziţie

- amestec omogen format din  rasina alchido-uretanica, solventi organici, aditivi specifici de finisare si aditivi speciali pentru protectia antifungica si antibacteriala

2. Domeniul de utilizare

- protecţia suprafeţelor lemnoase situate la exterior (supuse acţiunii intemperiilor) si interior. Este special conceput pentru protecţia durabila a tâmplăriei din lemn (case de lemn, cabane, ferestre, rame de uşi si ferestre, obloane si alte elemente din lemn) expusa la exterior.

3. Performante

- prezintă uscare rapidă

- aderă foarte bine la suportul pregătit corespunzător

- prezintă o excelentă aplicabilitate

- realizează pelicule rezistente la apa, detergenti, alcooli

- prezinta proprietati mecanice excelente: duritate, aderenta si abraziune

- are o transparenta ridicata  permiţând punerea in valoare a structurii lemnului

4. Caracteristici tehnice

| Nr. crt. | # CARACTERISTICA | CONDIŢII DE ADMISIBILITATE | METODA DE ÎNCERCARE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| A | PRODUS LICHID |  |  |
| 1. | Aspect | fluid, vâscos, omogen | vizual |
| 2. | Masa volumica (densitate), 23ºC,g/cm3 | 0.80-1.00 | SR ISO 2811-95 |
| 3. | Conţinut nevolatile,%, min. | 15 | SR ISO 3251-94 |
| 4. | Timp de curgere, cupa Ford, Ø4, s | 10-15 | SR EN ISO 2431-97 |
| B | PELICULA USCATA |  |  |
| 5. | Aspect | Pelicula uniforma, transparenta | vizual |
| 6 | Timp de uscare, ore -tip C - tip E | 5-6 24 | STAS 2875-75 |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7. | Duritatea Persoz, s, min. | 120 | SR ISO 1522-95 |

5. Mod de utilizare

•	Pregătirea suprafeţelor: Suprafeţele ce urmează a fi baituite:

- se rascheteaza,

- se slefuieste suprafata cu hartie abraziva cu granulatie medie, in lugul fibrei

- se desprafuiesc suprafetele

Suprafetele lemnoase ce urmeaza a fi lacuite trebuie sa aiba o umiditate  de max. 12%

•	Pregătirea produsului:

Produsul se diluează numai la nevoie cu SOLVADIL D 509 sau cu orice diluant pentru vopsele alchidice, în proporţie de 5% funcţie de conditiile de aplicare.

•	Mod de aplicare: cu pensula, ruloul sau pistolul

-	temperatura de aplicare: minima 5 ºC,maxima 25ºC

-	se va lucra uniform şi fără întrerupere, pentru a preveni apariţia unor dungi inestetice

-	curăţarea uneltelor de lucru se face imediat după întrebuinţare

6. Masuri de  securitate

- produsul se utilizează în locuri cu ventilaţie sau aerisire corespunzătoare, departe de orice sursǎ de aprindere

- in timpul utilizării este obligatoriu sǎ se respecte normele de tehnica a securităţii muncii recomandate la lucrul cu substanţe inflamabile , combustibile si nocive

- după golire ambalajele reţin vapori de diluant şi în consecinţǎ sunt  periculoase în ceea ce priveşte riscul de incendiu, explozie şi nocivitate

- agenţi de stingere recomandaţi: CO2 , Halon 1211(BCF), praf chimic, nisip

- agenţi de stingere interzişi: apǎ (jet compact, jet pulverizat), apǎ îmbunǎtǎţitǎ chimic

- clasificare: preparat nociv si inflamabil

7. Ambalare, transport si depozitare

- Produsul se pastreaza  în ambalaje închise etanş, în spaţii sigure şi bine ventilate, departe de sursele de foc, neexpuse la radiaţiile solare, la temperaturi între 5-25 0C.

- Ambalarea se realizează în:

-ambalaje metalice de 0,75L şi 4 L

- Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor privind transportul substanţelor inflamabile şi nocive.

- Depozitarea produsului se face în spaţii uscate, aerisite, fără surse de căldură, acoperite, la temperaturi sub 250 C.

8. Consum estimat

- 7-8 m2/litru funcţie de tipul si umiditatea lemnului

9. Valabilitate: 24 luni in ambalajul original închis etanş, pastrat in conditiile de la pct 7.