# PMMA – Plexiglas

Caracteristici principale:

- rezistenţa la curgere: min. 45 MPa,

- modulul de elasticitate: min. 1380 MPa,

- prelucrabilitate bună, rezistent la agenţi chimici şi la intemperii,

- utilizare în intervalul de temperatură: -20ºC până la +90ºC,

- duritate: 100 – 170 MPa,

- proprietăţi optice deosebite,

- preţ de achiziţie convenabil (faţă de policarbonat),

- bun izolator electric şi în mediu umed, absorbţie redusă de umiditate,

- densitate: 1,2 kg/dm³.

Domenii de utilizare

Organe de maşini din industria de aparatură electrică, carcase de aparate, geamuri de securitate, vitrine din industria publicitară, cutii, corpuri de iluminat, etc. - care sunt supuse unor solicitări mecanice reduse.

| BARE EXTRUDATE PLEXIGLAS transparent |  |  | PLĂCI EXTRUDATE PLEXIGLAS transparent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diametru (1) [mm] | Masa (2) [kg/m] |  | Grosime (1) [mm] | Masa (2) [kg/buc.] |
| 5 | ● 0,03 |  | 2 | ● 4,8 |
| 10 | ● 0,10 |  | 3 | ● 7,2 |
| 15 | ● 0,23 |  | 4 | ● 9,6 |
| 20 | ● 0,40 |  | 5 | ● 11,9 |
| 25 | ● 0,62 |  | 6 | ● 14,3 |
| 30 | ● 0,90 |  | 8 | ● 19,2 |
| 35 | ● 1,17 |  | 10 | ● 23,9 |
| 40 | ● 1,53 |  | 15 | ● 36,0 |
| 50 | ● 2,33 |  | 20 | ● 48,0 |

Lungimea standard 1000 mm;  				Dimensiunea plăcii 1000 x 2000 mm;

Toleranţe la lungime: 0 ÷ +3 %  			             Toleranţe: 	la lăţime    0 mm ÷ + 25 mm

la lungime 0 ÷ +3 %

(1) Valorile indicate sunt valori minime

(2) Masa medie de fabricaţie

● Produs standard (se livrează din stoc sau la termen scurt)

La comandă se pot livra tuburi transparente cu pereți subțiri, precum și plăci colorate (roșu, galben, verde, negru, albastru).

De introdus poza Proned 012