# PP – Polipropilenă

Caracteristici principale:

- rezistenţa la curgere: min. 30 MPa,

- modulul de elasticitate: min. 1300 MPa,

- rezistent la agenţi chimici şi la intemperii,

- sudabilitate bună,

- utilizare în intervalul de temperatură: -20ºC până la +90ºC,

- duritate: 70 MPa,

- densitate: 0,91 kg/dm³,

- preţ scăzut de achiziţionare (faţă de alte materiale plastice),

- prelucrabilitate bună,

- izolator electric bun şi în mediu umed.

Domenii de utilizare

Organe de maşini supuse la solicitări mecanice mai mici, ca de exemplu: lagăre, roţi  dinţate, carcase de aparate; rezervoare de galvanizare, piese izolatoare electrice, tancuri din industria chimică, vase de depozitare, instalaţii din industria publicitară, unelte, sisteme cu solicitare mică pentru transport de materiale, componente de tobogan, etc.

BARE EXTRUDATE PP      		      PLĂCI EXTRUDATE PP

| PP gri |  |  | PP gri |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diametru (1) [mm] | Masa (2) [kg/m] |  | Grosime (1) [mm] | Masa (2) [kg/buc.] |  |
| 8 | ● 0,052 |  | 2 | ● 3,68 |  |
| 10 | ● 0,08 |  | 3 | ● 5,52 |  |
| 15 | ● 0,18 |  | 4 | ● 7,36 |  |
| 20 | ● 0,31 |  | 5 | ● 9,20 |  |
| 25 | ● 0,49 |  | 6 | ● 11,10 |  |
| 30 | ● 0,69 |  | 8 | ● 14,72 |  |
| 35 | ● 1,00 |  | 10 | ● 18,40 |  |
| 40 | ● 1,23 |  | 12 | ● 22,08 |  |
| 45 | ● 1,56 |  | 15 | ● 27,60 |  |
| 50 | ● 1,93 |  | 20 | ● 36,80 |  |
| 60 | ● 2,77 |  | 25 | ● 46,00 |  |
| 70 | ● 3,75 |  | 30 | ● 55,20 |  |
| 80 | ● 4,88 |  | 40 | ● 73,60 |  |
| 90 | ● 6,18 |  | 50 | ● 92,00 |  |
| 100 | ● 7,62 |  | Dimensiunea plăcii standard 1000 x 2000 mm; |  |  |
| 120 | ● 10,91 |  | Toleranţe : la lăţime 0 mm ÷ + 25 mm |  |  |
| 125 | ● 11,90 |  | la lungime 0 ÷ + 3 % |  |  |
| 130 | ● 12,75 |  | (1) Valorile indicate sunt valori minime |  |  |
| 150 | ● 17,14 |  | (2) Masa medie de fabricaţie |  |  |
| 200 | ● 30,90 |  | ● Produs standard (se livrează din stoc sau la |  |  |
| 250 | ● 47,90 |  | termen scurt) |  |  |
| 350 | ● 93,00 |  |  |  |  |

Lungimi standard 2000 mm;  Toleranţe la lungime 0÷ +3 %

(1) Valorile indicate sunt valori minime

(2) Masa medie de fabricaţie

● Produs standard (se livrează din stoc sau la termen scurt)