# PVC – Policlorură de vinil

Caracteristici principale: (PVC dur)

- rezistenţa la curgere: min. 45 – 70 MPa,

- prelucrabilitate bună,

- rezistent la agenţi chimici şi la intemperii,

- utilizare în intervalul de temperatură: - 20ºC până la +90ºC,

- duritate: 95 – 130 MPa,

- densitate: 1,35 – 1,6 kg/dm³,

- există şi variantă neutră fiziologic (pentru contact cu alimente),

- izolator electric bun şi în mediu umed.

Domenii de utilizare

Sisteme de ventilaţie industrială, canale de aer şi de materiale, rezervoare de apă şi de substanţe chimice, sisteme de ţevi, filtre, piese electroizolante, căzi de galvanizare, agitatoare, instalaţii de decapare, piese şi elemente tehnologice şi din industria fotografică, elemente de construcţii, etc.

BARE EXTRUDATE PVC                      PLĂCI EXTRUDATE PVC

| PVC gri, roşu, alb |  |  | PVC gri, roşu, alb |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diametru (1) [mm] | Masa (2) [kg/m] |  | Grosime (1) [mm] | Masa (2) [kg/buc.] |  |
| 5 | ● 0,032 |  | 1 | ● 2,94 |  |
| 6 | ● 0,045 |  | 2 | ● 5,88 |  |
| 8 | ● 0,075 |  | 3 | ● 8,82 |  |
| 10 | ● 0,12 |  | 4 | ● 11,76 |  |
| 15 | ● 0,27 |  | 5 | ● 14,70 |  |
| 20 | ● 0,47 |  | 6 | ● 17,64 |  |
| 25 | ● 0,72 |  | 8 | ● 23,52 |  |
| 30 | ● 1,04 |  | 10 | ● 29,40 |  |
| 35 | ● 1,35 |  | 12 | ● 35,30 |  |
| 40 | ● 1,84 |  | 15 | ● 44,10 |  |
| 45 | ● 2,33 |  | 20 | ● 58,80 |  |
| 50 | ● 2,90 |  | 25 | ● 73,50 |  |
| 60 | ● 4,14 |  | 30 | ● 88,20 |  |
| 70 | ● 5,61 |  | 40 | ● 117,60 |  |
| 80 | ● 7,30 |  | 50 | ● 147,00 |  |
| 90 | ● 9,24 |  | 60 | ● 176,40 |  |
| 100 | ● 11,40 |  | Dimensiunea plăcii standard 1000 x 2000 mm; |  |  |
| 110 | ● 13,76 |  | Toleranţe : la lăţime 0 mm ÷ + 25 mm |  |  |
| 120 | ● 16,39 |  | la lungime 0 ÷ + 3 % |  |  |
| 130 | ● 19,26 |  | (1) Valorile indicate sunt valori minime |  |  |
| 150 | ● 25,36 |  | (2) Masa medie de fabricaţie |  |  |
| 180 | ● 37,90 |  | ● Produs standard (se livrează din stoc sau la |  |  |
|  |  |  | termen scurt) |  |  |

Lungimi standard 2000 mm; Toleranţe la lungime 0÷ +3 %

(1) Valorile indicate sunt valori minime

(2) Masa medie de fabricaţie

● Produs standard (se livrează din stoc sau la termen scurt)