# PA – Poliamidă

Caracteristici principale:

- rezistenţă mecanică mare: min. 70 – 110 MPa, (la curgere, la rupere, la compresiune),

- tenacitate (Charpy): 12 kJ/m² - nu se rupe,

- proprietăţi bune de alunecare: μ = 0,15 – 0,5 (alunecare uscată pe oţel rectificat),

- interval larg de temperatură de utilizare: - 40ºC până la +140ºC,

- duritate mare (Rockwell): M85 – M98,

- rezistenţă bună la oboseală şi capacitate de amortizare mecanică convenabilă,

- rezistenţă bună la uzare,

- sarcina maximă la o deformare de 1%: 18-26 MPa,

- densitate: 1,15 - 1,16 kg/dm³.

Domenii de utilizare (grupă de materiale de utilizare universală)

Bucşe pentru lagăre de alunecare, ghidaje, role de susţinere, de întindere, de ghidare şi de transport, scripeţi, roţi dinţate, cremaliere, roţi melcate, roţi de lanţ, plăci de tăiere, elemente izolatoare, elemente de etanşare, şuruburi, piuliţe, şaibe, flanşe, elemente de legătură, cilindri, discuri, etc.

Produse extrudate

| PA 6 E (PA 6 E) PA 6 MO (PA 6 E + MoS2) PA 6-GF30 (PA 6 GF30) PA 66 E (PA 66 E) PA 66 MO (PA 66 E + MoS2) | PA 66-GF30 (PA 66 GF30) PA 12 (PA 12) PA 12 MO (PA 12 + MoS2) PA 12 GF30 (PA 12 + fibră de sticlă) PA 4.6 E (PA 4.6) |
| --- | --- |

Produse turnate

| PA 6G-H (PA 6) PA 6G (PA 6) PA 6GMO (PA 6 + MoS2 + grafit) PA 6GM (PA 6 + MoS2) PA 6GOL (PA 6 + ulei) PA 6GLU (PA 6 + lubrifiant solid şi lichid) PA 6 + PE | PA 6 + PE + armătură PA 6 + PE + elastomer PA 6GHI (PA 6 + elastomer PA 6GIC (PA 6 + elastomer PA 6 + elastomer PA 6GLL (PA 6 + copolimer PA 6GGK (PA 6 + fibră de sticlă PA 6G-plus (PA 6 + materiale minerale PA 6GHS (PA 6) |
| --- | --- |

PRODUSE EXTRUDATE

BARE EXTRUDATE DIN POLIAMIDĂ (PA)

| PA 6 E natur, albastru, galben, verde, gri, roşu; PA 6 MO negru; |
| --- |
| Diametru [mm] | Toleranţe la diametru (1) [mm] | Masa (2) kg/m |
| 5 |  | 0,03 |
| 6 | + 0,1 + 0,4 | 0,04 |
| 7 |  | 0,05 |
| 8 | + 0,1 + 0,5 | 0,06 |
| 10 |  | 0,10 |
| 12 |  | 0,14 |
| 15 |  | 0,22 |
| 16 | + 0,2 + 0,7 | 0,25 |
| 18 |  | 0,31 |
| 20 |  | 0,39 |
| 22 | + 0,2 + 0,9 | 0,47 |
| 25 |  | 0,60 |
| 28 |  | 0,75 |
| 30 |  | 0,86 |
| 32 |  | 0,98 |
| 35 | + 0,2 + 1,1 | 1,17 |
| 40 |  | 1,52 |

Lungimi standard 1000, 3000 mm

Toleranţe la lungime 0  ÷ +3 %

(1) Toleranţe conform DIN 16980

(2) Masa medie de fabricaţie

PLĂCI EXTRUDATE DIN POLIAMIDĂ (PA)

| DOCAMID 6 E natur, albastru, galben, verde, roşu; DOCAMID 6 MO negru; |
| --- |
| Grosime [mm] | Toleranţe la grosime (1) [mm] | Masa (2) [kg/m2] |
| 1,0 | - 0,10 + 0,10 | 1,19 |
| 1,2 |  | 1,42 |
| 1,5 | - 0,15 + 0,15 | 1,78 |
| 2,0 |  | 2,37 |
| 2,5 |  | 2,97 |
| 3,0 | - 0,20 + 0,20 | 3,56 |
| 4,0 |  | 4,74 |
| 5,0 | - 0,25 + 0,25 | 5,93 |
| 6,0 |  | 7,12 |
| 8,0 | + 0,20 + 0,90 | 10,32 |
| 10,0 |  | 12,69 |
| 12,0 | + 1,3 + 1,5 | 15,30 |

Dimensiunea plăcii 1000 x 2000 mm;

(1) Toleranţe conform DIN 16984.

(2) Masa medie de fabricaţie

PRODUSE TURNATE

BARE TURNATE DIN POLIAMIDĂ (PA 6)

| PA 6G-H (tenacitate mărită) |
| --- |
| Diametru [mm] | Toleranţe la diametru (1) [mm] | Masa (2) [kg/m] |
|  |  | natur, negru |
| 30 |  | 0,85 |
| 32 | + 0,2 + 1,0 | 0,97 |
| 36 |  | 1,22 |
| 40 | + 0,3 + 1,3 | 1,50 |
| 45 |  | 2,08 |
| 50 | + 0,5 + 1,5 | 2,39 |
| 55 |  | 2,89 |
| 60 |  | 3,44 |
| 65 | + 0,5 + 1,8 | 4,03 |
| 70 |  | 4,66 |
| 75 | + 0,7 + 2,3 | 5,39 |
| 80 |  | 6,12 |
| 85 | + 1,0 + 2,7 | 6,95 |
| 90 |  | 7,77 |
| 95 | + 1,0 + 2,9 | 8,65 |
| 100 |  | 9,57 |
| 105 | + 1,5 + 5,0 | 10,80 |
| 110 | + 1,0 + 3,3 | 11,60 |
| 115 | + 1,5 + 5,0 | 12,85 |
| 120 | + 1,1 + 3,8 | 13,80 |
| 125 |  | 14,95 |
| 130 | + 1,2 + 4,1 | 16,20 |
| 140 | + 1,5 + 5,0 | 18,75 |
| 150 | + 1,3 + 4,5 | 21,55 |
| 160 | + 2,0 + 7,0 | 24,90 |
| 165 |  | 26,35 |
| 175 |  | 29,55 |
| 180 |  | 31,35 |
| 190 |  | 34,85 |
| 200 |  | 38,50 |
| 225 | + 3,0 + 9,0 | 47,96 |
| 250 |  | 60,35 |
| 275 |  | 65,15 |
| 300 |  | 86,20 |
| 325 | + 4,0 + 11,0 | 101,80 |
| 350 |  | 117,70 |
| 375 |  | 134,70 |
| 400 |  | 152,90 |
| 425 | + 4,0 + 13,0 | 173,40 |
| 500 |  | 238,50 |

Lungimi standard 1000 mm

Toleranţe la lungime 0 ÷ +3 %

(1) Toleranţe conform DIN 16980

(2) Masa medie de fabricaţie

PLĂCI TURNATE DIN POLIAMIDĂ (PA 6)

| DOCAMID 6G Dimensiunea plăcii 1000 x 2000 mm |
| --- |
| Grosimea nominală [mm] | Toleranţe la grosime (1) [mm] min. max. | Masa (2) [kg/buc.] |
| 8 | 8,2 9,5 | 22 |
| 10 | 10,2 11,5 | 26 |
| 12 | 12,2 13,5 | 31 |
| 16 | 16,2 17,5 | 41 |
| 20 | 20,2 21,5 | 51 |
| 25 | 25,3 26,8 | 63 |
| 30 | 30,3 32,1 | 76 |
| 35 | 35,4 37,5 | 89 |
| 40 | 40,4 42,8 | 102 |
| 45 | 45,5 48,2 | 114 |
| 50 | 50,5 53,5 | 127 |
| 55 | 55,6 58,9 | 140 |
| 60 | 60,6 64,2 | 152 |
| 65 | 65,7 69,6 | 165 |
| 70 | 70,7 74,9 | 178 |
| 75 | 75,8 80,3 | 190 |
| 80 | 80,8 85,6 | 203 |
| 85 | 85,9 91,0 | 216 |
| 90 | 90,9 96,3 | 228 |
| 95 | 96,0 101,7 | 241 |
| 100 | 101,0 107,0 | 254 |

(1) Toleranţe conform DIN 16984

(2) Masa medie de fabricaţie