# HGW 2082 - Textolit

Caracteristici principale:

- rezistenţa la încovoiere (perpendicular pe straturi): min. 100 MPa,

- modulul de elasticitate: min. 7000 MPa,

- rezistenţa la compresiune: min. 160 MPa,

- clasa de temperatură: E,

- coeficientul de dilatare termică liniară: 20-40 x 10-6 m/mK,

- rezistenţa la şoc şi la încovoiere (Charpy): min. 25 kJ/m2,

- rezistenţa la despicare: min. 3000 N,

- conductivitate termică: 0,2 W/mK,

- constanta dielectrică: 5,

- încercare la tensiune (timp de 1 minut): perpendicular pe straturi min. 5 kV, paralel pe straturi min. 8 kV,

- densitate: 1,4 kg/dm³,

Domenii de utilizare

Datorită caracteristicilor de alunecare şi mecanice bune se poate utiliza la realizarea lagărelor, roţilor dinţate şi ghidajelor la prese, maşini de rindeluit grele, gatere şi a altor organe de maşini cu solicitare mare, precum şi la fabricarea jgheaburilor de transport materiale, carcaselor şi reperelor de aparate, etc.

În general se poate utiliza bine în locurile unde stabilitatea dimensională şi rezistenţa la compresiune a materialelor termoplastice de uz general nu este satisfăcătoare.

BARE HGW 2082			               PLĂCI HGW 2082

| HGW 2082 |  |  | HGW 2082 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diametru (1) [mm] | Masa (2) [kg/m] |  | Grosime (1) [mm] | Masa (2) [kg/buc.] |
| 10 | ● 0,1 (la l=500 mm) |  | 1 | ● 3,1 |
| 15 | ● 0,27 |  | 2 | ● 6,2 |
| 20 | ● 0,50 |  | 3 | ● 9,3 |
| 25 | ● 0,75 |  | 4 | ● 12,4 |
| 30 | ● 1,00 |  | 5 | ● 15,5 |
| 35 | ● 1,50 |  | 6 | ● 18,6 |
| 40 | ● 2,00 |  | 8 | ● 24,8 |
| 45 | ● 2,40 |  | 10 | ● 29,9 |
| 50 | ● 3,00 |  | 12 | ● 37,2 |
| 60 | ● 4,00 |  | 15 | ● 45,4 |
| 70 | ● 5,70 |  | 20 | ● 60,0 |
| 80 | ● 7,38 |  | 25 | ● 76,0 |
| 90 | ● 9,02 |  | 30 | ● 90,0 |
| 100 | ● 11,10 |  | 35 | ● 105,5 |
| Lungimi standard 1000 mm; Toleranţe la lungime 0÷ +3% |  |  | 40 | ● 136,0 |
|  |  |  | 50 | ● 152,0 |
| (1) Valorile indicate sunt valori minime |  |  | 60 | ● 180,0 |
| (2) Masa medie de fabricaţie |  |  | 80 | ● 272,0 |
| ● Produs standard (se livrează din stoc sau la termen |  |  | 100 | ● 299,0 |

scurt)								Dimensiunea plăcii 1050 x 2050 mm