LOBA® PU Impregnation

Grund pe bază de solvenţi, pentru parchet şi podele din lemn, pentru lăcuire ulterioară cu lacuri LOBADUR® pe bază de apă.

| Nr articol. | 11071 |
| --- | --- |
| Grad de luciu: | Nu are |
| Ambalaj: | 5 l |
| Giscode: | G2 |

| Produse alternative, netoxice: | LOBADUR® HS GlobaSeal - GISCODE Ö40, LOBADUR® WS EasyPrime - GISCODE W3, LOBADUR® WS Exotengrund – GISCODE W2 |  |
| --- | --- | --- |
| Domeniul de utilizare: | Grund ,având conţinut ridicat de solvent, pentru lăcuire ulterioară cu lacuri pe bază de apă LOBADUR, pentru parchet şi pardoseli din lemn, din lemn european şi din lemn exotic. Verificaţi lista LOBA cu esenţele de lemn admise. In caz de dubii, consultaţi specialiştii fabricii. Lemnul capătă o culoare intensă. |  |
| Instrucţiuni de aplicare : | - Agitaţi bine materialul - Aplicarea se face cu rola de lăcuire - Nu turnaţi materialul direct pe pardoseală. Folosiţi găleata de lăcuire LOBATOOL |  |
| Recomandare de lucru pt parchet şi pardoseli din lemn : | - Pregătiţi pardoseala, apoi aplicaţi LOBA® PU Impregnation . - Uscare 8-24 ore - Aplicaţi cu rola lacurl pe bază de apă LOBADUR® |  |
| Instrument de aplicare : | LOBATOOL rolă pt lăcuire Universal 100 sau LOBATOOL rolă pt lăcuire Microfaser 100 - 120 |  |
| Consum de material : | Per strat 100 – 120 ml/m² (8 - 10 m²/l) |  |
| Timp de uscare : | Intre 8 – 24 ore La întârzieri ale uscării aşteptaţi uscarea complectă. |  |
| Lacuri recomandate pentru lăcuire ulterioară : |  |  |
|  | Trafic intens LOBADUR® WS EasyFinish LOBADUR® WS Viva | Trafic foarte intens LOBADUR® WS 2K Supra LOBADUR® WS 2K Duo |
| Slefuire intermediară : | LOBA® PU Impregnationl nu se şlefuieşte. |  |
| Curăţirea uneltelor de lucru: | Cu LOBADUR® dizolvant universal şi diluant nitro. |  |
| Diluare: | Grundul este gata preparat pentru folosire, nu se diluează ! |  |
| Depozitare şi transport: | Depozitaţi la loc uscat şi răcoros, în recipienţii originali, ermetic închişi. Nu este sensibil la îngheţ. Utilizabil minim 12 luni - VbF: B inflamabil - UN-Nr.: 1263 - ADR/RID-GGVS/E: Clasa 3 F1, Grupa de ambalre II |  |

Respectaţi instrucţiunile generale de utilizare a produselor

cu conţinut ridicat de solvenţi .