- LOBADUR® WS 2K DuoFill

- Liant bicomponent, pe bază de apă pentru obţinerea chitului de lemn, având o putere de acoperire mare, stabilitate a culorii şi o aderenţă sporită

| ArticolNr. | 11335 |
| --- | --- |
| Grad de luciu: | Nu are |
| Ambalare: | 2,5 kg ; 1 kg – incl. întăritorul |
| Viscozitate DIN 4: | Nu se dă |

| Domeniul de utilizare: | Pentru chituirea rosturilor şi a defectelor mici la parchetul lipit şi la duşumelele lipite. La pardoselile de lemn prinse cu capse sau şurubri, de obicei nu se chituieşte, chitul de lemn, după uscare, se poate rupe (crăpa). După uscare, creează o masă lemnoasă uniformă având aderenţă foarte bună şi o tonalitate a culorii nealterată |
| --- | --- |
| Instrucţiuni de aplicare: | - Agitaţi bine materialul înainte de întrebuinţare. Adăugaţi întăritorul în procent de 89 : 11 (forma de ambalare) şi amestecaţi bine prin agitare. - Amestecul este utilizabil 2 ore, după acest timp chitul obţinut devine alb. - Amestecaţi 2K DuoFill A.T. cu praf de rumeguş cât mai fin posibil, până la obţinerea unei paste uniforme. Cu cât preful de rumeguş este mai fin, cu atât este mai uşor de aplicat plasta obţinută, aderenţa în rosturi este mai bună, iar culoarea obţinută este mai uniformă şi mai stabilă. - Se aplică pe toată suprafaţa pardoselii, înainte de şlefuirea finală. La rosturile mari, după uscare posibil să fine neceasră repetarea procedeului. - Îndepărtaţi surplusul de material de pe suprafaţa pardoselii. - Şlefuiţi după uscare, dar nu mai târziu de 24 ore (şlefuire fină) |
| Recomandare de lucru pt parchet şi pardoseli din lemn: | - şlefuire grosieră şi semifină (de ex. granulaţie 36, granulaţie 60,granulaţie 80) - chituire - uscare - şlefuire fină (de ex. Granulaţie 100/120) - tratarea suprafeţei |
| Instrument de aplicare: | LOBATOOL şpaclu de suprafaţă (inox ) |
| Consum de material: | La parchet nou lipit, cu rosturi mici, cca . 25 ml/m² (40 m²/l) |
| Timp de uscare: | Funcţie de mărimea rosturilor, între unu şi două ore se poate şlefui.. La rosturile mai mari, este posibil să necesite uscare peste noapte. Şlefuiţi în maxim 24 ore. Aplicarea ulteriore permisă după min. 2 ore,pentru toate sitemele de lăcuire LOBADUR® sau de uleiere LOBASOL® |
| Posibilităţi de tratare (finisare) a suprafeţei cu : | Toate sistemele de lacuri pe bază de apă LOBADUR® fără restricţii. Toate sistemele pe bază de uleiuri LOBASOL® după uscare definitivă |
| Diluant : | Materialul este gata preparat, nu se diluează! |
| Depozitare şi transport : | +5°C până la +25°C, termen de utilizare 12 luni , nu este marfă periculoasă ADR |