- LOBADUR® WS Sealer FR

Lac bicomponent , pentru crearea unei suprafete rezistenta la foc, conform normei europene EN 13501-1 clasa Cfl-s1

| Nr Articol. | 11833 | 2004/42/CE CE: Valori limită pt.produs Kat. A/j: 140g/l (2007/2010) Acest produs,mat,conţine maxim 72 g/l VOC (Amestec gata preparat ) |
| --- | --- | --- |
| Grad de luciu: | Nu exista |  |
| Ambalaj: | 5kg, comp. A si B |  |
| Giscode: | W3+ |  |
| Subtanţă uscată: | 28 ± 1% amestecat |  |
| Viscozitate DIN 4: | 20 sec. crescator pana la 40 sec (compozitie data preparata) |  |

| Domeniul de utilizare: | Parchet şi podele din lemn, confectionate din lemn cu densitate mai mare sau egala cu 0.47 g/m3. |  |
| --- | --- | --- |
| Instrucţiuni de utilizare: | - Turnati componenta A în recipientul de lucru - Adaugati încet componeta B , în proporţie de 1:10 şi amestecând continuu, - După amestecare, folosiţi compoziţia în decurs de 2 ore. |  |
| Recomandare de lucru pt parchet şi pardoseli din lemn: | Mentinând culoarea naturală a lemnului - Pregatiţi şi grunduiţi suprafaţa cu grund WS EasyPrime - Lasaţi grundul să se usuce conf. instrucţiunilor tehnice - Aplicaţi cu rola 2 straturi de LOBADUR WS Sealer FR, lăsând primul strat să se usuce aprox 12 ore înaintea aplicării celui de al doilea strat. - Lăsţi la uscat peste noapte - Şlefuiti uşor - Aplicaţi cu rola LOBADUR WS 2K DUO (indiferent de tip si grad de luciu, cu excepţia celui lucios) | Intensificând tonalitatea lemnului - Pregatiţi şi grunduiţi suprafaţa cu grund special HS GlobaSeal - Lasaţi grundul să se usuce conf. instrucţiunilor tehnice - Aplicaţi cu rola 1 strat de LOBADUR WS Sealer FR. - Lăsţi la uscat peste noapte - Şlefuiti uşor - Aplicaţi cu rola LOBADUR WS 2K DUO (indiferent de tip si grad de luciu, cu excepţia celui lucios) |
| Instrumente de aplicare: | LOBATOOL rolă de lăcuire DeLuxe 120 sau LOBATOOL rolă de lăcuire Microfaser 100 - 120 |  |
| Consum: | Fiecare strat 100 - 120 ml/m² (8 – 10 m²/l) |  |
| Timp de uscare: | Se poate aplica al doilea strat de lac după aprox. 12 ore şi în decurs de 24 ore. |  |
| Diluare: | După combinarea componentei A şi B lacul este gata preparat pentru folosire şi nu se diluează. |  |
| Depozitare şi transport: | +5°C până la +25°C, timp de utilizare 12 luni, nu este marfă periculoasă după ADR |  |