# LOBADUR® WS Sealer FR

Lac bicomponent , pentru crearea unei suprafete rezistenta la foc, conform normei europene EN 13501-1 clasa Cfl-s1

| Nr Articol. | 11833 | 2004/42/CE CE: Valori limită pt.produs Kat. A/j: 140g/l (2007/2010) Acest produs,mat,conţine maxim 72 g/l VOC (Amestec gata preparat ) |
| --- | --- | --- |
| Grad de luciu: | Nu exista |  |
| Ambalaj: | 5kg, comp. A si B |  |
| Giscode: | W3+ |  |
| Subtanţă uscată: | 28 ± 1% amestecat |  |
| Viscozitate DIN 4: | 20 sec. crescator pana la 40 sec (compozitie data preparata) |  |

| Domeniul de utilizare: | Parchet şi podele din lemn, confectionate din lemn cu densitate mai mare sau egala cu 0.47 g/m3. |
| --- | --- |
| Instrucţiuni de utilizare: | Turnati componenta A în recipientul de lucru Adaugati încet componeta B , în proporţie de 1:10 şi amestecând continuu, După amestecare, folosiţi compoziţia în decurs de 2 ore. |
| Recomandare de lucru pt parchet şi pardoseli din lemn: | Mentinând culoarea naturală a lemnului Pregatiţi şi grunduiţi suprafaţa cu grund WS EasyPrime Lasaţi grundul să se usuce conf. instrucţiunilor tehnice Aplicaţi cu rola 2 straturi de LOBADUR WS Sealer FR, lăsând primul strat să se usuce aprox 12 ore înaintea aplicării celui de al doilea strat. Lăsţi la uscat peste noapte Şlefuiti uşor Aplicaţi cu rola LOBADUR WS 2K DUO (indiferent de tip si grad de luciu, cu excepţia celui lucios) | Intensificând tonalitatea lemnului Pregatiţi şi grunduiţi suprafaţa cu grund special HS GlobaSeal Lasaţi grundul să se usuce conf. instrucţiunilor tehnice Aplicaţi cu rola 1 strat de LOBADUR WS Sealer FR. Lăsţi la uscat peste noapte Şlefuiti uşor Aplicaţi cu rola LOBADUR WS 2K DUO (indiferent de tip si grad de luciu, cu excepţia celui lucios) |
| Instrumente de aplicare: | LOBATOOL rolă de lăcuire DeLuxe 120 sau LOBATOOL rolă de lăcuire Microfaser 100 - 120 |
| Consum: | Fiecare strat 100 - 120 ml/m² (8 – 10 m²/l) |
| Timp de uscare: | Se poate aplica al doilea strat de lac după aprox. 12 ore şi în decurs de 24 ore. |
| Diluare: | După combinarea componentei A şi B lacul este gata preparat pentru folosire şi nu se diluează. |
| Depozitare şi transport: | +5°C până la +25°C, timp de utilizare 12 luni, nu este marfă periculoasă după ADR |