- LOBADUR® WS EasyFinish (lemn)

Lac monocomponent, acryl-poliuretanic, pe bază de apă cu stabilitate excelentă

| Nr Articol | 11517 | 2004/42/CE CE: Valori limită pt. produs Kat. A/i: 140g/l (2007/2010) Aces produs,mat, contine maxim 99g/l VOC Acest produs, semimat, contine maxim 105g/l VOC |
| --- | --- | --- |
| Grad de luciu: | mat (cca. 20*) semimat (cca. 40*) |  |
| Ambalaj: | mat 5l – semimat 10l, 5l |  |
| Giscode | W3+ produs înlocuitor conf. TRGS 617 |  |
| Substanţă uscată: | 35 ± 1% |  |
| Vâscozitate DIN 4: | 23 ± 1s |  |

| Domeniul de utilizare: | Parchet şi podele din lemn, cu trafic normal până la intens. Carcateristicile antialunecare, pentru sălile de sport, conf. DIN 18032 se obţin prin combinarea lacului LOBADUR® WS EasyFinish semimat cu LOBA® SportCare. |  |
| --- | --- | --- |
| Instrucţiuni de aplicare: | - Agitaţi bine materialul - Nu aplicaţi materialul direct pe pardoseală, utilizaţi găleţile de lăcuire LOBATOOL |  |
| Recomandare de lucru pt parchet şi pardoseli din lemn : | - Pregătiţi pardoseala, şi grunduiţi – la săli de sport cu LOBADUR® WS EasyPrime respectiv LOBADUR® WS Exotengrund - Uscaţi grundul, conf. instrucţiunilor tehnice - Aplicaţi LOBADUR® WS EasyFinish cu rola. - Uscare - Şlefuire intermediară, dacă este necesar, aplicaţi cu şpaclul LOBADUR® WS TopGel 5.a) pentru suprafaţa de joc în săli de sport, trasaţi liniile cu LOBATOOL WS SportColor - Aplicaţi LOBADUR® WS EasyFinish cu rola |  |
| Se recomandă folosirea unui grund: | Cu rol de barieră (ptr. Lemn exotic) - LOBADUR® WS Exotengrund - LOBADUR® PrimaSeal (cu solvent) | Zur Minimierung der Kantenverleimung - LOBADUR® WS Exotengrund - LOBADUR® WS EasyPrime |
| Instrumente de aplicare: | LOBATOOL rolă de lăcuire DeLuxe 120 sau LOBATOOL rolă de lăcuire Microfaser 100 - 120 |  |
| Consum: | Fiecare strat 100 - 120 ml/m² (8 – 10 m²/l) |  |
| Timp de uscare: | Se poate aplica al doilea strat de lac după minim 4 – 6 ore; pietonabil (cu grijă) după 4 – 6 ore. Solicitări uşoare după 24 ore. Solicitabil la maxim după 5 zile. |  |
| Şlefuire intermediară: | În decurs de 24 ore, se poate aplica stratul doi, fără şlefuire intermediară; după aceea numai cu şlefuire între straturi. Şlefuind între straturi (înaintea ultimului strat) se obţine o suprafaţă uniformă. |  |
| Diluare: | Lacul este gata preparat pentru folosire şi nu se diluează! În condiţii climatice nefavorabile, se poate întârzia uscarea prin adăugarea a max 5% LOBADUR® WS Argo . |  |
| Depozitare şi transport: | +5°C până la +25°C, timp de utilizare 12 luni, nu este marfă periculoasă după ADR |  |