# LOBADUR® WS Life

Lac pentru parchet şi podele de lemn, monocomponent, pe bază de apă

| Nr.Articol. | 11524 | 2004/42/CE CE : Valori limită pt produs. A/i: 140g/l (2007/2010) Acest produs conţine maxim 50g/l VOC |
| --- | --- | --- |
| Grad de luciu: | semimat (cca. 33*) |  |
| Ambalaj: | 10l, 5l |  |
| Giscode | W3 – produs înlocuitor conf. TRGS 617 |  |
| Substanţa uscată | 30 ± 1% |  |
| Vîscozitate DIN 4: | 25 ± 1s |  |

| Domeniul de utilizare: | Parchet şi podele de lemn, cu trafic normal. |
| --- | --- |
| Instrucţiuni de utilizare: | Agitaţi bine materialul Nu puneţi materialul direct pe pardoseală, folosiţi găleata de lăcuire LOBATOOL |
| Recomandare de lucru pt parchet şi pardoseli din lemn: | Pregătiţi pardoseala şi grunduiţi Lăsaţi grundul să se uşte, conf informaţiilor tehnice Aplicaţi LOBADUR® WS Life cu rola Uscare, şlefuire intermediară Aplicaţi LOBADUR® WS Life cu rola |
| Se recomandă folosirea unui grund: | Cu rol de barieră (ptr. Lemn exotic) LOBADUR® WS Exotengrund | Pt minimalizarea lipirii canturilor LOBADUR® WS Exotengrund LOBADUR® WS EasyPrime |
| Instrumente de aplicare: | LOBATOOL rolă de lăcuire DeLuxe 120 sau LOBATOOL rolă de lăcuire Microfaser 100 - 120 |
| Consum: | Fiecare strat 100 - 120 ml/m² (8 – 10 m²/l) |
| Timp de uscare: | Se poate aplica al doilea strat de lac după minim 4 – 6 ore; pietonabil (cu grijă) după 4 – 6 ore. Solicitări uşoare după 24 ore. Solicitabil la maxim după 10 zile. |
| Şlefuire intermediară: | În decurs de 24 ore, se poate aplica stratul doi, fără şlefuire intermediară; după aceea numai cu şlefuire între straturi. Şlefuind între straturi (înaintea ultimului strat) se obţine o suprafaţă uniformă. |
| Diluare: | Lacul este gata preparat pentru folosire şi nu se diluează! În condiţii climatice nefavorabile, se poate întârzia uscarea prin adăugarea a max 5% LOBADUR® WS Argo . |
| Depozitare şi transport: | +5°C până la +25°C, timp de utilizare 12 luni, nu este marfă periculoasă după ADR |