- LOBADUR® WS Life

Lac pentru parchet şi podele de lemn, monocomponent, pe bază de apă

| Nr.Articol. | 11524 | 2004/42/CE CE : Valori limită pt produs. A/i: 140g/l (2007/2010) Acest produs conţine maxim 50g/l VOC |
| --- | --- | --- |
| Grad de luciu: | semimat (cca. 33*) |  |
| Ambalaj: | 10l, 5l |  |
| Giscode | W3 – produs înlocuitor conf. TRGS 617 |  |
| Substanţa uscată | 30 ± 1% |  |
| Vîscozitate DIN 4: | 25 ± 1s |  |

| Domeniul de utilizare: | Parchet şi podele de lemn, cu trafic normal. |  |
| --- | --- | --- |
| Instrucţiuni de utilizare: | - Agitaţi bine materialul - Nu puneţi materialul direct pe pardoseală, folosiţi găleata de lăcuire LOBATOOL |  |
| Recomandare de lucru pt parchet şi pardoseli din lemn: | - Pregătiţi pardoseala şi grunduiţi - Lăsaţi grundul să se uşte, conf informaţiilor tehnice - Aplicaţi LOBADUR® WS Life cu rola - Uscare, şlefuire intermediară - Aplicaţi LOBADUR® WS Life cu rola |  |
| Se recomandă folosirea unui grund: | Cu rol de barieră (ptr. Lemn exotic) - LOBADUR® WS Exotengrund | Pt minimalizarea lipirii canturilor - LOBADUR® WS Exotengrund - LOBADUR® WS EasyPrime |
| Instrumente de aplicare: | LOBATOOL rolă de lăcuire DeLuxe 120 sau LOBATOOL rolă de lăcuire Microfaser 100 - 120 |  |
| Consum: | Fiecare strat 100 - 120 ml/m² (8 – 10 m²/l) |  |
| Timp de uscare: | Se poate aplica al doilea strat de lac după minim 4 – 6 ore; pietonabil (cu grijă) după 4 – 6 ore. Solicitări uşoare după 24 ore. Solicitabil la maxim după 10 zile. |  |
| Şlefuire intermediară: | În decurs de 24 ore, se poate aplica stratul doi, fără şlefuire intermediară; după aceea numai cu şlefuire între straturi. Şlefuind între straturi (înaintea ultimului strat) se obţine o suprafaţă uniformă. |  |
| Diluare: | Lacul este gata preparat pentru folosire şi nu se diluează! În condiţii climatice nefavorabile, se poate întârzia uscarea prin adăugarea a max 5% LOBADUR® WS Argo . |  |
| Depozitare şi transport: | +5°C până la +25°C, timp de utilizare 12 luni, nu este marfă periculoasă după ADR |  |