# LOBADUR® WS 2K SportExtreme

Lac pur poliuretanic , bicomponent , pe bază de apă , având o duritate finală mare elasaticitate sporită şi stabilitate chimică foarte bună

| Nr Articol. | 11595 | 2004/42/CE CE: Valori limită pt.produs Kat. A/j: 140g/l (2007/2010) Acest produs,conţine maxim 118 g/l VOC (Amestec gata preparat cu întăritor WS 2K Härter) |
| --- | --- | --- |
| Grad de luciu: | semimat (ca. 30*), |  |
| Ambalaj: | 5kg – incl. întăritor |  |
| Giscode: | W3/DD |  |
| Subtanţă uscată: | 37 ± 1% amestecat |  |
| Viscozitate DIN 4: | 23 ± 1s amestecat |  |

| Domeniul de utilizare: | Pardoseli din lemn pt. săli de sport. Sunt respectate valorile conf. DIN 18032 privind gradul de alunecare. |
| --- | --- |
| Instrucţiuni de utilizare: | Agitaţi bine conţinutul; adăugaţi întăritorull în proporţie de 10 : 1 şi amestecaţi prin agitare Dacă este necesar să amestecaţi numai o parte din substanşe, folosiţi paharul de măsurare LOBATOOL , respectiv cântăriţi Nu turnaţi materialul direct pe pardoseală ci folosiţi găleata de lăcuire LOBATOOL După amestecare, folosiţi compoziţia în decurs de 2 ore. |
| Recomandare de lucru pt parchet şi pardoseli din lemn: | Pregătiţi pardoseala şi grunduiţi cu LOBADUR WS SportPrimer respectiv LOBADUR Exotengrund Lăsaţi grundul să se uşte, conf informaţiilor tehnice aplicaţi cu rola LOBADUR® WS 2K SportExtreme Uscare Şlefuire intermediară ; Trasaţi liniile de teren cu LOBATOOL WS SportColor,respective cu LOBATOOL Universal 2K , sau aplicaţi cu rola WS SportColor pentru colorarea suprafeţei. Aplicaţi cu rola LOBADUR WS 2K SportExtreme. |
| Se recomandă folosirea unui grund : | Cu rol de barieră (ptr. Lemn exotic) LOBADUR® WS Exotengrund | Pt minimalizarea lipirii canturilor LOBADUR® WS SportPrimer |
| Instrumente de aplicare: | LOBATOOL rolă de lăcuire DeLuxe 120 sau LOBATOOL rolă de lăcuire Microfaser 100 - 120 |
| Consum: | Fiecare strat 100 - 120 ml/m² (8 – 10 m²/l) |
| Timp de uscare: | Se poate aplica al doilea strat de lac după minim 4 – 6 ore; pietonabil (cu grijă) după 4 – 6 ore. Solicitări uşoare după 24 ore. Solicitabil la maxim după 5 zile. |
| Şlefuire intermediară: | În decurs de 24 ore, se poate aplica stratul doi, fără şlefuire intermediară; după aceea numai cu şlefuire între straturi. Şlefuind între straturi (înaintea ultimului strat) se obţine o suprafaţă uniformă. |
| Diluare: | Lacul este gata preparat pentru folosire şi nu se diluează! În condiţii climatice nefavorabile, se poate întârzia uscarea prin adăugarea de LOBADUR® WS Argo. LOBADUR® WS Argo se adaugă după amestecarea cu întăritor. |
| Depozitare şi transport: | +5°C până la +25°C, timp de utilizare 12 luni, nu este marfă periculoasă după ADR Întăritorul conţine Isocyanat, este irritant |