- LOBADUR® WS 2K Duo (lemn)

Lac poliuretanic bicomponent , pe bază de apă , având o duritate finală mare elasaticitate sporită şi stabilitate chimică foarte bună

Fără N-Metilpirolidon

| Nr Articol. | 11466 - 9 | 2004/42/CE CE: Valori limită pt.produs Kat. A/j: 140g/l (2007/2010) Acest produs,mat,conţine maxim 49 g/l VOC Acest produs, semimat,conţine maxim 49 g/l VOC Acest produs,extramat,conţine maxim 67 g/l VOC Acest produs,antialunecare,conţine maxim 49 g/l VOC (Amestec gata preparat cu întăritor WS 2K Härter) |
| --- | --- | --- |
| Grad de luciu: | mat (cca. 18*), semimat (ca. 30*), extramat (cca. 8*) antialunecare (nu are) |  |
| Ambalaj: | mat si semimat 5kg, 2,5kg, 1kg, extramat 5kg, anti-alunecare 5kg – fiecare incl. întăritor |  |
| Giscode: | W2/DD+ (extramat W3/DD+) |  |
| Subtanţă uscată: | 36 ± 1% amestecat |  |
| Viscozitate DIN 4: | 23 ± 1s amestecat |  |

| Domeniul de utilizare: | Parchet şi podele din lemn, cu solicitare normală până la foarte intensă. LOBADUR WS 2K Duo Antislip (antialunecare) atinge cel mai ridicat grad de blocare a alunecării, conform calificativului R 9 după BGR 181 şi DIN 51130. |  |
| --- | --- | --- |
| Instrucţiuni de utilizare: | - Agitaţi bine conţinutul; adăugaţi întăritorull în proporţie de 10 : 1 (la extramat 5 : 1) şi amestecaţi prin agitare - Dacă este necesar să amestecaţi numai o parte din substanşe, folosiţi paharul de măsurare LOBATOOL , respectiv cântăriţi - Nu turnaţi materialul direct pe pardoseală ci folosiţi găleata de lăcuire LOBATOOL - După amestecare, folosiţi compoziţia în decurs de 2 ore. |  |
| Recomandare de lucru pt parchet şi pardoseli din lemn: (pentru plută vezi instructiuni separate) | - Pregătiţi pardoseala şi grunduiţi - Lăsaţi grundul să se uşte, conf informaţiilor tehnice - aplicaţi cu rola LOBADUR® WS 2K Duo (pentru aplicaţii R 9 - LOBADUR® WS 2K Duo anti-slip) - Uscare - Şlefuire intermediară ; dacă este necesar aplicaţi cu şpaclul LOBADUR® WS TopGel - Aplicaţi cu rola LOBADUR® WS 2K Duo (pentru R 9 LOBADUR® WS 2K Duo anti-slip ) |  |
| Se recomandă folosirea unui grund : | Cu rol de barieră (ptr. Lemn exotic) - LOBADUR® HS GlobaSeal - LOBADUR® WS Exotengrund - LOBADUR® PrimaSeal (cu solvent) | Pt minimalizarea lipirii canturilor - LOBADUR® WS Exotengrund - LOBADUR® WS EasyPrime - LOBADUR® HS GlobaSeal - LOBADUR® PrimaSeal (cu solvent) |
| Instrumente de aplicare: | LOBATOOL rolă de lăcuire DeLuxe 120 sau LOBATOOL rolă de lăcuire Microfaser 100 - 120 |  |
| Consum: | Fiecare strat 100 - 120 ml/m² (8 – 10 m²/l) |  |
| Timp de uscare: | Se poate aplica al doilea strat de lac după minim 4 – 6 ore; pietonabil (cu grijă) după 4 – 6 ore. Solicitări uşoare după 24 ore. Solicitabil la maxim după 5 zile. |  |
| Şlefuire intermediară: | În decurs de 24 ore, se poate aplica stratul doi, fără şlefuire intermediară; după aceea numai cu şlefuire între straturi. Şlefuind între straturi (înaintea ultimului strat) se obţine o suprafaţă uniformă. |  |
| Diluare: | Lacul este gata preparat pentru folosire şi nu se diluează! În condiţii climatice nefavorabile, se poate întârzia uscarea prin adăugarea de LOBADUR® WS Argo. LOBADUR® WS Argo se adaugă după amestecarea cu întăritor. |  |
| Depozitare şi transport: | +5°C până la +25°C, timp de utilizare 12 luni, nu este marfă periculoasă după ADR Întăritorul conţine Isocyanat, este irritant |  |