- LOBACARE® V6 Finish

Substanţă de întreţinere,cu durată îndelungată,pe bază de poliuretan

| Nr.Articol. | 10189 |  |
| --- | --- | --- |
| Grad de luciu: | Lucios,mat |  |
| Ambalaj: | 5l ,1l |  |
| Giscode | GE 10 |  |
| Valoare pH | 8,5 la mat |  |
|  | 8,7 la lucios |  |

| Domeniul de utilizare: | Parchet şi podele de lemn, lăcuite,plută ,linoleum şi PVC. |
| --- | --- |
| Instrucţiuni de utilizare: | Pregătire suprafeţelor Curăţaţi bine suprafaţa cu LOBA Care sau LOBA CareRemover, până se îndepărtează toate urmele de murdărie, grăsimi sau ceară. Clătiti apoi bine cu apă curată, La pardoseli vechi, este obligatorie curăţirea cu LOBA CareRemover. Aplicare Pe suprafaţa curată şi uscată, se aplica uniform LOBACARE V6 Finish, cu ajutorul aplicatorului teu. Evitaţi formarea aglomerărilor de material. Suprafeţele care deja s-au uscat, nu le mai trataţi încă odată. Se poate trafica cu grijă abia după uscare completă, după aprox. 1 oră. ATENŢIE LOBACARE V6 Finish nu se mai poate îndepărta de pe parchet sau de pe plută |
| Instrumente de aplicare: | LOBATOOL teu de aplicare |
| Consum: | cca. 4 L la 100 m² (per strat) |
| Timp de uscare: | Aprox. 1 oră |
| Diluare: | Nu se diluează, materialul este gata preparat . |
| Depozitare şi transport: | +5°C până la +25°C, timp de utilizare 24 luni, nu este marfă periculoasă după ADR |