Adeziv poliuretanic, Wakol PU 225

Fisa tehnica

Domeniul de utilizare

Este un adeziv bicomponent, utilizat pentru aplicarea rigidă a parchetului de 10 mm, a parchetului mozaic, parchetului lamelar, classic, pachetului exotic, parchetului laminat (cu acceptul producătorului), dusumelelor , pe pardoseli absorbante şi neabsorbant, la interior.

Proprietăţi deosebite :

- fără solvent					- fără apă

- emisii slabe de noxe				- corespunzător normelor

- rezistent la scaun cu role			- admis pentru încalzire în pardoseli

Date tehnice :

Materia de bază :		răşini poliuretanice şi întăritor

Soluţie de îndepărtare :	diluant cu neoprene Wakol RV 105, înainte de întărire

Mod de aplicare :	cu gletiera cu dinţi (3 mm) pentru parchet masiv, lamelar, mosaic, sau parchet de forma mica

cu gletiera cu dinţi (3-5 mm) pentru parchet clasic si panouri de lemn

cu gletiera cu dinti (5-7 mm) pentru parchet din elemente mari, precum parchetul laminat.

Consum :	între 800-1.400 g/m2 functie de pardoseala si dantura gletierei

Timp de ventilare :	nu are

Timp de aplicare :	cca. 50 min

Timp uscare :	24 – 48 ore

Temp. de depozitare :	nu este sensibil la îngheţ

Timp de depozitare :	cca 12 luni la temperatura ambianta

Pardoseli :

Pardoselile si conditiile climatice ale încăperilor trebuie să fie corespunzătoare normelor

tehnice din constructii. Pardoselile trebuie să fie uscate, rigide, drepte, fără crăpături ,

impurităţi , sau substanţe antiadezive. Pardoselile puternic absorbante se amorsează cu

amorsa WAKOL PU 280 .Şapele pe baza de sulfat de calciu (ipsos) , trebuie prelucrate

mecanic conform instrucţiunilor producătorului respectiv a normelor în vigoare şi

aspirate bine.Apoi se aplică amorsa WAKOL PU 280. Şapele care au încorporată

încălzire în pardoseală se amorsează.. Respectaţi timpii de uscare a amorsei  .

Aplicare,prelucrare:

Conţinutul recipientului cu întăritor se toarna în recipientul cu adeziv şi ambele

componente se amestecă cu un amestecător, timp de min. 3 min. până la obţinerea unei

paste uniforme, de o singură culoare.

Se aplică uniform pe pardoseală cu gletiera cu dinţi ;evitaţi formarea cuiburilor de adeziv.

Se pune imediat parchetul, prin apăsare fermă şi împingere laterală. Urmăriţi obţinerea

unei distribuţii uniforme a adezivului şi pe întreaga suprafaţă a parchetului.

A se evita călcarea pe suprafeţele lipite timp de 4-6 ore.

Raşchetarea şi lăcuirea parchetului se poate face, în conditii normale de temperatură,

după 24 ore.

Sculele se curăţă imediat după folosire cu WKOL RV 105 . După întărire , adezivul se

poate îndepărta numai mecanic.

Important :

Garantăm calitatea constantă a produselor noastre.Toate informaţiile se bazează pe

încercări şi experienţa proprie, realizate de-a lungul anilor , cu respectarea normelor.

Multitudinea materialelor folosite precum şi diversele condiţii de pe şantiere pot conlucra

la modificarea datelor de mai sus. De aceea recomandăm şi încercări proprii. Acordaţi atenţie indicaţiilor producătorului de pardoseli(parchet) precum şi normelor în vigoare.