Adeziv pentru parchet, Wakol K 450

Fisa tehnica

Domeniul de utilizare

Este un adeziv pe baza de răşini sintetice, rezistent la forfecare pentru aplicarea rigidă a parchetului de 10 mm, a parchetului mozaic, parchetului lamelar, parchetului classic, pachetului exotic, pe suprafete placabile ,în interior.

.

Proprietăţi deosebite :

- se aplică şi întinde uşor		- duritate finala mare

- rezistent la scaunul cu role		- admis pentru încălzire în pardoseală

Date tehnice :

Materia de bază :		rasina sintetica

Soluţie de îndepărtare :	WAKOL RV 50 diluant pt răşini sintetice

Mod de aplicare :		cu gletiera cu dinţi B3 sau B11(3-5 mm)

cu gletiera cu dinţi B5 (5-7 mm) la parchet format mare

Consum :			între 700-1.400 g/m2 functie de pardoseala si dantura

gletierei

Timp de ventilare :		nu are

Timp de aplicare :		15min.

Temp. de depozitare :		nu este sensibil la îngheţ

Timp de depozitare :		cca 12 luni la temperatura ambianta

Pardoseli :

Pardoselile si conditiile climatice ale încăperilor trebuie să fie corespunzătoare normelor

DIN 18356.Pardoselile trebuie să fie uscate, rigide, drepte, fără crăpături ,

impurităţi , sau substanţe antiadezive. Pardoselile puternic absorbante se amorsează. Cu amorsa D 3073. Şapele care au încorporată incalzire in pardoseala se amorseaza.

Nu recomandăm folosirea adezivului pe suprafeţe izolate cu bitum.

Aplicare,prelucrare:

Conţinutul recipientului  se amesteca bine inainte de folosirea acestuia.

Se aplică uniform pe pardoseală cu gletiera cu dinţi ;evitaţi formarea cuiburilor de adeziv.

Nu aplicati mai mult adeziv decât poate fi prelucrat în timpul de lucru al lui.

Respectaţi distanţele de “dilatare” la marginea parchetului

Important :

Adezivul nu are voie sa fie prelucrat sub +15°C şi la o umiditate relativă mai mare de 65% .La temperaturi scăzute se va climatiza parchetul şi adezivul în camera în care urmează să fie aplicate.

Garantăm calitatea constantă a produselor noastre.Toate informaţiile se bazează pe încercări şi experienţa proprie, realizate de-a lungul anilor , cu respectarea normelor.Multitudinea materialelor folosite precum şi diversele condiţii de pe şantiere pot conlucra la modificarea datelor de mai sus. De aceea recomandăm şi încercări proprii. Acordaţi atenţie indicaţiilor producătorului de pardoseli(parchet) precum şi normelor în vigoare.