Adeziv Wakol D 3515,Kontakto

Fisa tehnica

Domeniul de utilizare

Este una adeziv de contact,în dispersie, pentru montarea materialelor textile,PVC,CV, a profilurilor PVC si materialelor cauciucate ptr trepte, precum si a materialelor din plută, a plintelor din PVC, pe suprafeţe absorbante sau neaborbante.

Proprietăţi deosebite :

- fără solvent				- pietonabil imediat

- adezivitate rapidă			- emisie de noxe mult redusa

- rezistent la scaunele cu role		- aplicabil pe încălzirea în pardoseală

Date tehnice :

Materia de bază :		dispersie acrilică/latex

Soluţie de îndepărtare :	apa, înainte de uscarea adezivului

Mod de aplicare :	pentru materiale cu suprafaţa netede, cu rola de velur cu peri scurţi, pentru plinte cu pensule, iar pentru materialele textile cu gletierea cu dinti, A1-A3

Consum :	cca 150 - 350 g/m2 functie de modul de aplicare, tipul de material si pardoseală

Timp de ventilare :		cca 20-35 min pe suprafeţe absorbante

cca 60-120 min pe suprafeţe neabsorbante  si pe dosul

materialului. Materialele ce urmează a fi lipite, poate fi

preacoperite cu adeziv cu 24 de ore inainte de lipire

propriuzisa.

Timp de aplicare :		circa 2 ore,

la pardoselile de plută (preacoperite) circa 60min.

Temp. de depozitare :		pana la 5 grade,sensibil la ingheţ

Timp de depozitare :		circa 12 luni la temperatura camerei

Giscod:	D 1

Emicode dupa GEV:                EC1

Pardoseli

Pardoselile si conditiile climatice ale încăperilor trebuie să fie corespunzătoare normelor

DIN 18356.Şapele trebuie să fie uscate,rigide,drepte,fără crăpături,impurităţi,sau sub- stanţe antiadezive.Pentru lipirea suprafeţelor de pluta cu WAKOL D3515 KONTAKTO  şapele trebuie să fie fine si plane.Suprafeţele care nu sunt plane si şapele rugoase vor fi nivelate cu materiale autonivelante WAKOL,de exemplu WAKOL Z 615. Ţineţi cont de indicaţiile tehnice pentru amorsă şi materialele autonivelantee.

Aplicare,prelucrare:

Conţinutul recipientului  se amesteca bine inainte de folosirea acestuia.

Se aplică cu gletiera cu dinţi,uniform şi în cantitate suficientă , pe substrat şi pe dosul materialului de lipit ;evitaţi formarea cuiburilor de adeziv.

După uscarea adezivului, pe suprafeţele ce se lipesc, trebuie să se evidenţieze un film uniform,neîntrerupt şi lucios .

La lipirea pe trepte, timpul de uscare poate fi scurtat prin folosirea unei suflante cu aer cald.

După ce ambele filme de adeziv sunt uscate (şi transparente), se aplică materialul de lipit şi se bate cu un ciocan de cauciuc. Materialele astfel lipite, sunt imediat pietonabile.

Pluta poate fi lăcuită la 24 ore după lipire.

Materialele de lipit, pot fi preacoperite cu adeziv D3515 Kontakto, încă din ziua anterioară lipirii. În ziua lipirii , se aplica adeziv numai pe substrat, iar după o ventilare suficientă, cele două suprafeţe se vor lipi. Timpul de lipire, în cazul plutei, care a fost preacoperită cu adeziv cu o zi înainte, este de 60 min.

Important :

Adezivul nu are voie sa fie prelucrat sub +15°C şi la o umiditate relativă mai mare de 65% .La temperaturi scăzute se va aclimatiza adezivul în camera în care urmează să fie aplicat.Nu se foloseşte la lipirea pardoselilor din plută având suport PVC.

Garantăm calitatea constantă a produselor noastre.Toate informaţiile se bazează pe încercări şi experienţa proprie, realizate de-a lungul anilor , cu respectarea normelor.Multitudinea materialelor folosite precum şi diversele condiţii de pe şantiere pot conlucra la modificarea datelor de mai sus. De aceea recomandăm şi încercări proprii. Acordaţi atenţie indicaţiilor producătorului de pardoseli(parchet) precum şi normelor în vigoare.