Adeziv Wakol D 941

Fisa tehnica

Domeniul de utilizare

Este un adeziv în dispersie, pentru montarea materialelor din PVC,CV, materialelor tip plută precum si a materialelor textile cu suport de latex, burete poliuretanic sau ţesătură sintetică, pe suprafeţe absorbante sau neabsorbante, la interior.

Proprietăţi deosebite :

- fără solvent				- timp lung de lucru

- fără emisii

- rezistent la scaunele cu role		- aplicabil pe încălzirea în pardoseală

Date tehnice :

Materia de bază :		dispersie acrilică

Soluţie de îndepărtare :	apa, înainte de uscarea adezivului

Mod de aplicare :	cu spatula zimţata TKB A1 sau A2 pentru materiale PVC, respectiv TKB A2 sau B1 pentru materiale textile.

Consum :	cca 250 - 420 g/m2 funcţie de dantura spatulei, material şi substrat

Timp de ventilare :		cca 10-15 min,pe suprafeţe absorbante

cca 35-45 min pe suprafeţe neabsorbante

Timp de aplicare :		cca 90-110 min

Temp. de depozitare :		pana la 5 grade,sensibil la inghet

Timp de depozitare :		cca 12 luni la temperatura ambianta

Giscod:                                    D 1

Pardoseli :

Pardoselile si conditiile climatice ale încăperilor trebuie să fie corespunzătoare normelor

DIN 18 365.Pardoselile trebuie să fie uscate,rigide,drepte,fără crăpături,impurităţi , sau substanţe antiadezive. Pardoselile neabsorbante si cele denivelate trebuiesc corectate cu sapa autonivelanta-WAKOL,corespunzătoare. Ţineţi cont de indicaţiile tehnice ale amorselor şi autonivelantelor.

Aplicare,prelucrare:

Conţinutul recipientului  se amesteca bine inainte de folosirea acestuia.

Se aplică uniform pe pardoseală cu gletiera cu dinţi ;evitaţi formarea cuiburilor de adeziv.Aplicarea pardoselii se face dupa timpul de ventilare indicat, după care se uniformizează cu un rol.Dupa scurt timp se roluieşte din nou.

La suprafeţele neabsorbante, aşteptaţi cu aplicarea materialului până la începerea stadiului de lipire.

Important :

Adezivul nu are voie sa fie prelucrat sub +15°C  .La temperaturi scăzute adezivul se va climatiza în camera în care urmează să fie aplicate.

Pentru lipirea pardoselilor CV, având support PVC-burete, pe plăci PAL, precum şi pentru lipirea pardoselilor de PVC-Design, folosiţi numai adeziv Wakol D 3317

Garantăm calitatea constantă a produselor noastre.Toate informaţiile se bazează pe încercări şi experienţa proprie, realizate de-a lungul anilor , cu respectarea normelor.Multitudinea materialelor folosite precum şi diversele condiţii de pe şantiere pot conlucra la modificarea datelor de mai sus. De aceea recomandăm şi încercări proprii. Acordaţi atenţie indicaţiilor producătorului de pardoseli(parchet) precum şi normelor în vigoare.