Adeziv pentru fixare, Wakol D 965

Fisa tehnica

Domeniul de utilizare

Este un adeziv de fixare în dispersie, pentru montarea placilor de mochetă, având suportul din bitum/lână,PVC, sau poliuretanic, pe suprafeţe absorbante sau neabsorbante, la interior.

Proprietăţi deosebite :

- fără solvent				- fără emisii

- rezistent la scaunele cu role		- aplicabil pe încălzirea în pardoseală

Date tehnice :

Materia de bază :		amestec în dispersie

Soluţie de îndepărtare :	apa, înainte de uscarea adezivului

Mod de aplicare :	cu rolă din burete pe suprafeţele neabsorbante, sau rolă din velur, pe suprafeţele absorbante.

Consum :	cca 80 - 150 g/m2 funcţie de substrat

Timp de ventilare :		cca 30-60 min

Timp de aplicare :		cca 24 ore, după uscare

Temp. de depozitare :		pana la +5 grade,sensibil la inghet

Timp de depozitare :		cca 12 luni la temperatura ambianta

Giscod:                                    D 1

Emicode după GEV :		EC1

Pardoseli :

Pardoselile si conditiile climatice ale încăperilor trebuie să fie corespunzătoare normelor

DIN 18 365.Pardoselile trebuie să fie uscate,rigide,drepte,fără crăpături,impurităţi , sau substanţe antiadezive.

Pentru fixarea placilor din mochetă este necesar să avem suprafeţe plane. De aceea suprafeţele cu asperităţi, se nivelează obligatoriu . Ţineţi cont de indicaţiile tehnice ale amorselor şi autonivelantelor.

Aplicare,prelucrare:

Conţinutul recipientului  se amesteca bine inainte de folosirea acestuia.

Se aplică uniform pe pardoseală cu ajutorul rolei ;evitaţi formarea cuiburilor de adeziv.După uscarea la transparenţă a adezivului, aplicaţi plăcile de mochetă,şi uniformizaţi cu rolul.

Demontarea şi remontarea plăcilor

Montarea şi demontarea plăcilor de mochetă se poate face de mai multe ori. Pentru demontare, desfaceţi  placa de la o margine si trageţi.

Important :

Adezivul nu are voie sa fie prelucrat sub +15°C  .La temperaturi scăzute adezivul se va climatiza în camera în care urmează să fie aplicate.

Garantăm calitatea constantă a produselor noastre.Toate informaţiile se bazează pe încercări şi experienţa proprie, realizate de-a lungul anilor , cu respectarea normelor.Multitudinea materialelor folosite precum şi diversele condiţii de pe şantiere pot conlucra la modificarea datelor de mai sus. De aceea recomandăm şi încercări proprii. Acordaţi atenţie indicaţiilor producătorului de pardoseli(parchet) precum şi normelor în vigoare.