WAKOL PU 280 amorsa poliuretanică

Fisa tehnica

Domeniul de utilizare

Este o amorsă pe bază de răşini, monocomponentă, pentru amorsarea pardoselilor absorbante şi neabsobante, precum şi pentru stabilizarea consisteţei zonelor marginale ale şapelor, afectate.

PU 280 este utilizabil şi pentru oprirea umidităţii capilare la încăperile fără subsol, precum şi a umidităţii din şapele de ciment, fără încălzire în pardoseală, până la max. 6 CM% .La lipirea parchetului pe şape de ciment încălzite, poate fi izolată o umiditate de până la 3 CM%.

Proprietăţi deosebite :

- fără solvent				- emisii slabe de vapori

- admis pt scaune cu role		- admis pentru încălzirea în pardoseală

Date tehnice :

Materia de bază :		răşină poliuretanică

Soluţie de îndepărtare :	când e proaspăt, diluant cu neoprene Wakol RV 105.

Aplicare :			cu rolă cu burete sau cu velur

Consum :			cca 100-150g/m2 ca amorsă

Cca 250-350 g/m2 cu rol de izolator contra umidităţii, funcţie de absobţia pardoselei

Timp de uscare :	cca 40-50 min

Temp. de depozitare :	nu sub +5°C, este sensibil la îngheţ

Timp de depozitare :	cca. 12 luni , în vase bine închise

Pardoseli :

Pardoselile si conditiile climatice ale încăperilor trebuie să fie corespunzătoare normelor

tehnice din constructii.Se exceptă numai valoarea umidităţii rămase în pardoseală , când

WAKOL PU 280 se foloseşte ca şi izolator contra umidităţii capilare.

Şapele pe baza de sulfat de calciu (ipsos) , trebuie prelucrate mecanic conform

instrucţiunilor producătorului respectiv a normelor în vigoare şi aspirate bine.

Folosirea lui PU 280 ca şi izolator contra umidităţii, se poate face numai la pardoseli cu

umiditate constantă , permanentă, precum şi contra umidităţii capilare.

În situaţii de umiditate constant crescătoare, precum şi la difuzia de vapori, WAKOL

PU280 nu se foloseşte. La şapele cu încălzire în pardoseală nu este admis să se izoleze o

umiditate mai mare de 3 CM%

Aplicare,prelucrare:

Se agită bine înainte de utilizare. Aplicarea amorsei se face cu rola de burete sau velur.

La folosirea ca şi izolator, WAKOL PU 280 se aplică în două straturi, aplicate în cruce.

Fiecare strat, trebuie să formeze un film subţire, închis.

Aplicarea ulterioară a unei o şape autonivelante se poate face numai după o uscare

complectă.

Suprafeţele amorsate, sunt după 40 – 50 min traficabile. În decurs de 24 ore, pe suprafaţa

amorsată , uscată, se poate lipi parchet , folosind adezivi ca WAKOL PU 210, PU 225,

MS 260

Important :

Nu lucraţi la o temperatură a camerei sub +15° C .Pe vreme rece, climatizaţi din timp în

încăperi încălzite.PU 280 nu se aplică pe PVC , vinil, linoleu, cauciuc

Se recomandă folosirea ochelarilor şi mânuşilor de protecţie. Dacă ajung stropi la ochi, se

spală cu apă din belşug, şi se consultă medicul oftamolog. Stropii de pe piele, se curăţă cu

apă şi săpun. Curăţirea trebuie efectuată imediat.

Garantăm calitatea constantă a produselor noastre.Toate informaţiile se bazează pe

încercări şi experienţa proprie, realizate de-a lungul anilor , cu respectarea normelor.

Multitudinea materialelor folosite precum şi diversele condiţii de pe şantiere pot conlucra

la modificarea datelor de mai sus. De aceea recomandăm şi încercări proprii. Acordaţi atenţie indicaţiilor producătorului de pardoseli(parchet) precum şi normelor în vigoare.