WAKOL PS 205 răşină corectoare

Fisa tehnica

Domeniul de utilizare

Este o răşină silicagel,pe bază de polimeri,bicomponentă, cu întărire rapidă, folosită pentru repararea crăpăturilor din şape, precum şi pentru lipirea profilelor metalice, şipcilor,plintelor, a pietrelor ornamentale, pe pardoseli absorbante şi neabsorbante, în interior.

Proprietăţi deosebite :

- fără solvent					- emisii slabe de vapori

- nu necesită scule de amestecat		- foarte eficient

- aproape fără miros				- admis pt scaune cu role

- admis pentru încălzirea în pardoseală

Date tehnice :

Materia de bază :		răşină silicagel cu polimeri modificaţi

Soluţie de îndepărtare :	când e proaspăt, neântărit,diluant cu neoprene

Wakol RV 105.

Proporţia de amestec :		1 : 1 părţi volumetrice

Temperatura :			10° C		20° C		25° C		30° C

Timp de prelucrare :		cca 17 min	cca 10 min	cca 8 min	cca 7 min

Timp de întărire		cca 45 min	cca 30 min	cca 22 min	cca 18 min

Mod de aplicare :		cu flaconul de injectare,pt crăpături sau zone liniare

Cu gletiera cu dinţi pentru proceduri de lipire: tipul danturii se alege funcţie de cerinţele materialului de lipit

Consum :	condiţionat de mărimea reparaţiilor

Pentru proceduri de lipire cca 200-300 g/m2

Temp. de depozitare :	la loc umbros, dar nu sub 10°C

Timp de depozitare :	cca. 12 luni , la temperatura ambianta

Pardoseli :

Pardoselile si conditiile climatice ale încăperilor trebuie să fie corespunzătoare normelor

tehnice din constructii. Pardoselile trebuie să fie uscate, rigide, drepte, fără crăpături ,

impurităţi , sau substanţe antiadezive.Straturile care se „decojesc” trebuie îndepărtate prin

procedurile mecanice tipice.

Aplicare,prelucrare:

Repararea crăpăturilor din şape : crăpăturile se lărgesc şi se curăţă de praf. La crăpături

mai mari, care traversează toată şapa,se taie canale transversale, la 30-50 cm distanţă

între ele, pentru a realiza o îmbinare trainică între bucăţile de şapă.

Se toarnă componenta B în flaconul cu componenta A. Se închide flaconul, şi se agită

puternic cca 15 sec., până se obţine o culoare unifomă. Se taie vârful flaconului.

Amestecul de răşină, se toarnă în crăpături, şi se nivelează la suprafaţă. Înainte de

întărire, se recomandă împrăştierea pe suprafaţă, de nisip WAKOL S 28.

Proceduri de lipire :Amestecul de răşină WAKOL PS 205 se aplică pe pardoseală

(suprafaţa de lipit) cu gletiera cu dinţi.Mărimea dinţilor se alege astfel încât să se

realizeze o acoperire corespunzătoare cu adeziv a materialului ce urmează a fi lipit.

Părţile ce se lipesc, se unesc imediat, şi se apasă bine. Materialele ce se lipesc trebuie

menţinute în contact în timp ce adezivul se întăreşte , şi în caz de necesitate trebuie chiar

fixate mecanic sau aplicată o greutate pentru fixare.

Important :

Nu lucraţi la o temperatură a camerei sub 10° C .Pe vreme rece, climatizaţi din timp în

încăperi încălzite.

Garantăm calitatea constantă a produselor noastre.Toate informaţiile se bazează pe

încercări şi experienţa proprie, realizate de-a lungul anilor , cu respectarea normelor.

Multitudinea materialelor folosite precum şi diversele condiţii de pe şantiere pot conlucra

la modificarea datelor de mai sus. De aceea recomandăm şi încercări proprii. Acordaţi atenţie indicaţiilor producătorului de pardoseli(parchet) precum şi normelor în vigoare.