# LOBASOL® HS Akzent 100 Oil

Ulei dens,fără solvent, pe baza de uleiuri de plante. Se obţine o suprafaţă compactă.

| Nr. Articol | 10601 |
| --- | --- |
| Ambalaj: | 0,75 l , 3 l |
| Giscode | Ö 10 |
| Densitate | 0,957 g/ml |
| Substanţă uscată | 99,9% |

| Domeniul de utilizare: | Pentru impregnarea pardoselilor din lemn. Lobasol HS Akzent 100 Oil, atinge cele mai bune proprietăţi antialunecare. |
| --- | --- |
| Instrucţiuni de aplicare: | Suprafeţe cu trafic normal Suprafaţa parchetului trebuie să fie uscată, bine şlefuită şi fără ulei, grăsime, ceară, praf de rumeguş. Se aplică cu un spaclu metalic. După scurt timp, se aplică un al doilea strat, umed pe umed, tot cu şpaclul. Ca alternativă, suprafaţa poate fi tratată prin roluire, cu rola Microfaser 60-80, în strat subţire. După fiecare start de ulei, suprafaţa se sterge cu masina cu disc, folosind padul bej. Suprafeţe cu traffic intens Suprafaţa parchetului trebuie să fie uscată, bine şlefuită şi fără ulei, grăsime, ceară, praf de rumeguş. Se aplică cu un spaclu metalic. După uscare peste noapte, se aplică cu şpaclul, un al doilea strat de ulei. Alternativ, în loc de al doilea strat de ulei,se poate folosi HS Akzent 100 Wax . . După fiecare start de ulei sau ceară , suprafaţa se sterge cu masina cu disc, folosind padul bej. ATENŢIE Surplusul de material trebuie îndepărtat în timpul operaţiunii de egalizare cu padul. La anumite esenţe de lemn exotic, este posibilă o întârziere a uscării. |
| Compoziţie: | uleiuri modificate, substanţe uscate fără Pb. |
| Consum: | 30-60 g/m2 funcţie de gradul de absorbţie materialului |
| Timp de uscare: | Pietonabil după 12 ore Uşor solicitabil după 24 ore Solicitabil la maxim după 10 zile |
| Diluare: | Uleiul este gata preparat pentru folosire şi nu se diluează! |