- LOBADUR® dizolvant pentru chit de rosturi

Liant cu solvent pentru producerea chitului de lemn.

| Nr. Articol | 11085 |
| --- | --- |
| Grad de luciu : | Nu are |
| Ambalaj: | 12 l, 5 l |
| Codificare după GIS: | G2 |
| Substanţă uscată: | 11 ± 1% |
| Vâscozitate DIN 4: | Nu se indică |

| Produs alternativ fără sau cu nivel scăzut de substanţe periculoase | LOBADUR® WS EasyFillPlus GISCODE W2 |
| --- | --- |
| Dumeniul de utilizare: | Pentru chituirea rosturilor şi a defectelor mici la parchetul lipit şi la duşumelele lipite. La pardoselile de lemn prinse cu capse sau şurubri, de obicei nu se chituieşte, chitul de lemn, după uscare, se poate rupe (crăpa). Dpă uscare, creează o masă lemnoasă uniformă având aderenţă foarte bună. |
| Instrucţiuni de aplicare: | - Agitaţi bine recipientul - LOBADUR® dizolvant pentru chit, se amestecă, pe cât posibil, cu praf de rumeguş, din acelaşi sortiment de lemn ca şi parchetul, până formează o pastă uniformă - Cu cât este mai fin praful de rumeguş, cu atât se aplică mai bine pasta formată., şi cu atât mai bine umple şi se lipeşte în rosturi. - Aplicarea se face cu spaclul, pe întreaga pardoseală, înainte de slefuirea fină finală. În cazul rosturilor mari, şi în cazul unor reparaţii, după uscarea primului chit, se mai chituieşte odată. - Îndepărtaţi resturile de pe suprafaţă - Chitul aflat pe suprafaţa parchetului, se şlefuieşte bine (şlefuire fină) |
| Recomandare de lucru pt parchet şi pardoseli din lemn: | - şlefuire grosieră şi semifină (de ex. granulaţie 36, granulaţie 60) - chituire - uscare - şlefuire fină (de ex. Granulaţie 100) - tratarea suprafeţei |
| Instrument de aplicare: | LOBATOOL şpaclu de suprafaţă (inox) |
| Consum de material: | La parchet nou lipit, cu rosturi mici, cca 100 ml/m² (10 m²/l) |
| Timp de uscare: | Depinde de mărimea rosturilor ; se poate şlefui după 30 – 60 min. După uscarea definitivă (cca. 2 ore) se poate aplica apoi orice sistem de lac LOBADUR® respectiv orice sistem de uleiuri LOBASOL® . |
| Posibilităţi de tratare (finisare) a suprafeţei cu : | Toate sistemele de lac LOBADUR® ,fără restricţii. Toate sistemele pe bază de uleiuri LOBASOL® , fără restricţii. |
| Diluant : | Dizolvantul de chit este gata preparat, nu este voie să fie diluat ! |
| Depozitare şi transport : | Depozitaţi în recipientii originali închişi ermetic, ăn locuri uscate şi răcoroase. Nu este sensibil la îngheţ. Este depozitabil min. 12 luni. Este inflamabil. Este iritant. UN-Nr.: 1263 - ADR/RID-GGVS/E: Clasa 3 F1, Grupa de ambalaj III |

Respectaţi instrucţiunile generale de utilizare a produselor cu

conţinut ridicat de solvenţi,

LOBA GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 7156 357 220

Fax: + 49 (0) 7156 357 211

Mail: service@loba.de

Editat : 28.06.2005 DK