# Agip Romania

1/2

AGIP ACER                                                                                        F.T.  H 1/2006

AGIP ACER sunt lubrifianţi de calitate superioară utilizaţi în sistemele cu circulaţie de ulei şi în circuitele hidraulice. Sunt obţinuţi din uleiuri de bază parafinice, atent selecţionate, în care se încorporează aditivi antioxidanţi şi antirugină  (uleiuri R & O, ISO-L-CKB şi ISO-L-HL). Uleiurile sunt formulate în mai multe grade de viscozitate:  ISO VG 15 … ISO VG 680, plus 800 **, care pot satisface  toate cerinţele practice.

Caracteristici ( valori tipice)

| ## AGIP ACER |  | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viscozitate la 100 °C | mm²/s * | 3,3 | 4,2 | 5,3 | 6,8 | 8,6 | 11,4 |
| Viscozitate la 40 °C | mm²/s * | 15 | 21 | 30 | 44 | 64 | 100 |
| # Indice de viscozitate | - | 98 | 100 | 106 | 100 | 98 | 95 |
| Punct de curgere | °C | -27 | -21 | -18 | -18 | -18 | -15 |
| Inflamabilitate COC # | °C | 180 | 202 | 214 | 226 | 238 | 252 |
| Densitate la 15 °C | kg/l | 0,853 | 0,861 | 0,870 | 0,873 | 0,881 | 0,887 |

| AGIP ACER |  | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 800** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viscozitate la 100 °C | mm²/s * | 14,4 | 19,6 | 24,6 | 31,4 | 37,5 | 41,8 |
| Viscozitate la 40 °C | mm²/s * | 141 | 235 | 327 | 477 | 680 | 790 |
| # Indice de viscozitate | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 |
| Punct de curgere | °C | -15 | -15 | -12 | -12 | -9 | -9 |
| Inflamabilitate COC # | °C | 264 | 270 | 280 | 290 | 300 | 300 |
| Densitate la 15 °C | kg/l | 0,890 | 0,893 | 0,896 | 0,901 | 0,915 | 0,918 |

Notă: * 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); **  nu este grad ISO; # COC – Cleveland Open Cup (vas deschis)

Proprietăţi şi performanţe

* Uleiurile AGIP ACER au indici de viscozitate  ridicaţi  ceea ce asigură o variaţie  redusă a  viscozităţii cu temperatura,  asigurându-se astfel un film de ungere adecvat pentru o gamă largă de temperaturi de operare .

* Uleiurile au o bună  stabilitate la oxidare şi rezistenţă  la  îmbătrânire.

* Având o  bună capacitate de separare a apei, nu formează emulsii stabile care ar avea drept consecinţă  pierderea capacităţii de lubrifiere.

* Proprietăţile antispumante deosebite şi capacitatea de a elibera rapid aerul antrenat le asigură o excelentă rezistenţă la compresiune. Această cerinţă impusă fluidelor hidraulice previne dificultăţile în pompare  sau circulaţie şi reduce degradarea datorată temperaturii şi oxidării.

* Uleiurile posedă bune proprietăţi antirugină.

* Uleiurile sunt compatibile cu elastomerii comuni (nu produc deformaţii şi/sau importante variaţii ale durităţii).

Aprobări

- RUHRPUMPEN GMBH (ACER 22, 32 46, 68)

- MINSTER (ACER 32)

AGIP ACER											   2/2

Specificaţii

Lubrifianţii AGIP ACER satisfac cerinţele următoarelor specificaţii:

- MORGOIL ( MORGOIL LUBRICANT SPECIFICATION/ 02 feb. 1998 Rev.Ia), gradaţiile ISO VG 32-680;

- uleiuri de circulaţie:

CINCINNATI P-62

DIN 51517  T.2 - CL

- uleiuri hidraulice:

ISO-L-HL

### DIN 51524 t.1 HL

### AFNOR NF E 48600 HL

### CETOP RP 91 H HL

BS 4231 HSC

DENISON HF 1 A

- uleiuri pentru compresoare:

ISO-L-DAB

DIN 51506 VBL şi VCL

- R&O uleiuri pentru angrenaje:

ISO –L- CKB

ANSI/AGMA 9005-94  (AGMA NR. 0,1,2,3,4,5,6,7,8)

- uleiuri pentru motoare Diesel în 2 timpi, pentru nave:

FICANTIERI GMT B 9210

NEW SULZER DIESEL ZBS 2201

Utilizări

* Uleiurile AGIP ACER pot fi folosite ca fluide hidraulice atât pentru circuite hidrostatice, cât şi hidrodinamice (cu excepţia transmisiilor automate pentru autoturisme), mai ales când sunt necesare proprietăţi antirugină, rezistenţă la îmbătrânire şi de separare a apei (dezemulsionare).

* Nu vor fi folosite la pompele şi instalaţiile care necesită lubrifiere în strat limită (film subţire), deoarece nu posedă proprietăţi antiuzură. Sunt recomandate pentru lubrifierea pompelor centrifugale produse de Ruhrpumpen GmbH.

* Aceste produse sunt recomandate, în special, pentru siatemele  de lubrifiere prin circulaţie sau cu baie de ulei şi asigură lubrifierea corespunzătoare a diferitelor organe de maşini:	                       - lagărele cu alunecare

- lagăre cu  rostogolire (rulmenţi);

- mecanisme  bielă-manivelă;

- ambreiaje cu baie de ulei;

- angrenaje care nu funcţionează în condiţii EP (sarcini Hertz sub 1000 MPa ≈                                     10.000  kgf/cm2 ).

* Uleiurile pot fi folosite şi pentru lubrifierea compresoarelor de aer.

* Clasele de viscozitate  32, 46, 68 şi 100 sunt la nivelul VCL conform  DIN 51506, în timp ce ACER 150, 220, 320 şi 460 sunt la nivelul VBL.

* Aceste uleiuri pot avea şi alte utilizări decât acelea de lubrifiere, putâd fi folosite acolo unde sunt necesare proprietăţile unor uleiuri parafinice  de înaltă calitate.

* AGIP ACER 100, în cazuri speciale, este  folosit  ca  ulei de carter în   motoarele  diesel mari, răcite cu apă, cu lubrifiere  separată a cilindrilor şi ambielajului.